| 协议编号 |  |
| --- | --- |

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

不锈钢分公司

保护套\Φ340×180×388 采购技术规格书

甲方： 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司不锈钢分公司

乙方：

日期：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司不锈钢分公司（以下称甲方）与                                                               （以下称乙方）就甲方保护套\Φ340×180×388采购经双方协商，达成如下规格书：

一 、 总则

本技术规格书作为甲方设备试用技术规格书的附件，与试用技术规格书具有同等法律效力。本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质品。

- 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

- 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品。能够确保连续稳定的工作。

- 乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

- 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

- 本技术规格书内容经由甲乙双方于  年  月  日  时-  时通过现场沟通方式商定。

- 甲乙双方应当就签订本技术规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

- 若乙方公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方不承担任何责任。

二 、供货范围

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料 | 总质量（kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |
| 1 | 70022735 | 保护套\Φ340×180×388 JGBX-LU炉04-020 陶瓷纤维 | 80个 | 陶瓷纤维 | 8 | 640 |

- 三、技术要求

3.1主要技术参数及要求：

执行标准：GB/T 3003-2017

参数：耐火温度1350℃-1500℃

尺寸：Φ340×180×388

其它：长时间烘烤不变脆，要保证一定的强度，不能脆断，保护套重量不得低于8kg

3.2工况条件：

3.2.1使用位置：中厚板退火炉炉辊

3.2.2环境温度：-10-1500℃

3.2.3海拔： 大于1700米

3.3外观质量要求

3.3.1保护套的包装必须完好，附带合格证及原生产厂家证明；

3.3.2保护套外观不得有破损。

3.3.3根据设备各部件的具体要求，乙方可自行选择包装形式，但确保货物到达现场后外观完好无损，对于出现由于运输造成的设备质量问题，乙方应在收到甲方通知后30天内，免费负责更换有缺陷的保温砖，同时甲方保留对乙方保留索赔的权利。

3.4生产厂家要求

为确保保护套的生产质量，要求提供的保护套必须为具备生产条件合格生产厂家生产的产品，生产厂家应具备到甲方现场进行测绘的技术人员及其他条件。

3.5质量验收

3.5.1检验方法：肉眼观察，测量

3.5.2测量工具：卷尺

3.5.3验收标准：

（1）包装必须完好，附带产品合格证、出厂试验报告、产品装箱清单；

（2）不得有破顺等缺陷；

3.6包装及标识

（1）包装：外包装必须能够防水防潮。

（2）标识：包装外上要注明物料名称、设备编码及生产厂家。

（3）包装满足运输、吊运方便、可靠和保护的要求。

（4）箱面各种标记必须齐全，如箱号、名称、合同号、收货单位等。

四、质保期要求

4.1保护套在上线使用后12个月（货物到达现场后使用12个月）不能出现开裂、漏火等，质量保证期为一年。

五、售后服务要求

5.1 本合同设备在甲方现场安装、调试、试车期间，根据甲方的要求，乙方应委派技术人员进行现场技术服务，向甲方进行技术交底工作，对甲方的有关人员进行培训，并负责解决设计及制造质量方面存在的问题。

5.2 对于质保期内出现的设备质量问题，应甲方要求，乙方应在接到甲方通知后3天内委派技术人员到甲方现场解决处理。

5.3质保期内如因设备本身制造引起的质量问题，发生的费用由乙方承担。

六、双方责任

6.1甲方责任

6.1.1甲方向乙方提供必要的设备技术参数；

6.2乙方责任

6.2.1乙方提供货或制造的设备应保证满足甲方要求的上述技术要求以及工况使用条件，确保甲方的正常使用。

6.2.2乙方供货的备件必须注明原生产厂家。

6.2.3乙方供货的保护套在出厂前须进行试验检测，向甲方提供相关的试验报告、试验数据和相关合格证明。

6.2.4乙方对提供的保护套所有材料、设备制造工艺、质量控制和产品检查、验收等均应符合国家标准。

6.2.5乙方所供的保护套出现不合格项时，未造成故障事故的，乙方应重新免费提供保护套，并且加罚1000元/项。

6.2.6甲方在使用乙方所供备件过程中，如因乙方保护套质量原因导致甲方发生设备或产品质量事故等，乙方照价赔偿甲方损失，其中包括：检修人员工时费用：64元/工时。并且加罚5000元/项。

6.2.7甲方在使用乙方所供备件过程中，如因乙方备件质量原因导致甲方发生人身伤害事故，乙方必须配合事故调查，并承担相应责任。

七、 双方确定因履行本协议应遵守的保密义务如下：

7.1保密内容（包括技术信息和经营信息）：本协议内容；

7.2涉密人员范围：参加人员；

7.3保密期限：十年；

7.4泄密责任：赔偿本协议总额30%的泄密损失；

八、违约责任

8.1保护套质保期已明确，从上线使用之日开始计算，质保期内由于制作质量问题，乙方承担免费维修、如果确实无法修复则提供新的保护套，费用由乙方承担。

8.2在新备件上线使用期间如果出现任何制造质量问题，乙方承担免费维修、如果确实无法修复乙方则提供新的保护套及附件，费用由乙方承担。

九、其它

9.1设备出厂发运前用红油漆按箱外标准运输标记（合同号、 目的地、收件人单位、设备名称、箱号/捆号、毛净重、尺寸、吊装点）进行标注。箱内设备用标签做标记，注明设备名称、安装位置，并在设备上带有铭牌。

9.2乙方按甲方要求及时发货，并对运输过程中造成的丢失、损坏等负责，不能以任何理由影响交货期。

9.3本协议中未尽事宜，双方协商解决。

9.4本协议一式三份，甲方两份，乙方一份。

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁        乙方：

股份有限公司不锈钢分公司

甲方代表：	                     乙方代表：

年   月   日	                    年   月   日