甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司

2024年2月耐火材料招标

技术规格书

 买方：甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司

供方： 

二〇二四年二月二十二日

2024年2月耐火材料技术规格书书
1.总则
1.1 供方需保证耐火材料在包装时应按照国标（GB/T 15545—1995、GB/T 16546—1996）进行分类包装，在运输途中采取有效的防潮措施。

1.2 本规格书书对酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司焦化厂所使用耐火材料提出了订货数量、理化指标、尺寸允许偏差等方面的要求。

1.3 供方需保证提供符合本规格书书和相关标准的全新优质产品及其相应服务。如与规格书书所列标准有矛盾时，应按较高标准执行。

1.4 本规格书书作为订货合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.5 在签订合同后，买方保留对本规格书书提出补充要求和修改的权利，供方允诺予以配合并与买方签订更详细的技术规格书。如提出修改，具体项目和条件由买、卖双方商定。

2.耐火材料订货数量及技术标准

2.1 粘土砖订货数量及技术标准

2.1.1 粘土砖订货数量

表1-1  粘土砖的订货数量

	序号
	物料描述
	块数
	单重（kg）
	重量（T）
	砖号
	备注

	1
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	83
	1.54
	0.13 
	4224
	3—4#焦炉

	2
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	245
	0.81
	0.20 
	4225
	3—4#焦炉

	3
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	45
	9.12
	0.41 
	4231
	3—4#焦炉

	4
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	45
	10.50 
	0.47 
	4232
	3—4#焦炉

	5
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	45
	10.05
	0.45 
	4233
	3—4#焦炉

	6
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	245
	5.76
	1.41 
	4234
	3—4#焦炉

	7
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	245
	8.46
	2.07 
	4235
	3—4#焦炉

	8
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	135
	11.68
	1.58 
	4245
	3—4#焦炉

	9
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	465
	12.18
	5.66 
	4246
	3—4#焦炉

	10
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	45
	9.31
	0.42 
	4251
	3—4#焦炉

	11
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	965
	5.92
	5.71 
	4254
	3—4#焦炉

	12
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	965
	8.51
	8.21 
	4255
	3—4#焦炉

	13
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	83
	27.17
	2.26 
	4270
	3—4#焦炉

	14
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	205
	12.91
	2.65 
	4276
	3—4#焦炉

	15
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	83
	16.34
	1.36 
	4277
	3—4#焦炉

	16
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	45
	7.99
	0.36 
	4287
	3—4#焦炉

	17
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	45
	8.53
	0.38 
	4288
	3—4#焦炉

	18
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	45
	9.08
	0.41 
	4289
	3—4#焦炉

	19
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	25
	9.63
	0.24 
	4290
	3—4#焦炉

	20
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	83
	3.83
	0.32 
	4295
	3—4#焦炉

	21
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	83
	4.14
	0.34 
	4296
	3—4#焦炉

	22
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	83
	4.46
	0.37 
	4297
	3—4#焦炉

	23
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	63
	4.77
	0.30 
	4298
	3—4#焦炉

	24
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	125
	5.1
	0.64 
	4303
	3—4#焦炉

	25
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	105
	5.77
	0.61 
	4304
	3—4#焦炉

	26
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	63
	6.22
	0.39 
	4305
	3—4#焦炉

	27
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	45
	20.32
	0.91 
	4312
	3—4#焦炉

	28
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	83
	23.67
	1.96 
	4316
	3—4#焦炉

	29
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	245
	30.01
	7.35 
	4317
	3—4#焦炉

	30
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	45
	13.28
	0.60 
	4318
	3—4#焦炉

	31
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	25
	15.66
	0.39 
	4319
	3—4#焦炉

	32
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	45
	18.19
	0.82 
	4322
	3—4#焦炉

	33
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	25
	9.52
	0.24 
	4326
	3—4#焦炉

	34
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	83
	13.26
	1.10 
	6532
	3—4#焦炉

	35
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	83
	13.54
	1.12 
	6533
	3—4#焦炉

	36
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	45
	29.90 
	1.35 
	6914
	3—4#焦炉

	37
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	45
	27.40 
	1.23 
	6915
	3—4#焦炉

	38
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	83
	40.19
	3.34 
	6917
	3—4#焦炉

	39
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	165
	5.25
	0.87 
	6921
	3—4#焦炉

	40
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	83
	7.58
	0.63 
	6923
	3—4#焦炉

	41
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	45
	8.04
	0.36 
	6924
	3—4#焦炉

	42
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	45
	5.62
	0.25 
	6925
	3—4#焦炉

	43
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	245
	16.18
	3.96 
	6926
	3—4#焦炉

	44
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	1805
	4.79
	8.65 
	6927
	3—4#焦炉

	45
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	245
	21.24
	5.20 
	6928
	3—4#焦炉

	46
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	83
	31.90 
	2.65 
	6929
	3—4#焦炉

	47
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	83
	11.23
	0.93 
	6930
	3—4#焦炉

	48
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	83
	11.23
	0.93 
	6931
	3—4#焦炉

	49
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	165
	6.75
	1.11 
	6937
	3—4#焦炉

	50
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	45
	12.46
	0.56 
	6938
	3—4#焦炉

	51
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	45
	12.73
	0.57 
	6939
	3—4#焦炉

	52
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	83
	23.37
	1.94 
	6940
	3—4#焦炉

	53
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	83
	23.37
	1.94 
	6941
	3—4#焦炉

	54
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	83
	20.22
	1.68 
	6942
	3—4#焦炉

	55
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	405
	21.39
	8.66 
	6943
	3—4#焦炉

	56
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	83
	24.78
	2.06 
	6953
	3—4#焦炉

	57
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	83
	24.78
	2.06 
	6954
	3—4#焦炉

	58
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	245
	14.69
	3.60 
	6955
	3—4#焦炉

	59
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	83
	10.90 
	0.90 
	6958
	3—4#焦炉

	60
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	83
	10.90 
	0.90 
	6959
	3—4#焦炉

	61
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	165
	15.66
	2.58 
	6963
	3—4#焦炉

	62
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	83
	16.81
	1.40 
	6964
	3—4#焦炉

	63
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	165
	12.06
	1.99 
	6965
	3—4#焦炉

	64
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	83
	29.88
	2.48 
	6966
	3—4#焦炉

	65
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	83
	22.01
	1.83 
	6967
	3—4#焦炉

	66
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	83
	29.88
	2.48 
	6968
	3—4#焦炉

	67
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	125
	20.98
	2.62 
	6969
	3—4#焦炉

	68
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	165
	4.34
	0.72 
	6970
	3—4#焦炉

	69
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	83
	5.23
	0.43 
	6971
	3—4#焦炉

	70
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	83
	28.86
	2.40 
	6972
	3—4#焦炉

	71
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	83
	35.03
	2.91 
	6973
	3—4#焦炉

	72
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	83
	25.35
	2.10 
	6974
	3—4#焦炉

	73
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	83
	30.66
	2.54 
	6975
	3—4#焦炉

	74
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	165
	8.59
	1.42 
	6979
	3—4#焦炉

	75
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	83
	9.85
	0.82 
	6980
	3—4#焦炉

	76
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	165
	7.08
	1.17 
	6981
	3—4#焦炉

	77
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	125
	5.60 
	0.70 
	6986
	3—4#焦炉

	78
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	83
	10.38
	0.86 
	6987
	3—4#焦炉

	79
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	245
	4.2
	1.03 
	1#

250*123*65
	3—4#焦炉

	80
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	1145
	5.37
	6.15 
	2#

230*171*65
	3—4#焦炉

	81
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	1685
	3.55
	5.98 
	3#

230*113*65
	3—4#焦炉

	82
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	605
	3.55
	2.15 
	3#

230*113*65
	3—4#焦炉

	83
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	815
	10.05 
	8.19 
	4038
	3—4#焦炉

	84
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	63
	10.65 
	0.67 
	3840
	3—4#焦炉

	85
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	63
	10.77 
	0.68 
	3846
	3—4#焦炉

	86
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	45
	23.05 
	1.04 
	3862
	3—4#焦炉

	87
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	45
	15.89 
	0.72 
	3863
	3—4#焦炉

	88
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	25
	17.35 
	0.43 
	3864
	3—4#焦炉

	89
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	25
	17.35 
	0.43 
	3865
	3—4#焦炉

	90
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	165
	11.24 
	1.85 
	3866
	3—4#焦炉

	91
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	45
	0.81 
	0.04 
	4225
	3—4#焦炉

	92
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	25
	13.09 
	0.33 
	6550
	3—4#焦炉

	93
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	25
	13.09 
	0.33 
	6551
	3—4#焦炉

	94
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	205
	8.17 
	1.67 
	6555
	3—4#焦炉

	95
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	83
	10.62 
	0.88 
	4042
	3—4#焦炉

	96
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	83
	9.09 
	0.75 
	6468
	3—4#焦炉

	97
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	83
	9.09 
	0.75 
	6469
	3—4#焦炉

	98
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	165
	4.06 
	0.67 
	6472
	3—4#焦炉

	99
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	5
	30.87
	0.15 
	7001*
	5—6#焦炉

	100
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	4
	32.11
	0.13 
	7002*
	5—6#焦炉

	101
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	10
	41.85
	0.42 
	7003*
	5—6#焦炉

	102
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	2
	43.19
	0.09 
	7004*
	5—6#焦炉

	103
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	23
	11.76
	0.27 
	7005
	5—6#焦炉

	104
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	162
	12.3
	1.99 
	7006
	5—6#焦炉

	105
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	72
	5.68
	0.41 
	7007
	5—6#焦炉

	106
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	72
	8.43
	0.61 
	7008
	5—6#焦炉

	107
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	10
	13.61
	0.14 
	7009
	5—6#焦炉

	108
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	6
	8.13
	0.05 
	7010*
	5—6#焦炉

	109
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	3
	8.57
	0.03 
	7011*
	5—6#焦炉

	110
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	14
	5.88
	0.08 
	7012
	5—6#焦炉

	111
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	2
	31.34
	0.06 
	7013
	5—6#焦炉

	112
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	8
	17.17
	0.14 
	7014*
	5—6#焦炉

	113
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	196
	5.07
	0.99 
	7015*
	5—6#焦炉

	114
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	26
	22.28
	0.58 
	7016*
	5—6#焦炉

	115
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	9
	33.24
	0.30 
	7017*
	5—6#焦炉

	116
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	8
	11.89
	0.10 
	7018*
	5—6#焦炉

	117
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	10
	11.89
	0.12 
	7019*
	5—6#焦炉

	118
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	6
	11.72
	0.07 
	7020*
	5—6#焦炉

	119
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	3
	13.96
	0.04 
	7021*
	5—6#焦炉

	120
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	3
	6.23
	0.02 
	7022*
	5—6#焦炉

	121
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	330
	5.91
	1.95 
	7023
	5—6#焦炉

	122
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	330
	8.49
	2.80 
	7024
	5—6#焦炉

	123
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	3
	10.04
	0.03 
	7025
	5—6#焦炉

	124
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	5
	12.46
	0.06 
	7026
	5—6#焦炉

	125
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	10
	7.18
	0.07 
	7027*
	5—6#焦炉

	126
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	10
	24.32
	0.24 
	7028*
	5—6#焦炉

	127
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	10
	24.32
	0.24 
	7029*
	5—6#焦炉

	128
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	10
	31.98
	0.32 
	7030*
	5—6#焦炉

	129
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	45
	22.45
	1.01 
	7031*
	5—6#焦炉

	130
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	2
	17.17
	0.03 
	7032
	5—6#焦炉

	131
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	2
	16.93
	0.03 
	7033
	5—6#焦炉

	132
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	2
	16.69
	0.03 
	7034
	5—6#焦炉

	133
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	2
	16.93
	0.03 
	7035
	5—6#焦炉

	134
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	2
	19.23
	0.04 
	7036
	5—6#焦炉

	135
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	2
	14.81
	0.03 
	7037
	5—6#焦炉

	136
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	2
	14.81
	0.03 
	7038
	5—6#焦炉

	137
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	2
	21.31
	0.04 
	7039*
	5—6#焦炉

	138
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	4
	13.35
	0.05 
	7040*
	5—6#焦炉

	139
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	6
	9.55
	0.06 
	7041
	5—6#焦炉

	140
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	3
	11.2
	0.03 
	7042*
	5—6#焦炉

	141
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	6
	10.76
	0.06 
	7043*
	5—6#焦炉

	142
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	10
	24.6
	0.25 
	7044*
	5—6#焦炉

	143
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	10
	24.6
	0.25 
	7045*
	5—6#焦炉

	144
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	28
	15.71
	0.44 
	7046*
	5—6#焦炉

	145
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	6
	26.42
	0.16 
	7047*
	5—6#焦炉

	146
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	10
	24.57
	0.25 
	7048*
	5—6#焦炉

	147
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	6
	27.17
	0.16 
	7049
	5—6#焦炉

	148
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	6
	16.51
	0.10 
	7050
	5—6#焦炉

	149
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	6
	18.12
	0.11 
	7051
	5—6#焦炉

	150
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	10
	12.72
	0.13 
	7052
	5—6#焦炉

	151
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	10
	11.38
	0.11 
	7053
	5—6#焦炉

	152
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	10
	11.38
	0.11 
	7054
	5—6#焦炉

	153
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	18
	5.74
	0.10 
	7055
	5—6#焦炉

	154
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	4
	34.24
	0.14 
	7056
	5—6#焦炉

	155
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	4
	34.24
	0.14 
	7057
	5—6#焦炉

	156
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	4
	24.2
	0.10 
	7058
	5—6#焦炉

	157
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	12
	13.48
	0.16 
	7059*
	5—6#焦炉

	158
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	6
	17.82
	0.11 
	7060*
	5—6#焦炉

	159
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	5
	21.97
	0.11 
	7061*
	5—6#焦炉

	160
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	10
	31.3
	0.31 
	7062*
	5—6#焦炉

	161
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	10
	24.35
	0.24 
	7063*
	5—6#焦炉

	162
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	10
	31.3
	0.31 
	7064*
	5—6#焦炉

	163
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	6
	8.11
	0.05 
	7065
	5—6#焦炉

	164
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	6
	8.65
	0.05 
	7066
	5—6#焦炉

	165
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	6
	9.2
	0.06 
	7067
	5—6#焦炉

	166
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	6
	9.75
	0.06 
	7068
	5—6#焦炉

	167
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	6
	10.29
	0.06 
	7069
	5—6#焦炉

	168
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	6
	10.84
	0.07 
	7070
	5—6#焦炉

	169
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	6
	11.38
	0.07 
	7071
	5—6#焦炉

	170
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	6
	11.93
	0.07 
	7072
	5—6#焦炉

	171
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	10
	3.83
	0.04 
	7073
	5—6#焦炉

	172
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	10
	4.15
	0.04 
	7074
	5—6#焦炉

	173
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	10
	4.46
	0.04 
	7075
	5—6#焦炉

	174
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	10
	4.77
	0.05 
	7076
	5—6#焦炉

	175
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	10
	5.09
	0.05 
	7077
	5—6#焦炉

	176
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	10
	5.4
	0.05 
	7078
	5—6#焦炉

	177
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	10
	5.72
	0.06 
	7079
	5—6#焦炉

	178
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	10
	6.03
	0.06 
	7080
	5—6#焦炉

	179
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	12
	5.1
	0.06 
	7081
	5—6#焦炉

	180
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	10
	5.77
	0.06 
	7082
	5—6#焦炉

	181
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	10
	6.22
	0.06 
	7083
	5—6#焦炉

	182
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	10
	6.66
	0.07 
	7084
	5—6#焦炉

	183
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	10
	7.11
	0.07 
	7085
	5—6#焦炉

	184
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	10
	7.56
	0.08 
	7086
	5—6#焦炉

	185
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	10
	8
	0.08 
	7087
	5—6#焦炉

	186
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	8
	8.45
	0.07 
	7088
	5—6#焦炉

	187
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	3
	20.32
	0.06 
	7089
	5—6#焦炉

	188
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	36
	9.45
	0.34 
	7090*
	5—6#焦炉

	189
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	5
	10.52
	0.05 
	7091*
	5—6#焦炉

	190
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	10
	7.41
	0.07 
	7092*
	5—6#焦炉

	191
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	6
	9.05
	0.05 
	7093*
	5—6#焦炉

	192
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	10
	5.04
	0.05 
	7094*
	5—6#焦炉

	193
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	9
	6.08
	0.05 
	7095*
	5—6#焦炉

	194
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	5
	31.98
	0.16 
	7096*
	5—6#焦炉

	195
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	5
	38.82
	0.19 
	7097*
	5—6#焦炉

	196
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	5
	25.35
	0.13 
	7098*
	5—6#焦炉

	197
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	5
	30.67
	0.15 
	7099*
	5—6#焦炉

	198
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	3
	21.81
	0.07 
	7100*
	5—6#焦炉

	199
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	3
	21.81
	0.07 
	7101*
	5—6#焦炉

	200
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	3
	14.46
	0.04 
	7102*
	5—6#焦炉

	201
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	36
	30.17
	1.09 
	7103
	5—6#焦炉

	202
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	37
	13.28
	0.49 
	7104
	5—6#焦炉

	203
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	3
	15.66
	0.05 
	7105
	5—6#焦炉

	204
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	8
	6.19
	0.05 
	7106*
	5—6#焦炉

	205
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	6
	10.72
	0.06 
	7107*
	5—6#焦炉

	206
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	10
	26.62
	0.27 
	7108*
	5—6#焦炉

	207
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	10
	26.62
	0.27 
	7109*
	5—6#焦炉

	208
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	3
	35.23
	0.11 
	7110*
	5—6#焦炉

	209
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	3
	5.07
	0.02 
	7111*
	5—6#焦炉

	210
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	3
	5.07
	0.02 
	7112*
	5—6#焦炉

	211
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	3
	18.16
	0.05 
	7113*
	5—6#焦炉

	212
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	3
	9.35
	0.03 
	7114
	5—6#焦炉

	213
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	6
	19.36
	0.12 
	7115*
	5—6#焦炉

	214
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	4
	2.71
	0.01 
	7116*
	5—6#焦炉

	215
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	10
	1.75
	0.02 
	7117*
	5—6#焦炉

	216
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	28
	0.9
	0.03 
	7118*
	5—6#焦炉

	217
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	3
	6.69
	0.02 
	7119
	5—6#焦炉

	218
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	3
	18.16
	0.05 
	7120*
	5—6#焦炉

	219
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	3
	14.15
	0.04 
	8001
	5—6#焦炉

	220
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	10
	10.79
	0.11 
	8002
	5—6#焦炉

	221
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	10
	9.02
	0.09 
	8003
	5—6#焦炉

	222
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	5
	7.14
	0.04 
	8004
	5—6#焦炉

	223
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	3
	18.2
	0.05 
	8005
	5—6#焦炉

	224
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	10
	17.22
	0.17 
	8006*
	5—6#焦炉

	225
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	10
	21.84
	0.22 
	8007*
	5—6#焦炉

	226
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	5
	4.66
	0.02 
	8008
	5—6#焦炉

	227
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	32
	30.45
	0.97 
	8009*
	5—6#焦炉

	228
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	18
	26.69
	0.48 
	8010*
	5—6#焦炉

	229
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	6
	24.79
	0.15 
	8011*
	5—6#焦炉

	230
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	6
	6.58
	0.04 
	8012
	5—6#焦炉

	231
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	14
	16.72
	0.23 
	8013
	5—6#焦炉

	232
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	10
	7.68
	0.08 
	8014
	5—6#焦炉

	233
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	3
	21.63
	0.06 
	8015
	5—6#焦炉

	234
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	10
	17.89
	0.18 
	8016*
	5—6#焦炉

	235
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	70
	14.81
	1.04 
	8017
	5—6#焦炉

	236
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	18
	5.27
	0.09 
	8018
	5—6#焦炉

	237
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	52
	7.47
	0.39 
	8019
	5—6#焦炉

	238
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	52
	5.23
	0.27 
	8020
	5—6#焦炉

	239
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	57
	30.76
	1.75 
	8021*
	5—6#焦炉

	240
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	7
	25.45
	0.18 
	8022*
	5—6#焦炉

	241
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	17
	9.88
	0.17 
	8023*
	5—6#焦炉

	242
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	8
	33.05
	0.26 
	8024*
	5—6#焦炉

	243
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	16
	7.6
	0.12 
	8025
	5—6#焦炉

	合计
	205.03 
	
	


2.1.2 粘土砖技术标准

粘土砖相应的技术要求执行YB/T 4168-2007。

表1-2  粘土砖的理化指标

	项目
	规定值

	
	JNZ—35

	W（SiO2），%
	-

	W（Al2O3），%
	≥35

	W（K2O+Na2O），%
	≤1.0

	显气孔率，%
	≤24

	常温耐压强度，MPa
	≥25

	0.2MPa荷重软化温度（T0.6），℃
	≥1350

	加热永久线变化（1350℃×2h），%
	-0.4，＋0.2


表1-3  粘土砖的尺寸允许偏差及外观（mm）

	项目
	允许偏差规定值

	不同尺寸
	尺寸≤150
	-2，+1

	
	尺寸151—300
	±2

	
	尺寸＞300
	尺寸±1%

	扭曲
	长度≤300
	≤1.0

	
	长度＞300
	≤2.0

	缺角长度（a+b+c）
	≤40

	缺角长度（e+f+g）
	≤60

	裂纹长度
	宽度≤0.10
	不限制

	
	宽度0.10—0.25
	≤70

	
	宽度0.20—0.50
	≤40

	
	宽度＞0.5
	不准有

	厚度相对偏差
	≤1

	缺棱、缺角个数
	≤3


表1—4   粘土砖的熔洞和铁斑点

	砖面
	熔洞
	铁斑点

	
	直径/mm
	深度/mm
	平均每100cm2砖面上    允许的熔洞数
	直径/mm
	平均每100cm2砖面上的允许数①

	接触煤和煤气的面
	3—5
	≤3
	3
	5—10
	3

	
	5—8
	
	1
	
	

	其他面
	5—7
	
	3
	5—15
	3

	
	7—10
	
	1
	
	


注：①应按每个砖面实际面积进行折算。

2.2 硅砖订货数量及技术标准

2.2.1 硅砖订货数量

表2-1  硅砖的订货数量
	序号
	物料描述
	块数
	单重（kg）
	重量（T）
	砖号
	备注

	1
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	245
	0.73
	0.18 
	T34
	3—4#焦炉

	2
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	42
	0.54
	0.02 
	T36
	3—4#焦炉

	3
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	85
	0.86
	0.07 
	T46
	3—4#焦炉

	4
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	125
	1.07
	0.13 
	T50
	3—4#焦炉

	5
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	85
	1.71
	0.15 
	T51
	3—4#焦炉

	6
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	85
	1.18
	0.10 
	T52
	3—4#焦炉

	7
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	84
	17.77 
	1.49 
	6461
	3—4#焦炉

	8
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	22
	10.15 
	0.22 
	6463
	3—4#焦炉

	9
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	22
	9.83 
	0.22 
	6464
	3—4#焦炉

	10
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	42
	5.27 
	0.22 
	6465
	3—4#焦炉

	11
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	22
	9.83 
	0.22 
	6466
	3—4#焦炉

	12
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	22
	10.15 
	0.22 
	6467
	3—4#焦炉

	13
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	42
	10.84 
	0.46 
	3930
	3—4#焦炉

	14
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	230
	8.02 
	1.84 
	3946
	3—4#焦炉

	15
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	85
	14.74 
	1.25 
	4023
	3—4#焦炉

	16
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	125
	5.19 
	0.65 
	4026
	3—4#焦炉

	17
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	125
	10.08 
	1.26 
	4027
	3—4#焦炉

	18
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	125
	10.20 
	1.28 
	4028
	3—4#焦炉

	19
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	125
	15.28 
	1.91 
	4029
	3—4#焦炉

	20
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	125
	15.30 
	1.91 
	4030
	3—4#焦炉

	21
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	125
	10.20 
	1.28 
	4031
	3—4#焦炉

	22
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	125
	10.08 
	1.26 
	4032
	3—4#焦炉

	23
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	125
	15.30 
	1.91 
	4033
	3—4#焦炉

	24
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	125
	15.28 
	1.91 
	4034
	3—4#焦炉

	25
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	205
	6.78 
	1.39 
	4039
	3—4#焦炉

	26
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	65
	8.86 
	0.58 
	4057
	3—4#焦炉

	27
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	215
	7.03 
	1.51 
	4059
	3—4#焦炉

	28
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	32
	7.39 
	0.24 
	4060
	3—4#焦炉

	29
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	32
	8.48 
	0.27 
	4063
	3—4#焦炉

	30
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	65
	9.30 
	0.60 
	4072
	3—4#焦炉

	31
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	65
	9.30 
	0.60 
	4073
	3—4#焦炉

	32
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	85
	10.54 
	0.90 
	4076
	3—4#焦炉

	33
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	22
	4.17 
	0.09 
	4084
	3—4#焦炉

	34
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	125
	7.98 
	1.00 
	5155
	3—4#焦炉

	35
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	65
	15.91 
	1.03 
	5158
	3—4#焦炉

	36
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	22
	10.30 
	0.23 
	5956
	3—4#焦炉

	37
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	22
	8.67 
	0.19 
	5957
	3—4#焦炉

	38
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	85
	7.04 
	0.60 
	5960
	3—4#焦炉

	39
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	42
	15.47 
	0.65 
	5961
	3—4#焦炉

	40
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	22
	10.27 
	0.23 
	5926
	3—4#焦炉

	41
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	85
	9.38 
	0.80 
	5927
	3—4#焦炉

	42
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	42
	14.80 
	0.62 
	5165
	3—4#焦炉

	43
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	11
	16.42 
	0.18 
	5169
	3—4#焦炉

	44
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	55
	7.80 
	0.43 
	5170
	3—4#焦炉

	45
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	11
	7.80 
	0.09 
	5174
	3—4#焦炉

	46
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	55
	3.58 
	0.20 
	5175
	3—4#焦炉

	47
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	11
	3.58 
	0.04 
	5179
	3—4#焦炉

	48
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	32
	11.85 
	0.38 
	5180
	3—4#焦炉

	49
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	3605
	8.41 
	30.32 
	4078
	3—4#焦炉

	50
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	3345
	8.41 
	28.13 
	4079
	3—4#焦炉

	51
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	385
	13.86
	5.34 
	5968
	3—4#焦炉

	52
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	385
	10.53
	4.05 
	5969
	3—4#焦炉

	53
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	725
	5.60 
	4.06 
	4083
	3—4#焦炉

	54
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	385
	13.25 
	5.10 
	5963
	3—4#焦炉

	55
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	385
	13.25
	5.10 
	5966
	3—4#焦炉

	56
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	55
	3.64 
	0.20 
	5190
	3—4#焦炉

	57
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	55
	7.79 
	0.43 
	5191
	3—4#焦炉

	58
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	55
	5.97 
	0.33 
	5192
	3—4#焦炉

	59
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	2085
	14.59 
	30.42 
	5185
	3—4#焦炉

	60
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	365
	16.20 
	5.91 
	5189
	3—4#焦炉

	61
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	2095
	11.90 
	24.93 
	5193
	3—4#焦炉

	62
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	385
	10.53 
	4.05 
	5962
	3—4#焦炉

	63
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	385
	13.86 
	5.34 
	5964
	3—4#焦炉

	64
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	55
	9.71 
	0.53 
	5194
	3—4#焦炉

	65
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	11
	10.56 
	0.12 
	5198
	3—4#焦炉

	66
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	65
	6.01 
	0.39 
	5199
	3—4#焦炉

	67
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	55
	11.93 
	0.66 
	5200
	3—4#焦炉

	68
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	11
	12.79 
	0.14 
	5204
	3—4#焦炉

	69
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	55
	14.57 
	0.80 
	5205
	3—4#焦炉

	70
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	11
	16.19 
	0.18 
	5209
	3—4#焦炉

	71
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	55
	14.62 
	0.80 
	5210
	3—4#焦炉

	72
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	11
	16.24 
	0.18 
	5214
	3—4#焦炉

	73
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	55
	11.87 
	0.65 
	5215
	3—4#焦炉

	74
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	55
	6.64 
	0.37 
	4145
	3—4#焦炉

	75
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	55
	2.67 
	0.15 
	4146
	3—4#焦炉

	76
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	55
	19.45 
	1.07 
	4147
	3—4#焦炉

	77
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	11
	21.25 
	0.23 
	4151
	3—4#焦炉

	78
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	65
	5.91 
	0.38 
	4155
	3—4#焦炉

	79
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	65
	5.91 
	0.38 
	4156
	3—4#焦炉

	80
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	22
	4.77 
	0.10 
	5216
	3—4#焦炉

	81
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	65
	7.58 
	0.49 
	5217
	3—4#焦炉

	82
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	55
	7.58 
	0.42 
	5218
	3—4#焦炉

	83
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	125
	9.06 
	1.13 
	5928
	3—4#焦炉

	84
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	42
	14.67 
	0.62 
	4087
	3—4#焦炉

	85
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	11
	16.28 
	0.18 
	4091
	3—4#焦炉

	86
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	22
	11.18 
	0.25 
	4157A
	3—4#焦炉

	87
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	125
	12.17 
	1.52 
	4158
	3—4#焦炉

	88
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	105
	12.17 
	1.28 
	4159
	3—4#焦炉

	89
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	22
	8.20 
	0.18 
	4160A
	3—4#焦炉

	90
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	65
	3.35 
	0.22 
	4161
	3—4#焦炉

	91
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	65
	6.99 
	0.45 
	4162
	3—4#焦炉

	92
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	42
	10.14 
	0.43 
	4165
	3—4#焦炉

	93
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	385
	10.31 
	3.97 
	4171
	3—4#焦炉

	94
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	65
	19.03 
	1.24 
	4172
	3—4#焦炉

	95
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	22
	20.02 
	0.44 
	4175
	3—4#焦炉

	96
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	22
	16.61 
	0.37 
	5931
	3—4#焦炉

	97
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	22
	11.30 
	0.25 
	5932
	3—4#焦炉

	98
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	22
	18.03 
	0.40 
	5933
	3—4#焦炉

	99
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	55
	23.79 
	1.31 
	4176
	3—4#焦炉

	100
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	11
	26.03 
	0.29 
	4180
	3—4#焦炉

	101
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	205
	10.00 
	2.05 
	4183
	3—4#焦炉

	102
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	570
	12.46 
	7.10 
	4185
	3—4#焦炉

	103
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	237
	13.17 
	3.12 
	4188
	3—4#焦炉

	104
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	125
	29.89 
	3.74 
	4189
	3—4#焦炉

	105
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	22
	30.80 
	0.68 
	4190
	3—4#焦炉

	106
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	22
	32.29 
	0.71 
	4192
	3—4#焦炉

	107
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	22
	33.07 
	0.73 
	4193
	3—4#焦炉

	108
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	125
	29.18 
	3.65 
	4194
	3—4#焦炉

	109
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	22
	29.95 
	0.66 
	4195
	3—4#焦炉

	110
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	22
	31.64 
	0.70 
	4197
	3—4#焦炉

	111
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	22
	32.43 
	0.71 
	4198
	3—4#焦炉

	112
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	22
	12.44 
	0.27 
	5934
	3—4#焦炉

	113
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	42
	12.93
	0.54 
	4187
	3—4#焦炉

	114
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	65
	4.85
	0.32 
	4199
	3—4#焦炉

	115
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	2045
	9.86
	20.16 
	4342
	3—4#焦炉

	116
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	565
	10.65
	6.02 
	4346
	3—4#焦炉

	117
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	125
	8.56
	1.07 
	4347
	3—4#焦炉

	118
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	1005
	4.91
	4.93 
	4348
	3—4#焦炉

	119
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	725
	8.84
	6.41 
	4349
	3—4#焦炉

	120
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	115
	9.2
	1.06 
	4357
	3—4#焦炉

	121
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	22
	7.14
	0.16 
	4358
	3—4#焦炉

	122
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	115
	12.7
	1.46 
	5937
	3—4#焦炉

	123
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	22
	12.95
	0.28 
	5938
	3—4#焦炉

	124
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	42
	13.41
	0.56 
	5940
	3—4#焦炉

	125
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	165
	8.74
	1.44 
	5941
	3—4#焦炉

	126
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	485
	9.99
	4.85 
	5942
	3—4#焦炉

	127
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	125
	10.78
	1.35 
	5946
	3—4#焦炉

	128
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	85
	9.52
	0.81 
	5951
	3—4#焦炉

	129
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	165
	6.72
	1.11 
	4205
	3—4#焦炉

	130
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	165
	4.73
	0.78 
	4206
	3—4#焦炉

	131
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	145
	4.8
	0.70 
	4212
	3—4#焦炉

	132
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	42
	6.86
	0.29 
	4218
	3—4#焦炉

	133
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	42
	11.01
	0.46 
	4219
	3—4#焦炉

	134
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	42
	12.79
	0.54 
	4220
	3—4#焦炉

	135
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	725
	28.5
	20.66 
	4221
	3—4#焦炉

	136
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	65
	23.9
	1.55 
	4222
	3—4#焦炉

	137
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	105
	9.16
	0.96 
	6899
	3—4#焦炉

	138
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	105
	8.14
	0.85 
	6901
	3—4#焦炉

	139
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	85
	6
	0.51 
	6902
	3—4#焦炉

	140
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	42
	7.97
	0.33 
	6903
	3—4#焦炉

	141
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	85
	4.18
	0.36 
	6906
	3—4#焦炉

	142
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	165
	26.57
	4.38 
	6907
	3—4#焦炉

	143
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	85
	23.32
	1.98 
	6908
	3—4#焦炉

	144
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	75
	15.04
	1.13 
	6913
	3—4#焦炉

	145
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	245
	12.45
	3.05 
	6919
	3—4#焦炉

	146
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	485
	8.3
	4.03 
	6920
	3—4#焦炉

	147
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	65
	30.46
	1.98 
	6932
	3—4#焦炉

	148
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	85
	9.63 
	0.82 
	6385
	3—4#焦炉

	149
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	285
	9.33 
	2.66 
	6386
	3—4#焦炉

	150
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	85
	11.33 
	0.96 
	6388
	3—4#焦炉

	151
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	185
	15.19 
	2.81 
	6556
	3—4#焦炉

	152
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	105
	8.42 
	0.88 
	6557
	3—4#焦炉

	153
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	42
	12.42 
	0.52 
	6430
	3—4#焦炉

	154
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	42
	8.64 
	0.36 
	6431
	3—4#焦炉

	155
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	42
	6.66 
	0.28 
	6432
	3—4#焦炉

	156
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	42
	9.00 
	0.38 
	6435
	3—4#焦炉

	157
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	42
	10.06 
	0.42 
	6436
	3—4#焦炉

	158
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	42
	9.13 
	0.38 
	6452
	3—4#焦炉

	159
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	42
	10.19 
	0.43 
	6453
	3—4#焦炉

	160
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	22
	11.47 
	0.25 
	6454
	3—4#焦炉

	161
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	22
	9.71 
	0.21 
	6455
	3—4#焦炉

	162
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	42
	17.95 
	0.75 
	6462
	3—4#焦炉

	163
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	165
	6.48 
	1.07 
	6473
	3—4#焦炉

	164
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	42
	7.53 
	0.32 
	6476
	3—4#焦炉

	165
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	42
	16.52 
	0.69 
	6477
	3—4#焦炉

	166
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	42
	5.40 
	0.23 
	3915
	3—4#焦炉

	167
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	85
	9.29 
	0.79 
	3928
	3—4#焦炉

	168
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	22
	8.34 
	0.18 
	3929
	3—4#焦炉

	169
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	42
	7.72 
	0.32 
	3947
	3—4#焦炉

	170
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	42
	8.06 
	0.34 
	3948
	3—4#焦炉

	171
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	65
	8.64 
	0.56 
	3966
	3—4#焦炉

	172
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	65
	5.48 
	0.36 
	3976
	3—4#焦炉

	173
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	42
	9.97 
	0.42 
	3984
	3—4#焦炉

	174
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	42
	13.49 
	0.57 
	3930A
	3—4#焦炉

	175
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	42
	9.20 
	0.39 
	3931A
	3—4#焦炉

	176
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	42
	7.37 
	0.31 
	3932A
	3—4#焦炉

	177
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	2
	8.83 
	0.02 
	6001
	5—6#焦炉

	178
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	4
	7.10 
	0.03 
	6002
	5—6#焦炉

	179
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	28
	6.64 
	0.19 
	6003
	5—6#焦炉

	180
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	28
	7.06 
	0.20 
	6004
	5—6#焦炉

	181
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	3
	8.36 
	0.03 
	6005
	5—6#焦炉

	182
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	3
	9.08 
	0.03 
	6006
	5—6#焦炉

	183
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	2
	9.84 
	0.02 
	6007
	5—6#焦炉

	184
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	1
	10.56 
	0.01 
	6008
	5—6#焦炉

	185
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	1
	8.91 
	0.01 
	6009
	5—6#焦炉

	186
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	1
	9.45 
	0.01 
	6010
	5—6#焦炉

	187
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	1
	10.60 
	0.01 
	6011
	5—6#焦炉

	188
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	8
	9.68 
	0.08 
	6012
	5—6#焦炉

	189
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	28
	9.52 
	0.27 
	6013
	5—6#焦炉

	190
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	28
	9.52 
	0.27 
	6014
	5—6#焦炉

	191
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	8
	7.76 
	0.06 
	6015
	5—6#焦炉

	192
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	52
	8.89 
	0.46 
	6016
	5—6#焦炉

	193
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	4
	14.78 
	0.06 
	6017
	5—6#焦炉

	194
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	26
	14.74 
	0.38 
	6018
	5—6#焦炉

	195
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	30
	11.26 
	0.34 
	6019
	5—6#焦炉

	196
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	2
	4.75 
	0.01 
	6020
	5—6#焦炉

	197
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	1054
	8.19 
	8.63 
	6021
	5—6#焦炉

	198
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	1054
	8.19 
	8.63 
	6022
	5—6#焦炉

	199
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	68
	5.45 
	0.37 
	6023
	5—6#焦炉

	200
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	36
	13.11 
	0.47 
	6024
	5—6#焦炉

	201
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	36
	13.11 
	0.47 
	6025
	5—6#焦炉

	202
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	18
	14.39 
	0.26 
	6026
	5—6#焦炉

	203
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	18
	11.08 
	0.20 
	6027
	5—6#焦炉

	204
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	18
	11.71 
	0.21 
	6028
	5—6#焦炉

	205
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	18
	14.99 
	0.27 
	6029
	5—6#焦炉

	206
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	989
	11.77 
	11.64 
	6030
	5—6#焦炉

	207
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	5
	15.23 
	0.08 
	6031
	5—6#焦炉

	208
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	5
	15.78 
	0.08 
	6032
	5—6#焦炉

	209
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	16
	7.61 
	0.12 
	6033
	5—6#焦炉

	210
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	16
	3.51 
	0.06 
	6035
	5—6#焦炉

	211
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	18
	11.08 
	0.20 
	6037
	5—6#焦炉

	212
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	18
	14.20 
	0.26 
	6038
	5—6#焦炉

	213
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	18
	14.64 
	0.26 
	6039
	5—6#焦炉

	214
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	18
	11.46 
	0.21 
	6040
	5—6#焦炉

	215
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	338
	15.10 
	5.10 
	6041
	5—6#焦炉

	216
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	310
	14.83 
	4.60 
	6042
	5—6#焦炉

	217
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	310
	15.38 
	4.77 
	6043
	5—6#焦炉

	218
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	16
	3.58 
	0.06 
	6044
	5—6#焦炉

	219
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	16
	7.68 
	0.12 
	6045
	5—6#焦炉

	220
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	16
	5.75 
	0.09 
	6046
	5—6#焦炉

	221
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	5
	9.88 
	0.05 
	6047
	5—6#焦炉

	222
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	5
	10.18 
	0.05 
	6048
	5—6#焦炉

	223
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	16
	5.89 
	0.09 
	6049
	5—6#焦炉

	224
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	5
	12.11 
	0.06 
	6050
	5—6#焦炉

	225
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	5
	12.33 
	0.06 
	6051
	5—6#焦炉

	226
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	5
	14.84 
	0.07 
	6052
	5—6#焦炉

	227
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	5
	15.32 
	0.08 
	6053
	5—6#焦炉

	228
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	5
	14.79 
	0.07 
	6054
	5—6#焦炉

	229
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	5
	15.34 
	0.08 
	6055
	5—6#焦炉

	230
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	16
	11.85 
	0.19 
	6056
	5—6#焦炉

	231
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	16
	7.17 
	0.11 
	6057
	5—6#焦炉

	232
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	16
	3.10 
	0.05 
	6058
	5—6#焦炉

	233
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	5
	18.92 
	0.09 
	6059
	5—6#焦炉

	234
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	5
	19.47 
	0.10 
	6060
	5—6#焦炉

	235
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	16
	5.76 
	0.09 
	6061
	5—6#焦炉

	236
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	16
	5.76 
	0.09 
	6062
	5—6#焦炉

	237
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	1
	4.65 
	0.00 
	6063
	5—6#焦炉

	238
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	15
	7.39 
	0.11 
	6064
	5—6#焦炉

	239
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	15
	7.39 
	0.11 
	6065
	5—6#焦炉

	240
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	1
	4.65 
	0.00 
	6066
	5—6#焦炉

	241
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	32
	8.87 
	0.28 
	6067
	5—6#焦炉

	242
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	1
	11.00 
	0.01 
	6068
	5—6#焦炉

	243
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	30
	11.98 
	0.36 
	6069
	5—6#焦炉

	244
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	30
	11.98 
	0.36 
	6070
	5—6#焦炉

	245
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	1
	8.08 
	0.01 
	6071
	5—6#焦炉

	246
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	1
	8.08 
	0.01 
	6072
	5—6#焦炉

	247
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	1
	11.00 
	0.01 
	6073
	5—6#焦炉

	248
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	16
	3.24 
	0.05 
	6074
	5—6#焦炉

	249
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	16
	6.90 
	0.11 
	6075
	5—6#焦炉

	250
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	15
	10.35 
	0.16 
	6076
	5—6#焦炉

	251
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	5
	14.75 
	0.07 
	6077
	5—6#焦炉

	252
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	5
	15.23 
	0.08 
	6078
	5—6#焦炉

	253
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	94
	10.06 
	0.95 
	6079
	5—6#焦炉

	254
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	10
	19.06 
	0.19 
	6080
	5—6#焦炉

	255
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	10
	19.32 
	0.19 
	6081
	5—6#焦炉

	256
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	1
	16.20 
	0.02 
	6082
	5—6#焦炉

	257
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	1
	19.10 
	0.02 
	6083
	5—6#焦炉

	258
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	1
	19.70 
	0.02 
	6084
	5—6#焦炉

	259
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	1
	17.13 
	0.02 
	6085
	5—6#焦炉

	260
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	2
	10.33 
	0.02 
	6086
	5—6#焦炉

	261
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	128
	9.90 
	1.27 
	6087
	5—6#焦炉

	262
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	2
	12.38 
	0.02 
	6088
	5—6#焦炉

	263
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	5
	24.68 
	0.12 
	6089
	5—6#焦炉

	264
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	5
	25.24 
	0.13 
	6090
	5—6#焦炉

	265
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	60
	12.54 
	0.75 
	6091
	5—6#焦炉

	266
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	60
	12.70 
	0.76 
	6092
	5—6#焦炉

	267
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	11
	30.79 
	0.34 
	6093
	5—6#焦炉

	268
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	11
	31.58 
	0.35 
	6094
	5—6#焦炉

	269
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	11
	30.45 
	0.33 
	6095
	5—6#焦炉

	270
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	11
	31.23 
	0.34 
	6096
	5—6#焦炉

	271
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	30
	4.85 
	0.15 
	6097
	5—6#焦炉

	272
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	32
	8.55 
	0.27 
	6098
	5—6#焦炉

	273
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	214
	10.12 
	2.17 
	6099
	5—6#焦炉

	274
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	214
	10.33 
	2.21 
	6100
	5—6#焦炉

	275
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	12
	8.70 
	0.10 
	6101
	5—6#焦炉

	276
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	156
	4.93 
	0.77 
	6102
	5—6#焦炉

	277
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	128
	8.73 
	1.12 
	6103
	5—6#焦炉

	278
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	6
	9.52 
	0.06 
	6104
	5—6#焦炉

	279
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	10
	12.82 
	0.13 
	6105
	5—6#焦炉

	280
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	10
	13.00 
	0.13 
	6106
	5—6#焦炉

	281
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	20
	9.10 
	0.18 
	6107
	5—6#焦炉

	282
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	12
	9.35 
	0.11 
	6108
	5—6#焦炉

	283
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	44
	10.28 
	0.45 
	6109
	5—6#焦炉

	284
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	44
	10.46 
	0.46 
	6110
	5—6#焦炉

	285
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	31
	6.85 
	0.21 
	6114
	5—6#焦炉

	286
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	5
	15.50 
	0.08 
	6115
	5—6#焦炉

	287
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	6
	10.03 
	0.06 
	6116
	5—6#焦炉

	288
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	6
	12.14 
	0.07 
	6117
	5—6#焦炉

	289
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	6
	14.98 
	0.09 
	6118
	5—6#焦炉

	290
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	6
	15.06 
	0.09 
	6119
	5—6#焦炉

	291
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	6
	19.29 
	0.12 
	6120
	5—6#焦炉

	292
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	5
	14.99 
	0.07 
	6121
	5—6#焦炉

	293
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	10
	19.19 
	0.19 
	6122
	5—6#焦炉

	294
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	6
	24.96 
	0.15 
	6123
	5—6#焦炉

	295
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	66
	12.63 
	0.83 
	6124
	5—6#焦炉

	296
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	10
	31.19 
	0.31 
	6125
	5—6#焦炉

	297
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	10
	30.84 
	0.31 
	6126
	5—6#焦炉

	298
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	200
	10.24 
	2.05 
	6127
	5—6#焦炉

	299
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	10
	12.91 
	0.13 
	6128
	5—6#焦炉

	300
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	40
	10.37 
	0.41 
	6129
	5—6#焦炉

	301
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	128
	14.69 
	1.88 
	4173
	5—6#焦炉

	302
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	4
	10.10 
	0.04 
	4175
	5—6#焦炉

	合计
	423.09 
	
	


2.2.2 硅砖技术标准

表2—2   硅砖的理化指标

	项    目
	规定值
	复验时单值允许偏差

	
	炉底、炉壁
	其它
	

	Si O2/%
	≥94.5
	

	Al2O3/%
	≤1.2
	

	Fe2O3/%
	≤1.2
	

	CaO/%
	≤2.5
	

	0.2MPa荷重软化开始温度/℃
	≤1650
	-10

	真密度/ g·cm-3
	≤2.33
	≤2.34
	0.01

	残余石英/%
	≤1.0
	

	显气孔率/%
	≤22
	≤24
	1

	常温耐压强度/MPa
	≥40
	≥35
	10%

	加热永久线变化（1450℃×2h）/%
	0—0.2
	

	热膨胀率（1000℃）/%
	≤1.28
	≤1.30
	0.03


备注：硅砖的外形尺寸标准执行相应的国家、行业标准。
2.3 硅藻土砖（高强隔热砖）订货数量及技术标准

2.3.1 硅藻土砖（高强隔热砖）订货数量

表3—1  硅藻土砖（高强隔热砖）的订货数量

	序号
	物料描述
	块数
	单重（kg）
	重量（T）
	砖号
	备注

	1
	硅藻土砖\YB/T4168 1000℃ 异型
	18820
	1.01
	19.01
	高强隔热砖

230*113*65
	3—4#焦炉

	2
	硅藻土砖\YB/T4168 1000℃ 异型
	580
	3.46
	2.01
	高强隔热砖300*170*113
	3—4#焦炉

	合计
	21.02 
	
	


2.3.2 硅藻土砖（高强隔热砖）技术标准

表3—2   硅藻土砖（高强隔热砖）的理化指标

	项目
	指标

	比重，kg/cm3
	≤0.6

	体积密度，g/cm3
	≤0.6

	常温耐压强度，MPa
	≥1.5

	导热系数（300±10℃），w/(m.k) 
	≤0.15

	重烧线变化（900℃×8h），%
	≤1


2.3.3 硅藻土砖（高强隔热砖）的尺寸允许偏差和外形应符合表3-3中的规定。
            表3-3    硅藻土砖（高强隔热砖）的尺寸允许偏差及外观       单位：mm

	项目
	指标

	指标

允许

偏差
	尺寸≤100
	±2

	
	尺寸101～200
	±3

	
	尺寸201～300
	±4

	扭曲
	长度≤250
	不

大

于
	2

	
	长度251～300
	
	3

	孔洞直径
	
	10

	裂纹

长度
	宽度≤0.5
	
	不限制

	
	宽度0.51～1.0
	
	40

	
	宽度＞1.0
	
	不准有


注:宽度0.51～1.0mm的裂纹不允许跨过两个或两个以上的棱。

2.3.4 硅藻土砖（高强隔热砖）缺棱、缺角应符合表3-4中规定。
表3-4     硅藻土砖（高强隔热砖）的缺棱、缺角允许尺寸

	允许尺寸（a＋b＋c）

	缺    角
	缺    棱

	≤ 60 mm
	≤ 70 mm


2.4 漂珠砖订货数量及技术标准

2.4.1 漂珠砖订货数量

表4—1 漂珠砖的订货数量

	序号
	物料描述
	块数
	单重（kg）
	重量（T）
	砖号
	备注

	1
	漂珠特异型砖\YB/T4168 1650℃
	1660
	1.74
	2.89 
	5954
	

	2
	漂珠特异型砖\YB/T4168 1650℃
	500
	1.34
	0.67 
	5955
	

	3
	漂珠特异型砖\YB/T4168 1650℃
	4990 
	1.69
	8.43 
	漂珠砖

230*113*65
	

	4
	漂珠特异型砖\YB/T4168 1650℃
	450
	1.71
	0.77 
	9401
	

	5
	漂珠特异型砖\YB/T4168 1650℃
	100
	1.33
	0.13 
	9402
	

	6
	漂珠特异型砖\YB/T4168 1650℃
	2330
	1.69
	3.94 
	漂珠砖

230*113*65
	

	7
	漂珠特异型砖\YB/T4168 1650℃
	800
	1.46
	1.17 
	漂珠砖

240*115*53
	

	合计
	18.00 
	
	


2.4.2 漂珠砖技术标准

表4—2 漂珠砖的理化指标

	项目
	指标
	项目
	指标

	耐火度 ，℃
	≥1650
	体积密度，g ·cm-3
	≤1.0

	导热系数（350±25℃）， w/(m·k)
	≤0.5
	重烧线变化（1250℃*2h），%
	≤2

	常温耐压强度，MPa
	≥10
	热稳定性（次）
	15


2.4.3 漂珠砖的尺寸允许偏差和外形应符合表4-3中的规定

            表4-3    漂珠砖的尺寸允许偏差及外观       单位：mm

	项目
	指标

	指标

允许

偏差
	尺寸≤100
	±2

	
	尺寸101～200
	±3

	
	尺寸201～300
	±4

	扭曲
	长度≤250
	不

大

于
	2

	
	长度251～300
	
	3

	孔洞直径
	
	10

	裂纹

长度
	宽度≤0.5
	
	不限制

	
	宽度0.51～1.0
	
	40

	
	宽度＞1.0
	
	不准有


    注:宽度0.51～1.0mm的裂纹不允许跨过两个或两个以上的棱。
2.4.4 漂珠砖缺棱、缺角应符合表4-4中规定

表4-4    漂珠砖的缺棱、缺角允许尺寸

	允许尺寸（a＋b＋c）

	缺    角
	缺    棱

	≤ 60 mm
	≤ 70 mm


2.5 高铝砖订货数量及技术标准

2.5.1 高铝砖订货数量

表5—1 高铝砖的订货数量

	序号
	物料描述
	块数
	单重（kg）
	重量（T）
	砖号
	备注

	1
	高铝质耐火砖\GB/T2988-2004 1650℃ 异型
	130
	6.43
	0.84 
	5935
	3—4#焦炉

	2
	高铝质耐火砖\GB/T2988-2004 1650℃ 异型
	560
	9.33
	5.22 
	5952
	3—4#焦炉

	3
	高铝质耐火砖\GB/T2988-2004 1650℃ 异型
	100
	10.50 
	1.05 
	4045
	3—4#焦炉

	4
	高铝质耐火砖\GB/T2988-2004 1650℃ 异型
	150
	9.35
	1.40 
	4046
	3—4#焦炉

	5
	高铝质耐火砖\GB/T2988-2004 1650℃ 异型
	100
	10.46
	1.05 
	6470
	3—4#焦炉

	6
	高铝质耐火砖\GB/T2988-2004 1650℃ 异型
	6
	6.76
	0.04 
	9001
	5—6#焦炉

	7
	高铝质耐火砖\GB/T2988-2004 1650℃ 异型
	6
	6.93
	0.04 
	9002
	5—6#焦炉

	8
	高铝质耐火砖\GB/T2988-2004 1650℃ 异型
	4
	12.55 
	0.05 
	9003
	5—6#焦炉

	9
	高铝质耐火砖\GB/T2988-2004 1650℃ 异型
	4
	12.89
	0.05 
	9004
	5—6#焦炉

	10
	高铝质耐火砖\GB/T2988-2004 1650℃ 异型
	4
	13.35
	0.05 
	9005
	5—6#焦炉

	11
	高铝质耐火砖\GB/T2988-2004 1650℃ 异型
	4
	13.35
	0.05 
	9006
	5—6#焦炉

	12
	高铝质耐火砖\GB/T2988-2004 1650℃ 异型
	8
	9.75
	0.08 
	9007
	5—6#焦炉

	13
	高铝质耐火砖\GB/T2988-2004 1650℃ 异型
	8
	10.04
	0.08 
	9008
	5—6#焦炉

	合计
	10.01 
	
	


2.5.2 高铝砖技术标准

表5—2 高铝砖的理化指标

	型号
	RL—65

	Al2O3/%
	≥65

	耐火度/℃
	≥1790

	荷重软化开始温度/℃
	≥1500

	重烧线变化/%（1500℃×2h）
	+0.1～-0.4

	显气孔率/%
	≤24

	常温耐压强度MPa
	≥49.0


2.5.3 高铝砖的尺寸允许偏差和外形应符合表5-3中的规定

            表5-3    漂珠砖的尺寸允许偏差及外观       单位：mm

	项目
	指标

	指标

允许

偏差
	尺寸≤230
	±2

	
	尺寸231～350
	±3

	
	尺寸351～450
	±4

	扭曲
	长度≤345
	＜2

	
	长度＞345
	＜3

	缺棱、缺角深度
	＜6

	熔洞直径
	＜5

	裂纹

长度
	宽度≤0.25
	不限制

	
	宽度0.26～0.50
	＜50

	
	宽度＞0.51
	不准有


2.6 缸砖订货数量及技术标准

2.6.1 缸砖订货数量

表6—1   缸砖的订货数量

	序号
	物料描述
	块数
	单重（kg）
	重量（T）
	砖号
	备注

	1
	缸砖\YB/T4168 1690℃ 异型
	80
	2.7
	0.22 
	4328
	3—4#焦炉

	2
	缸砖\YB/T4168 1690℃ 异型
	80
	6.39
	0.51 
	4329
	3—4#焦炉

	3
	缸砖\YB/T4168 1690℃ 异型
	425
	3.33
	1.42 
	4330
	3—4#焦炉

	4
	缸砖\YB/T4168 1690℃ 异型
	225
	13.65
	3.07 
	4331
	3—4#焦炉

	5
	缸砖\YB/T4168 1690℃ 异型
	225
	9.39
	2.11 
	4332
	3—4#焦炉

	6
	缸砖\YB/T4168 1690℃ 异型
	225
	9.78
	2.20 
	4333
	3—4#焦炉

	7
	缸砖\YB/T4168 1690℃ 异型
	225
	7.53
	1.69 
	4334
	3—4#焦炉

	8
	缸砖\YB/T4168 1690℃ 异型
	225
	5.18
	1.17 
	4335
	3—4#焦炉

	9
	缸砖\YB/T4168 1690℃ 异型
	225
	5.4
	1.22 
	4336
	3—4#焦炉

	10
	缸砖\YB/T4168 1690℃ 异型
	225
	8.05
	1.81 
	4337
	3—4#焦炉

	11
	缸砖\YB/T4168 1690℃ 异型
	210
	4.53
	0.95 
	6560
	3—4#焦炉

	12
	缸砖\YB/T4168 1690℃ 异型
	210
	3.06
	0.64 
	6989
	3—4#焦炉

	13
	缸砖\YB/T4168 1690℃ 异型
	30
	2.69
	0.08 
	9101*
	5—6#焦炉

	14
	缸砖\YB/T4168 1690℃ 异型
	30
	7.16
	0.21 
	9102
	5—6#焦炉

	15
	缸砖\YB/T4168 1690℃ 异型
	390
	3.33
	1.30 
	9103
	5—6#焦炉

	16
	缸砖\YB/T4168 1690℃ 异型
	147
	13.65
	2.01 
	9104*
	5—6#焦炉

	17
	缸砖\YB/T4168 1690℃ 异型
	147
	9.4
	1.38 
	9105*
	5—6#焦炉

	18
	缸砖\YB/T4168 1690℃ 异型
	147
	11.91
	1.75 
	9106*
	5—6#焦炉

	19
	缸砖\YB/T4168 1690℃ 异型
	117
	7.53
	0.88 
	9107*
	5—6#焦炉

	20
	缸砖\YB/T4168 1690℃ 异型
	117
	5.18
	0.61 
	9108*
	5—6#焦炉

	21
	缸砖\YB/T4168 1690℃ 异型
	117
	6.57
	0.77 
	9109*
	5—6#焦炉

	22
	缸砖\YB/T4168 1690℃ 异型
	90
	8.06
	0.73 
	9110
	5—6#焦炉

	23
	缸砖\YB/T4168 1690℃ 异型
	18
	3.06
	0.06 
	9111
	5—6#焦炉

	24
	缸砖\YB/T4168 1690℃ 异型
	60
	5.34
	0.32 
	9112*
	5—6#焦炉

	合计
	27.10 
	
	


2.6.2 缸砖技术标准

表6—2   缸砖的理化指标

	项目
	常温耐压强度≥MPa
	体积密度  ≥g·cm-3
	显气孔率

≤%
	吸水率

≤%
	酸碱度

≥%
	SiO2
≤%
	Al2O3
≥%
	Fe2O3
≥%

	指标
	60
	2.30
	15
	7
	98
	70
	22
	7


2.7 涂釉莫来石-堇青石衬砖订货数量及技术标准

2.7.1 涂釉莫来石-堇青石衬砖订货数量

表7—1  涂釉莫来石-堇青石衬砖的订货数量

	序号
	物料描述
	块数
	单重（kg）
	重量（T）
	砖号
	备注

	1
	涂釉莫来石-堇青石衬砖\YB/T4168 1500℃
	6
	242.74 
	1.46 
	浇筑料块-JZ152
	JNX3-70-3型焦炉机侧炉门涂釉浇注料块

	2
	涂釉莫来石-堇青石衬砖\YB/T4168 1500℃
	25
	513.83 
	12.85 
	浇筑料块-JZ153
	JNX3-70-3型焦炉机侧炉门涂釉浇注料块

	3
	涂釉莫来石-堇青石衬砖\YB/T4168 1500℃
	6
	504.72 
	3.03 
	浇筑料块-JZ154
	JNX3-70-3型焦炉机侧炉门涂釉浇注料块

	4
	涂釉莫来石-堇青石衬砖\YB/T4168 1500℃
	8
	37.91 
	0.30 
	浇筑料块-JZ159
	JNX3-70-3型焦炉机侧炉门涂釉浇注料块

	5
	涂釉莫来石-堇青石衬砖\YB/T4168 1500℃
	6
	265.88 
	1.60 
	浇筑料块-JZ155
	JNX3-70-3型焦炉机侧炉门涂釉浇注料块

	6
	涂釉莫来石-堇青石衬砖\YB/T4168 1500℃
	22
	553.77 
	12.18 
	浇筑料块-JZ156
	JNX3-70-3型焦炉机侧炉门涂釉浇注料块

	7
	涂釉莫来石-堇青石衬砖\YB/T4168 1500℃
	5
	469.50 
	2.35 
	浇筑料块-JZ157
	JNX3-70-3型焦炉机侧炉门涂釉浇注料块

	8
	涂釉莫来石-堇青石衬砖\YB/T4168 1500℃
	7
	250.00 
	1.75 
	浇筑料块-JZ158
	JNX3-70-3型焦炉机侧炉门涂釉浇注料块

	9
	涂釉莫来石-堇青石衬砖\YB/T4168 1500℃
	6
	37.91 
	0.23 
	浇筑料块-JZ159
	JNX3-70-3型焦炉机侧炉门涂釉浇注料块

	合计
	35.73 
	
	


备注：包括安装所使用的铁件及纤维毡。

2.7.2 涂釉莫来石-堇青石衬砖的技术要求见表7—2。

表7—2  涂釉莫来石-堇青石衬砖的技术要求
	化学成分，%
	Al2O3
	≥50.0

	
	MgO
	≥3.0

	体积密度，g/cm3
	烧成后
	≥2.10

	显气孔率，%
	烧成后
	≤30

	抗折强度，MPa
	烧成后
	≥4

	耐压强度，MPa
	烧成后
	≥35.0

	导热系数（W/M.K）
	1000℃
	≤1.2

	热震稳定性，次
	1100℃-水冷
	≥50次

	0.2MPa荷重软化温度
	℃
	≥1350


备注：1、体积密度按2.15g/cm3计算。

2、烧成后指预制件涂釉烧成温度条件下的烧后试样，供货时注明具体温度。

2.7.3 衬砖的外观及尺寸允许偏差应符合表2的规定

表7—3  涂釉莫来石-堇青石衬砖的外观及尺寸要求
                                                               单位: mm

	项     目
	指     标

	尺寸允许偏差
	长
	宽
	厚
	固定螺栓间距

	
	-4～+2
	-5～0
	-4～+4
	-2～+2

	缺角长度  （a+b+c）
	≤


	80

	缺棱长度  （e+f+g）
	
	80

	裂纹

长度
	非釉面
	宽度≤0.25
	
	不限制

	
	
	0.25＜宽度≤0.50
	
	70

	
	
	宽度＞0.5
	
	不准有

	
	釉面
	宽度≤0.25
	
	不限制

	
	
	0.25＜宽度≤0.5
	
	70

	
	
	宽度＞0.5
	
	35

	釉面
	1. 釉面均匀、光滑、平整；釉面厚度≥1.0mm。

2. 釉面密封面不能有釉泡。釉面无开片。

3. 每个涂釉浇注料块表面缺釉总面积≤30mm2，只允许1处。


2.8 水玻璃订货数量及技术标准

2.8.1 水玻璃订货数量

表8—1  水玻璃的订货数量

	序号
	物料描述
	计量单位
	重量
	备注

	1
	水玻璃\1.5-1.7g/cm3 1600℃
	吨
	10
	桶装


2.8.2 水玻璃的技术要求见表8—2。

表8—2  水玻璃的技术要求
	项目
	体积密度/ g·cm-3
	Na2O浓度/%
	模数

	指标
	1.3～1.5
	10～14
	1.5～3.0


2.9 含锆硅酸铝纤维毡订货数量及技术标准

2.9.1 含锆硅酸铝纤维毡订货数量

表9—1  含锆硅酸铝纤维毡的订货数量

	序号
	物料描述
	计量单位
	重量
	备注

	1
	含锆硅酸铝纤维毡\δ=20 100kg/m3 1300℃
	M3
	200
	

	2
	含锆硅酸铝纤维毡\δ=40 220kg/m3 1260℃7200×615×40
	M3
	100
	


2.9.2 含锆硅酸铝纤维毡的技术要求见表9—2。

表9—2  含锆硅酸铝纤维毡的技术要求
	序号
	项         目
	含锆硅酸铝纤维毡

	1
	密度/kg/m3
	≥125

	2
	导热系数，W(MK)平均温度600℃，不大于
	0.17

	3
	散粒含有率212μm以上％，不大于
	25

	4
	加热收缩率％
	温度℃
	1100

	
	
	时间h
	24

	
	
	不大于
	2.5

	5
	化学成分%
	AL2O3不小于
	46

	
	
	AL2O3+SiO2不小于
	98

	6
	最高使用温度℃
	1260（1300）以上


2.10 粘土火泥订货数量及技术标准
2.10.1 粘土火泥订货数量
表10—1 粘土火泥的订货数量

	序号
	物料描述
	计量单位
	重量
	备注

	1
	粘土火泥
	吨
	80
	


2.10.2粘土火泥的技术标准

表10—2 粘土火泥理化指标

	项    目
	指标（NN—38）

	耐火度/℃
	≥1690

	Al2O3/%
	≥38

	冷态抗折粘结强度/MPa
	100℃干燥后
	≥1.0

	
	1200℃×3h烧后
	≥3.0

	线变化率/%
	1200℃×3h烧后
	-3～+1

	粘结时间/min
	1～3

	粒度组成/%
	＜1.0mm
	100

	
	＞0.5mm
	≤2

	
	＜0.074mm
	≥50


2.11 硅火泥订货数量及技术标准
2.11.1 硅火泥订货数量
表11—1 硅火泥的订货数量

	序号
	物料描述
	计量单位
	重量
	备注

	1
	硅火泥
	吨
	180
	


2.11.2硅火泥的技术标准

表11—2 硅火泥的理化指标

	项    目
	JGN—92
	JGN—85

	耐火度/℃
	≥1670
	≥1580

	SiO2/%
	≥92
	≥85

	0.2MPa荷重软化开始温度/℃
	≥1500
	≥1420

	粘结时间/min
	1～2
	1～2

	冷态抗折粘结强度/MPa
	100℃干燥后
	≥1.0
	≥1.0

	
	1200℃×3h烧后
	≥3.0
	≥3.0

	粒度组成/%
	＞1mm
	≤3
	≤3

	
	＜0.074mm
	≥50
	≥50


3.其它规定

3.1 耐火材料的到货要求

表12—1 耐火材料的到货要求

	序号
	物料描述
	计量单位
	数量
	到货日期
	备注

	1
	涂釉莫来石-堇青石衬砖\YB/T4168 1500℃
	吨
	35.73 
	2024年5月30日
	

	2
	漂珠特异型砖\YB/T4168 1650℃
	吨
	18.00 
	2024年5月30日
	

	3
	缸砖\YB/T4168 1690℃ 异型
	吨
	27.10 
	2024年5月30日
	

	4
	高铝质耐火砖\GB/T2988-2004 1650℃ 异型
	吨
	10.01 
	2024年5月30日
	

	5
	粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃
	吨
	205.03 
	2024年5月30日
	

	6
	粘土火泥\NN-38 1750℃
	吨
	80.00 
	2024年5月30日
	

	7
	硅藻土砖\YB/T4168 1000℃ 异型
	吨
	21.02 
	2024年5月30日
	

	8
	硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃
	吨
	423.09 
	2024年5月30日
	

	9
	硅火泥\JGN-92 1680℃
	吨
	180.00 
	2024年5月30日
	

	10
	水玻璃\1.5-1.7g/cm3 1600℃
	T
	10.00 
	2024年5月30日
	

	11
	石棉扭绳\AXS350° Φ16
	KG
	2000.00 
	2024年5月30日
	

	12
	石棉绳\Φ12
	KG
	500.00 
	2024年5月30日
	

	13
	含锆硅酸铝纤维毡\δ=20 100kg/m3 1300℃
	M3
	200.00 
	2024年5月30日
	

	14
	含锆硅酸铝纤维毡\δ=40 220kg/m3 1260℃7200×615×40
	M3
	100.00 
	2024年5月30日
	


3.2 耐火材料的生产、检验、包装和运输

3.2.1 乙方耐火砖及耐火泥料应出具产品合格证和理化检验报告书一份，全部数据必须准确、可靠，可直接引用其上的数据为筑炉服务。

3.2.2 产品的外观尺寸偏差应正态分布。

3.2.3 砖的成型必须采用机压成型，如特殊情况需采用手工成型的必须经乙方同意后采用。

3.2.4 在生产过程中，甲方将派有关工作人员到乙方进行原料备选、工艺过程管理、产品质量检验等方面的监督检查。甲方和乙方共同抽样送至国家级耐火材料检验中心检验，有关费用由乙方承担，检验报告和乙方的检验报告应一致，否则以国家检验中心的检验结果为准。乙方应为甲方质检人员提供便利条件。

3.2.5 砖的产品包装用木制托盘箱体结构，便于叉车和吊车装运，内衬油毡纸和塑料薄膜，每箱产品外面要明确标明该箱内砖的砖号、数量、出厂日期、批号、质量合格证。箱内每块砖都要标明该砖的砖号，以甲方提供的砖号为准。每一车皮的货物为单一批号。

3.2.6 耐火泥料的产品包装每袋单重50kg，采用内衬塑料薄膜的编织袋。

3.2.7 乙方发货前，提供满足设计文件的技术说明书，在说明书中注明使用要求和其它注意事项。

3.2.8 由于在运输过程中和包装不当引起的损坏和丢失，乙方负责无偿更换或补充供货。

3.2.9 砖的标志，可用模压、颜料标记制品的品种、牌号、砖号、等级等，颜料标记应牢固，颜料不与制品发生任何化学反应，标记位置一般应标在砖的非工作面上刻印（最深2mm）上砖号。

3.3 验货和售后服务

3.3.1 产品到达甲方库房（焦化厂库房）后由甲方、施工单位和乙方按照国家检验标准共同验收和取样，样品送至国家级耐火材料检验测试中心复检，复检有关费用由乙方承担，乙方应对复检结果负责。若检验不合格，乙方承担全部费用和因此带来的一切损失。

3.3.2 乙方应配合甲方、施工单位进行开箱验收，并且承认现场验收结果。

3.3.3 乙方必须保证耐火砖的块数和重量，若缺少，乙方负责无偿补充供货。

3.3.4 订货中数量可根据设计和施工的实际情况可能性增减订货数量，乙方应无条件配合。

3.4 违约和其它

3.4.1 不按供货日期到货，每晚到一天按货物总价值的0.3%扣款，由于交货拖期或产品质量问题造成甲方工程施工工期延长，乙方应承担一切损失。

3.4.2 货物的数量及吨位以甲方提供为准。

3.4.3 货物的缺少或破损应按照甲方要求及时无偿供货，每拖期一天，在货款中扣除乙方10000元人民币，并承担延误工期带来的损失。

3.4.4 未尽事宜，双方随时规格书解决。

买方（甲方）：甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司

（签字）                   （盖章）

                                           年    月   日

供方（乙方）： 

（签字）                   （盖章）

                                           年    月   日




