不锈钢AOD转炉永久衬技术规格书

1  不锈钢冶炼基本条件

1.1 生产钢种：铁素体不锈钢、奥氏体不锈钢、超纯铁素体不锈钢、双相不锈钢等。

1.2 AOD转炉公称容量：110吨。

1.3 AOD出钢温度：max:1770℃,   min: 1580℃。

2  乙方供货范围

不锈钢AOD转炉永久衬镁砖、镁质耐火泥。

3  技术要求

3.1 理化指标要求：

| 名称 | 检验指标（%） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MgO | CaO | SiO2 | 显气孔率 | 常温耐压强度 | 0.2MPa荷重软化开始温度 | 体积密度 |
| 镁砖 | ≥91% | ≤2.5% | ≤2.5% | ≤23% | ≥40MPa | ≥1500℃ | ≥2.9g/cm3 |
| 火泥 | ≥90% |  |  |  |  |  |  |

若入厂永久衬镁砖抽检项目中有一项指标成分不能满足上述要求时，甲方将对该批次永久衬镁砖停止使用（为提高永久衬镁砖寿命经双方技术人员讨论后决定进行调整的除外）。

3.2 火泥粒度及使用要求

镁质火泥粒度≤0.074mm的占有量≥50%；施工过程中容易粘接，不脱落。

3.3包装、标志、运输要求符合国家标准GB/T 15545-2020。

4  技术服务

4.1 乙方应派专职人员做长期现场技术服务并跟踪其产品使用情况，对甲方永久衬镁砖砌筑、使用等情况有权提出改进意见，甲方验证可行后应积极采纳。

4.2 根据产品的使用情况，乙方应进行技术分析及产品质量和工艺措施的持续改进。

4.3 乙方还将经常派技术专家来现场进行技术交流并同时提供国内国际相关的最新技术信息。

- 产品保证值

5.1 在正常的生产操作下，永久层使用寿命≥6个炉役。

5.2 产品保质期：一年

6  验收标准和方式

6.1 单套永久衬镁砖重量不低于18吨、且与现场使用砖型一致(M-1：≥15.2吨、M-18：≥1.4吨、M-19:≥1.4吨)，且每套永久衬镁砖附带镁质火泥≥1吨。

6.2 到货验收，产品应提供质保书一式三份，证明其符合产品技术规范。

6.3 产品在使用前，应对永久衬镁砖的外包装、产品标识、产品的外观颜色等进行抽查验收，应有防水、防潮要求。

7  索赔条款

在正常的使用、操作条件下，经双方确认因乙方产品质量问题未达到产品保证值，甲方将从应向乙方支付的货款中扣除相应违约金；导致发生生产及各类事故，乙方赔偿甲方事故直接损失。

7.1 乙方新到的货物，甲方抽检理化指标不能达到技术指标要求，判为不合格品的，将给予退货处理；如乙方不能及时提供合格的永久衬镁砖而甲方为保证生产被迫使用此批不合格的永久衬镁砖时，应先扣除使用此批不合格永久衬镁砖所对应的10%的供货量。

7.2 乙方应经常派技术人员到现场跟踪、指导。甲方根据实际情况停止使用要求乙方整改，如整改后还是不符合甲方要求，甲方有权停止使用同时解除合同。

8   结算方式

8.1 永久衬镁砖结算方式按每套的方式进行结算，结算价格以当期招标价为准。

9   其他

9.1 乙方进入酒钢厂区后，必须严格遵守（集团）公司及不锈钢分公司相关规定。

9.2本技术规格书解释权归甲方。

9.3 本技术规格书作为相应采购合同附件。

9.4未尽事宜双方协商解决，协商不妥由（集团）公司相关部门裁决。

此技术规格书一式二份，甲乙双方各保留一份，有效期与主体合同一致。

甲方：酒钢集团宏兴钢铁股份公司不锈钢分公司

甲方代表：

年   月	  日

乙方：

乙方代表：

年   月	  日