附件三：

| 主动齿轮PYNTK120A-00-1A采购技术规格书 审核会签单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 保障作业区 | 生产技术质量室 | 设备环保室 |
| 助理工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 主任工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 备注 | 记录： |  |  |

备注：

审核人员若对技术规格书文本有修改意见，在会签意见栏中说明，否则填写“同意”。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

主动齿轮PYNTK120A-00-1A采购技术规格书

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

甲方代表（签字）：

乙方：

乙方代表（签字）：

年   月   日

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设备设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂（以下称甲方）与                 （以下称乙方）就甲方主动齿轮\PYNTK120A-00-1A供货事宜经双方协商，达成如下技术规格：

附件一  总则

本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

- 本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品；

- 乙方提供的设备必须具有国内同行业截止目前的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术；

- 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作；

- 乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范；

- 乙方须对主动齿轮\PYNTK120A-00-1A的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证其达到正常使用要求、工艺要求；

- 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关；

- 乙方严格按照甲方传动大齿轮&配GPJ-120型加压过滤机&几何、安装尺寸进行制造加工，具备完全互换性。

附件二    制造要求

2.1 使用环境

该主动齿轮使用于GPJ-120型加压过滤机主轴传动，每台共1件，安装呈垂直立式结构，大齿轮为两半体组合结构。主要功能为带动压滤机转盘匀速运转，转速为0.8~1.5 r/min。

2.2 制造标准

- 2.2.1采用国家最新齿轮铸造、加工工艺，基材：采用高强度合金铸钢ZG42CrMo或锻钢（42CrMo），抗拉强度≥800 MPa，屈服强度≥600 MPa。

- 2.2.2调质处理：硬度控制在210–260 HB，保证芯部韧性。

- 2.2.3符合GB/T 10095.1标准，精度等级不低于7级，齿廓误差≤0.025 mm；齿距累积偏差：≤0.1 mm/m，确保啮合平稳。

- 2.2.4与大齿轮啮合的小齿轮（开式齿轮）需严格匹配，齿侧间隙控制在0.2–0.3 mm，避免卡滞或冲击；齿面接触斑点：沿齿高方向≥40%，沿齿长方向≥50%，保证载荷均匀分布。

- 2.2.5最大扭矩下的应力安全系数≥2.5。

- 2.2.6齿面抛光至表面粗糙度Ra≤1.6μm，减少摩擦损耗；

- 2.2.7防锈涂层：齿面涂覆环氧防锈漆，非啮合区域涂耐腐蚀底漆

2.3 其他要求

- 2.3.1 大齿轮齿形为直齿（结构和参数按国家最新齿轮标准制造），齿面为渐开线，齿数、法面模数、齿形角需与在线使用的一致；

- 2.3.2大齿轮齿面热处理硬度250～280HB（渗碳淬火＋磨齿），硬化层深度≥2 mm提高耐磨性；

- 2.3.3 大齿轮安装方式两半体组合式结构，依靠对夹螺栓、键固定在主轴上；

- 2.3.3超声探伤：齿轮坯件100%检测，无缩孔、裂纹等缺陷（符合JB/T 5000.15标准）；

- 2.3.4齿轮齿向公差与在线使用的应保持一致，齿轮与主轴采用过盈配合（H7/s6），过盈量0.05–0.08 mm，防止松动，键槽尺寸符合GB/T 1095标准，键槽对称度≤0.02 mm；

- 2.3.5齿轮单体动平衡等级不低于G6.3级，残余不平衡量≤80 g·mm/kg，避免振动导致轴承损坏。

2.4 质量保证期限

正常使用寿命不得低于60个月，质保期内不得出现正常寿命期间内不得出现断齿、裂纹等破损现象。

附件三    系统设备设施供货范围

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料 | 总质量（kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |
| 1 |  | 主动齿轮\PYNTK120A-00-1A | 依据采购合同 | 组合 |  |  |

附件四 提供资料

4..1 乙方供货随机资料：

4.1.1 产品合格证；

4.1.2 齿轮材质检验报告书；

4.1.3 齿轮质量保证书。

附件五 售后服务

- 5.1 货物交付后，若出现问题，甲方应书面通知乙方，乙方应在收到通知后两个工作日内给予书面答复；

- 5.2发生质量问题依据质量异议赔付单进行赔付处理。

附件六  交货时间及地点

6.1交货时间：依据商务采购合同要求；

6.2交货地点：依据商务采购合同要求。

附件七   其它事宜

7.1本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。经签字盖章后作为合同附件具有同等法律效力。

7.2未尽事宜，由甲、乙双方交流协商解决。

7.3本规格书内容经由甲乙双方于     年    月   日    时-   分通过      方式商定。

7.4甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

7.5若乙方公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方不承担任何责任。

甲方代表（签字）：              乙方代表（签字）：

（本协议条款适用与酒钢集团范围内经设备材料采购中心采购的设备备件）