甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

端盖\GPJ-120型加压过滤机 PYNTK120A-YP-00-09 45#采购技术规格书

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

甲方代表（签字）：

乙方：

乙方代表（签字）：

年   月   日

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设备设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂（以下称甲方）与                 （以下称乙方）就甲方端盖\GPJ-120型加压过滤机 PYNTK120A-YP-00-09 45#备件供货事宜，在乙方对甲方设备生产状况、工艺及工矿条件等进行现场实地考察，且乙方完全了解甲方设备要求达到工艺性能等详细内容后，经双方协商，达成如下技术规格书，作为采购合同的附属技术文件，以便双方共同遵守执行。具体内容如下：

附件一  总则

本技术规格书作为甲方订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

- 本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品；

- 乙方提供的备件必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术；

- 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作；

- 乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范；

- 乙方须对所采购备件的完整性、设计制造合理性、技术研发和设计制造质量承担全部责任。保证其达到正常使用要求和酒钢选矿生产工艺要求与指标；

- 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关；

- 乙方须对甲方所采购设备的使用环境、工况条件、安装尺寸进行现场确认，保障供货设备完全满足现场使用要求。未经试用合格严禁提供产品。

附件二  制造要求

2.1 使用环境

该端盖\GPJ-120型加压过滤机 PYNTK120A-YP-00-09 45#主要用于选矿悬浮压滤系统，作为PYNTK120A 压滤机的圆盘给料机附属设备，作业方式为24小时连续作业。该备件主要作用为圆盘给料机齿轮箱密封和传动机构定位。

2.2 制造标准

2.2.1材料标准：GB/T 11352（一般工程用铸造碳钢）

2.2.2加工精度标准：GB/T 1804、GB/T 1184或参照原厂家（山东莱芜煤机）制造标准。

2.3 设备技术参数

2.4 相关技术要求

2.4.1要求所供应备件与在线端盖具有完全互换性；

2.4.2端盖材质45#钢调质处理，硬度HRC28-32；

2.4.3端盖口必须有密封垫，端盖无裂纹等制造缺陷，端盖表面不得有凹凸，要求端盖平面度≤0.02mm/m（密封面要求Ra≤3.2μm）；

2.4.4端盖放射状加强筋厚度为主壁厚的60%-80%。

2.5 供货范围

提供端盖、紧固件及密封件。

2.6 质量保证期

2.6.1 质保期为12个月；

2.6.2 质量保证期内如正常使用而出现安装、质量问题乙方应负责赔偿；发生质量问题，依据质量异议处置单进行赔付处理。

附件三    系统设备设施供货范围

| 序号 | 物资名称及规格型号 | 单 位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 端盖\GPJ-120型加压过滤机 PYNTK120A-YP-00-09 45# | 件 | 1 |  |

附件四 提供资料

4.1 乙方供货随机资料：

4.1.1 产品合格证、质量保证书、产品使用说明书、发货清单、易损件清单；

4.1.2提供详细的设备总装配图、基础图、零部件图纸，易损件清单、通用/专用件的规格型号、易损件图纸、产品配置图，以及设备技术标准资料；

附件五 售后服务

5.1货物交付后，若出现问题，甲方通知乙方，乙方应在收到通知后两个工作日内给予书面答复；

5.2技术服务：供货方指导安装调试，解决现场问题，提供优质的技术服务，保证配备件供应；

5.3技术服务质量要求：设备运转稳定可靠，指标达到工艺要求性能技术指标；

5.4 技术服务质量期限要求：自设备安装调试正常后服务1年。

附件六  交货时间及地点

6.1交货时间：依据商务采购合同要求；

6.2交货地点：依据商务采购合同要求。

附件七   其它事宜

7.1 安装过程中，乙方技术人员负责指导甲方安装事宜；

7.2 乙方在甲方设备安装、调试期间，必须遵守酒钢集团公司安全规章制度，发生安全事故后果自负；

7.3 甲方在乙方技术服务期间为乙方提供工作便利；

7.4 本协议作为采购合同附件，双方代表签字（盖章）后与合同具有同等法律效力；

7.5 生产工艺指标取样考查评价和设备性能综合评价等功能考核期间，要求厂家全程参与，如厂家不参与，以选矿厂技术人员考查评价为准；

7.6 本协议一式四份，甲方三份，乙方一份；

7.7 未尽事宜，由甲、乙双方交流协商解决。

（本协议条款适用与酒钢集团范围内经设备材料采购中心采购的设备备件）