
多绳摩擦提升机衬垫采购技术规格书
甲方：甘肃镜铁山矿业有限公司
乙方：
根据生产需求，镜铁山矿业公司订购多绳摩擦提升机衬垫\JKD-1750×6 70×50×180 1套，用于黑沟提升机使用，为保证双方权利，本着“质量、效益、合作、自愿”的原则，根据矿山自然条件及使用要求，双方就多绳摩擦提升机衬垫有关主要技术参数、供货范围、结构及配置、售后服务等达成如下协议，作为产品订货、制造、验收的依据。

一、使用环境：
1．作业区域海拔高度：3470m
2．矿区气候：矿区属大陆性高山干寒气候，最高温度26.5℃，最低温度-40℃，年降雨量84mm，年蒸发量2371.6mm，最大风速12.6m/s。矿区气压较低，仅500多毫米。

二、设备规范：
1．产品名称：多绳摩擦提升机衬垫\JKD-1750×6 70×50×180

2. 需求数量：200个

3. 产品尺寸：厚度为70mm，宽度为50mm，长度为180mm

4.  产品材质：聚氨酯树脂橡胶
三、技术要求

1. 摩擦系数：不低于0.2，且随滑动速度稳定或上升。

2. 热稳定性：正常工作升温不熔化。

3. 工作压力：能承受≥3.0MPa压力。

4. 硬度：20℃时为40 - 70HD（或特定温度下如23℃±2℃达邵氏D55 - 60等情况）。

5. 磨损率：不得过高（参考值如不超过7×10⁻⁶cm³/KN·m等）。

6. 内部组织：均匀，无气孔等缺陷。

7. 耐油耐水性：耐油耐水，性能不变。

8. 环保：无污染及有害物。

9. 阻燃性：阻燃或不易燃。

四、质保期及交货期

    质保期：12个月
    交货期： 合同生效后2个月内。

五、质量保证
1．乙方提供的产品应与合同相符，并能满足现场安装、考核、试运、操作、维护的要求。
2．质量保证期为产品验收运行后二年。
六、售后服务
1．在产品质保期，由于乙方产品出现质量问题，乙方负责包修，包退，包换。由于甲方原因造成的问题，乙方负责协助处理，并提供修复方案。

2．质量问题的相应期限：若设备发生质量问题，甲方以电话或书面形式告知乙方，乙方在接通知后12h内须予以答复，如需派员到现场处理，3天内必须到达.

3．赔偿方法：在产品质保期，因为产品质量问题使设备损坏，乙方免费更负责更换。
七、交货地点及开机

1．乙方将设备运至甲方指定的位置嘉峪关市镜铁山矿区设备库房，再进行验收交接工作。

    2．乙方完全负责运输，产品到货后电话告知甲方技术人员。

八、违约赔偿及质保金

      因多绳摩擦提升机衬垫出现重大质量问题，不能满足甲方设备工作需求，乙方负责赔偿由于质量问题给甲方造成的经济损失，赔偿额度最大为设备购置费用的80%。产品验收使用后，甲方预留设备购置费用的10%做为质保金。

协议内容经由甲乙双方于 2025年   月  日   时  时通过   方式商定。

甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

若乙方公司不能中标，则本技术协议自动失效，双方不承担任何责任。
责任。

甲方（盖章）                           乙方（盖章）                

          代表签字                               代表签字

年   月   日                           年   月   日    











