酒钢集团榆中钢铁有限责任公司

炼铁作业区炼铁工序

上、下密封阀密封圈及DN800放散阀密封圈

技术规格书

附件一    供货范围

附件二    技术要求

附件三    乙方应遵循的密封圈设计原则

附件四    售后服务

附件五    交货时间及地点

附件七    其它

经甲、乙双方就炉顶阀门使用密封圈签订以下技术要求、设计原则、供货范围、制造标准及安装要求调试等，达成共识，制订如下协议：

- 供货范围

| 序号 | 设备名称 | 物料编码 | 技术性能 | 单位 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上密封阀密封圈\Z1132A-200-1-2 高炉炉顶 | 70237493 | 拉伸强度：6-10MPa，伸长率：≥400%，回弹率：20~40%，最高使用温度：300℃，长期使用温度：-10~+280℃，邵尔硬度：55~70。 | 件 | 7 | 炉顶上密封阀密封圈 |
| 2 | 下密封阀密封圈\Z1150-505-1-2 高炉炉顶 | 70237494 |  | 件 | 6 | 炉顶下密封阀密封圈 |
| 3 | 安全放散装置密封圈\S744Y/X08-01-3-3 高炉炉身 | 70237495 |  | 件 | 4 | 炉顶DN800放散阀密封圈 |

- 技术要求

- 性能参数

- 1.1拉伸强度：6-10MPa

- 1.2伸长率：≥400%

- 1.3回弹率：20~40%

- 1.4最高使用温度：300℃

- 1.5长期使用温度：-10~+280℃

- 1.6邵尔硬度：55~70

- 1.7密封圈应当质地均匀，分型面不在上沿面上，不准粘接，无裂纹、气孔、夹渣等缺陷。

- 1.8外表面必须光滑，无伤痕、毛刺、飞边主要零部件材料

- 三、乙方应遵循的密封圈设计原则

1.设计符合国家、行业和地方有关法律、法规、标准和有关规定。

2.在保证产品质量的前提下，力争节约投资。

3.采用成熟稳定、实用可靠的工艺和设备。

4.控制水平要先进、可靠、实用，确保产品高质量。

四、售后服务

5.1 在合同生效后，对加工制造进度进行严格的控制，确保不影响项目工期；

5.2 严格按照ISO9001《质量管理与质量保证》模式运行，全方位、全过程地配合甲方的技术咨询与技术交底、技术协调。

5.3 乙方保证合同下所供货是全新的、未经使用过的、是技术规格书所要求型号，乙方进一步保证合同项下提供的全部货物没有材料或工艺上的缺陷。在质保期内出现质量问题，乙方应负责加以解决，质保期内免费解决处理，质保期外按照成本价收费。

5.4 乙方保证合同设备的性能、质量完全符合双方签署的《技术规格书》的要求，必须符合相关的设计、制造质量标准。

5.5 设备的技术性能、质量标准、检验方法、验收规范及保证指标应符合《技术规格书》及相应图纸和国家有关规定标准；乙方需提供产品合格证书，以作为验收依据，对重要的外购配套产品乙方也应提供产品技术资料和出厂检验合格证书并对此负责。

5.6 属于乙方制造工艺、运输、生产等方面的问题不论外购和自制件统一由乙方负责外修、包换、包退、费用由乙方负责；设备在安装调试期间，乙方应及时解决因质量等出现的问题，因甲方原因引起的设备损坏，乙方也应及时协助甲方解决，费用由甲方承担。

5.7 产品质量实行“三包”，设备质量保证期为一年，自安装调试合格交付甲方起计算，在质量保证期内，乙方免费进行技术指导，成套设备出现的任何质量问题，乙方负责进行无偿的修理或更换。建立定期回访制度，对设备进行质量跟踪。

5.8 乙方应提供关于合同设备安装、调试、性能考核及验收、运行操作、维修等方面的技术服务。

附件五  交货时间及地点

- 1.交货时间：见商务合同

- 2.交货地点：见商务合同

- 附件六   其它

1.若               不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任或本技术规格书为附生效条件的合同，以主合同的生效为前提条件。

- 2.本技术规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方：（行政公章）	                 乙方：（合同专用章）

甲方代表：	                          乙方代表：

年   月   日	                       年   月   日