技术规格书

定作方：甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

承揽方：

- 本批蝶形封头共计4件，规格如下：

| 序号 | 物资名 称 | 图号 | 单位 | 数量 | 单重Kg | 交货日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蝶形封头 | DLCDJZGLQ | 件 | 4 | 2809.4 | 按合同执行 |

- 本批封头投料厚度按定DLCDJZGLQ作方提供图纸标注厚度进行投料，母材的厚度偏差符合国家标准GB709-2006，封头压制完成后确保最薄处厚度不小于12mm。

- 材料及拼焊要求：

- 封头(图号：DLCDJZGLQ ) 材质为：Q235B,钢板执行标准GB/T700-2006。

- 封头拼接：封头最多可分成三块拼焊,如拼接应在制作前将拼接位置示意图发甲方进行确认，确认完后按图示开坡口拼焊，要求对焊缝进行超声波探伤II级合格，符合标准NB/T47013.3-2015，发货附带焊缝探伤报告。

- 封头直段高度为40.13mm，最终几何尺寸应满足图纸（图号为：DLCDJZGLQ ）尺寸要求。

- 未注尺寸公差及形位公差应符合JB/T5000.3-2007的规定。

- 坡口加工：承揽方按定作方提供的图纸要求加工坡口，加工方式可用火焰切割，切口必须光滑平整。

- 封头验收：按国家标准《GB/T25198-2010》和双方签字确认图纸及技术协议验收，承揽方需提供钢板材质证明书，产品合格证，探伤报告。

- 质量保证及售后

- 承揽方提供的产品应符合相应的国家标准并严格按照甲方图纸及技术协议的要求对封头的产品质量负责，由于乙方责任出现的质量问题，承揽方应积极配合协商处理，由此所产生的费用由乙方负责。

- 其他

- 本技术协议为附生效条件的合同，以主合同的生效为前提条件。

- 本协议一式六份，甲方持4份，乙方持2份。

- 本协议书作为合同附件，与合同具有同等法律效力。未尽事宜，双方协商解决。（以下无正文）

定作方：甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

技术负责人：                          日期：   年  月   日

承揽方：

技术负责人：                          日期：    年  月   日