甘肃酒钢集团宏兴股份公司炼铁厂

回转油缸\KJ4200T ZL24TL-402H采购

技术规格书

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂

甲方代表（签字）：

乙方：

乙方代表（签字）：

2025年 06月03日

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设备设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甘肃酒钢集团炼铁厂（以下称甲方）与                （以下称乙方）就甲方开回转油缸\KJ4200T ZL24TL-402H，采购经双方协商，达成如下技术协议：

附件一 总则

本技术协议作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

1.1本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

1.2乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

1.3乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

1.4乙方提供货物的制造、材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

1.5乙方须对开回转油缸\KJ4200T ZL24TL-402H完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证设备满足系统工艺要求。

- 1.6乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

1.7乙方在投标前，按照本技术协议所规定的技术参数与甲方技术人员充分技术交流，并签订标签技术协议后，方可具备投标资质参标。

附件二 制造要求

- 2.1 使用环境

- 海拔高度：       1626m

- 极端最高温度：   38.4℃ 
极端最底温度：   -31.6℃ 
最热月平均温度：  28.7℃ 
最冷月平均温度： -15.6℃ 
年平均温度：       7.3℃ 
最大月平均日温差：  14℃ 
最热月平均湿度：    52 % 
最冷月平均湿度：    55 % 
相对湿度：          46 % 
年平均降雨量：    85.3mm

- 3.工况环境

- 室外工况温度：-20℃-﹢80℃

2.2 制造标准

- 2.2.1.油缸额定压力28MPa，耐压试验压力为额定力的1.25倍(为35MPa)，保压试验时间不低于30分钟，。乙方每批次提供泄漏量测试报告。

- 2.2.2.活塞和活塞杆密封件均须在装配图中注明规格、材料和生产厂商，内部密封选用德国进口（MERKEL产品）不得使用国产密封产品。

- 2.2.3.材质及热处理硬度要求:

- 2.2.4.缸体由符合GB/T3639优质45冷管的简和底焊接而成，底(含底耳环)经正火处理，如果采用其它材料，须经双方协商确认。

- 2.2.5.活塞杆及耳环采用行合GB/T699-1999的优质45件或45钢，并进行调质处理，调质硬度HB245-286，活塞杆表面硬铬硬度不低于H850，层厚度0.03～0.05

- 2.2.6.活塞来用符合GB/T699-1999的优质45钢，导向套采用符合GB/T699-1999的优质45钢，如果采用其它材料，须经双方协商确认。

- 2.2.7.活塞、导向套和体、活塞杆及其耳环均在装配图明细栏内注明村料，对于焊接而成的活塞杆和缸体，须在装配图技木要求中分别注明自材料。如果采用非上述的其它材料，至少应不低于以上村料或热处理后的性能，并须在装配图及技术要求中注明材质、热处理状态及硬度。

- 2.2.8.油缸油口均为螺纹联接，油口尺寸、位置及衬套或关节轴承等其它尺寸见各油缸装配图。

- 2.2.9.工作介质 HM46高级抗磨液压油。

- 2.2.10.在最低、最高启动压力时活塞杆不得存在爬行等不正常现象，各结合面不得有渗漏现象。

- 2.2.11.油缸质保24个月；

- 2.2.12.油缸正常使用24个月以上；

- 2.2.13.缸桶正常使用24个月内不得出现拉伤；

- 2.2.14.活塞杆正常使用24个月内不得出现拉伤。

- 2.2.15.密封件正常使用24个月内不得有损坏，出现漏油现象。

- 2.2.16.需甲方参与的检验的项目，由乙方在检验前1周书面通知甲方。通知送达后1周，甲方未到且无书面答复时，视为甲方认可乙方自检结果。

- 2.2.17.乙方负责按甲方需求及时发货,并对运输过程中造成的丢失、损坏等负责，不能以任何理由影响预定的交货期。

- 2.2.18.乙方货物运抵甲方指定现场，甲方负责卸车、转运及仓储保管。

2.3 相关技术要求

液压缸，以现场实际测量为准

| 参数名称 | 工作参数 |
| --- | --- |
| 工作介质 | HM 46# 高级抗磨液压油 |
| 工作压力 | 16MPa |
| PH值 | 1-13 |
| 实验压力 | 25MPa |
| 工作流量 | 312L/min |
| 油温 | 15-80℃ |

附件三 供货范围

| - 物料编码 | - 物料描述 | - 计量单位 | - 数量 | - 推荐厂家/品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 70115547 | - 回转油缸\KJ4200T ZL24TL-402H | - 件 | - 1 |  |

附件四 提供资料

- 4.1乙方在投标前可到甲方现场现场勘察，并查看甲方在线设备资料和现场环境。

4.2乙方在中标后 7天内将确认的纸版和电子版如下资料提供给甲方：

4.2.1 外购件明细表

4.2.2 备件、附件明细表

4.2.3 产品合格证、使用说明书、备件图纸；

4.3 邮寄地址

甲方邮寄信息：

邮政编码：735100；

收件人：李银喜；联系电话：18093738790

电子邮箱：liyinxi@jiugang.com

附件五   质量保证及售后服务

.1.乙方制造的回转油缸\KJ4200T ZL24TL-402H必须满足技术参数及技术要求，能准确无误的安装到现场基础和设备上。

2.甲方对乙方提供的回转油缸\KJ4200T ZL24TL-402H进行入厂检验。

3.使用中甲方发现乙方提供的

回转油缸\KJ4200T ZL24TL-402H

4.存在不能正常使用的原因或缺陷时，甲方将停止使用，并通知乙方，乙方须在3个工作日内到甲方现场处理。由双方进行现场确认，经共同确认后认定由于乙方制造、包装运输原因而产生的质量问题，甲方不支付乙方任何费用。经甲方同意且不影响设备性能、可快速修复的前提下可进行现场快速修复并重新投入使用

附件六  交货时间及地点

- 6.1交货时间：

- 交货时间：2025.10.20

- 6.2交货地点：甘肃省嘉峪关市酒钢储运部物资总库

附件七   其它

7.1本协议内容经由甲乙双方于    年   月   日   时-  时通过   方式商定。

7.2甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

7.3若乙方公司不能中标，则本技术协议自动失效，双方不承担任何责任。

7.4本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂	乙方：

代表：	   代表：

日期：	年	月	日	   日期：	年	月	日