甘肃东兴嘉信新材料有限公司

耐火纤维糊采购

技

术

规

格

书

甲方：甘肃东兴嘉信新材料有限公司

乙方：

**一、技术依据及说明**

以甲方提供的订货计划及检验依据。技术规格书确定了耐火纤维糊的主要技术参数、甲方检验内容、乙方须提交质量资料及包装、运输、贮藏。本技术规格作为主合同的技术定义部分，与主合同具有同样的法律效力，随主合同的生效一同生效。

**二、产品质量要求**

1、外观：灰白色膏状；

2、主要特性：

固形物比例：65±3%

横断强度：25±5kg/cm2

烘干时间：30-40分钟

3、耐火温度：≥1300℃

4、包装方式：5Kg/桶；

5、保质期：≥6个月；

**三、其他约定事项**

1本规范书一式四份，甲方三份，乙方一份。

2此协议具有同等法律效力，但若乙方不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。本技术规格书为附生效条件的合同，以主合同的生效为前提条件。

3本协议内容经由甲乙双方于 年 月 日 时通过 方式商定。

4甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

甲方：甘肃东兴嘉信新材料有限公司 乙方：

代表人： 代表人：

日 期： 日 期：