甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

炼铁厂4#烧结机

含锆硅酸铝纤维毡\δ=20 100kg/m3 1300℃

技术规格书

甲   方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂

甲方代表：

乙   方：

乙方代表：

年   月   日

一、材料用途

用于炼铁厂4#烧结机点火器维修时隔绝热量、膨胀缝的填塞等，确保施工人员的正常作业以及砌体能够正常膨胀，耐火度1260℃。

- 二、技术要求

含锆硅酸铝纤维毡的技术要求见表1。

- 表1  含锆硅酸铝纤维毡的技术要求

| 序号 | 项 目 |  | 含锆硅酸铝纤维毡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度/kg/m3 |  | ≥125 |
| 2 | 导热系数，W(MK)平均温度600℃，不大于 |  | 0.17 |
| 3 | 散粒含有率212μm以上％，不大于 |  | 25 |
| 4 | 加热收缩率％ | 温度℃ | 1100 |
|  |  | 时间h | 24 |
|  |  | 不大于 | 2.5 |
| 5 | 化学成分% | AL2O3不小于 | 46 |
|  |  | AL2O3+SiO2不小于 | 98 |
| 6 | 最高使用温度℃ |  | 1260 |

- 二、供货范围

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含锆硅酸铝纤维毡\δ=20 100kg/m3 1300℃ | 20 | M3 |

四、验收标准

符合本协议的技术要求。如有未尽事宜，双方协商解决。

五、供方售前售后服务

1.出厂产品符合质量要求，履行技术文件中的全部条款，并提供相应的校检合格证书。

2.在“三包”期间，确属质量问题，供方应严格履行合同规定的责任，实行包修、包换、包退。

3.如有异议双方协商解决。

六、交货时间及地点

6.1	交货时间：2025年7月30日

6.2	交货地点：甘肃省嘉峪关市酒钢厂区

七、其它

本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

八、附加说明

8.1 本协议内容经由甲乙双方于2025年X月X日X时-X时通过电子邮件和电话方式商定。

8.2 甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

8.3 若乙方公司不能中标，则本技术协议自动失效，双方不承担任何责任

甲方：（行政公章）	                 乙方：（合同专用章）

甲方代表：	                          乙方代表：

年   月   日	                   年   月   日