附件三：

| （永磁筒式磁选机\T-CTB1024200≤Q<300m3/h 固液）技术规格书审核会签单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 保障作业区 | 生产技术室 | 设备室 |
| 助理工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 责任工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 主任工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 备注 | 记录： |  |  |

备注：

审核人员若对技术规格书文本有修改意见，在会签意见栏中说明，否则填写“同意”。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

永磁筒式磁选机\T-CTB1024 200≤Q<300m3/h 固液

技术规格书

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

甲方代表（签字）：

乙方：

乙方代表（签字）：

日期：   年  月   日

地点：甘肃省嘉峪关市

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂（以下称甲方）与                 （以下称乙方）就甲方永磁筒式磁选机\T-CTB1024200≤Q<300m3/h 固液设备供货事宜经双方协商，达成如下技术规格书：

附件一  总则

本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

1.1本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

1.2乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

1.3乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

-1.4乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

1.5乙方须对永磁筒式磁选机&半逆流T-CTB1024设备的完整性、合理性和设计质量承担全部责任，保证其达到正常使用要求。

1.6乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

附件二  制造要求

1、使用环境：

1.1 安装环境：设备于厂房内安装。

1.2 工作制度：连续工作制，年作业时间不低于8000h（333天）。

1.3 选别物料：焙烧磁铁矿浆（弱磁选机）

2、制造标准：按照湿式永磁半逆流磁选机标准制造。甲方现场在线使用36台该型号磁选机，本次采购为1台套，为了以后检修管理方便，减少事故件储备，节约维修费用等因素，乙方制造的主要零部件应与在线磁选机互换（需乙方到现场测绘）。

3、相关技术要求：

3.1相关参数：

| 序号 | 名称 | 要 素 值 |
| --- | --- | --- |
| 弱磁选机 |  |  |
| 1 | 型 号 | 永磁湿式半逆流10502400 |
| 2 | 外形尺寸 (mm) | 长宽高：363622501855 |
| 3 | - 干矿处理量(t/h) | 一段磁选：30～45；二段磁选：12～25 |
| 4 | 入选浓度(%) | 一段磁选：25～40；二段磁选：20～30 |
| 5 | 入选粒度（-200目%） | 一段磁选≥60；二段磁选≥78 |
| 6 | 筒表磁感应强度弱磁机 | 扫选区350mT、精选区220mT、卸矿区180mT |
| 7 | 磁选机卸矿间隙（mm） | 15~25 |
| 8 | 磁选机工作间隙（mm） | 一段磁选：30~40；二段磁选：40~45 |
| 9 | 减速机型号 | ZSY180-50 |
| 10 | 电机型号 | Y132S—4，5.5KW |
| 11 | 滚筒转速 | 30r/min |

3.2工艺指标

| 弱磁选机 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 要 素 值 |
| 一段磁选 |  |  |
| 1 | 一磁精品位提高幅度 | ≥6.0%（一磁精品位减一脱精品位） |
| 2 | 一段磁尾磁选管（将尾矿研磨全部过200目筛）磁性铁回收率 | ≤2.0% |
| 3 | 一段磁选选矿效率 | ≥28.00% |
| 二段磁选 |  |  |
| 4 | 二磁精品位提高幅度 | ≥2.6%（二磁精品位减二脱精品位） |
| 5 | 二磁尾磁选管（将尾矿研磨全部过200目筛）磁性铁回收率 | ≤10.00% |
| 6 | 二段磁选选矿效率 | ≥20.00% |

3.3设备技术要求

3.3.1技术标准及功能：磁选机按行业标准生产制造，设备要具备先进性（多磁极、分区梯度技术）。设备除有常规磁选机功能外，还应有精矿漂洗（漂洗水缝5mm、允许加工制造偏差±0.5 mm）、防腐、耐磨和磁系防水功能,磁选机卸矿间隙、工作间隙方便可调。

3.3.2主要材质要求：

- 3.3.2.1筒体为304非导磁不锈钢制作，厚度为5mm；表层粘贴耐磨陶瓷片，厚度3mm（保证3年内不出现自然脱落）。

- 3.3.2.2 圆筒端盖：钢芯铸铝合金( ZL108 )，无铸造缺陷。

- 3.3.2.3磁系：磁包角140°；共7个磁极（其中4个稀土复合磁极，全部采用高磁能积、高矫顽力钕铁硼和铁氧体磁性材料组成复合磁系），磁系表面全部采用1mm非导磁不锈钢带包裹；

- 3.3.2.4 半逆流槽体：槽体全部采用6mm厚不锈钢板制作，为全不锈钢槽体；

- 3.3.2.5 精矿槽采用6mm厚不锈钢板制作。

- 3.3.2.6 给矿箱采用6mm厚不锈钢板制作。

- 3.3.2.3 主轴采用（45）材质制造，经调质处理。

- 3.3.2.4 十字滑块联轴节全套采用ZG45制作，磨损配合部位经淬火处理；

- 3.3.2.5 其它结构按标准配置。

- 3.3.3 密封要求：

- 3.3.3.1 筒体密封：确保筒体内部不得有渗水现象。

- 3.3.3.2 磁系拉杆：丝杠、丝母采用密封保护装置。

- 3.3.4安装要求：安装尺寸与甲方提供的设备基础图纸一致。

- 3.3.5结构要求

- 3.3.5.1 给矿方式：管箱式给矿，保证给矿分布均匀。

- 3.3.5.2卸矿形式：采用非导磁不锈钢管加尼龙鸭嘴形喷嘴冲水卸矿，拆卸、清理维护方便（质保期1年，正常使用不能坏、不能掉）；

- 3.3.5.3传动方式 ：右传动1台，ZSY180-50型硬齿面减速机传动，电动机：Y132S—4 ，电机功率5.5千瓦，IP54,F级，单轴卧式，传动方式为三角带传动，带轮槽数为3。

- 3.3.5.4 底水管形式：耐磨耐腐胶管和非导磁不锈钢管，管箍为不锈钢。

- 3.3.5.5 精矿接矿槽三面装加高档板，挡板采用硬质塑料，高度300mm,厚度5mm，可拆卸。

- 3.3.5.6 卸矿水管、管丝头、堵头，采用非导磁不锈钢制作。

- 3.3.5.7 漂洗水管入口至堵头处为直通式配置，尾矿排出区排出口宽度100mm，便于清理维护。

- 3.3.5.8 要求每台磁选机配简易滤水器1台，滤水器安装后，水压要求﹥0.2MPa（按甲方提供图纸制造）。

- 3.3.5.9 配置安全罩，采用3mm钢板制作，安全可靠，且便于拆装。

- 3.3.5.10油杯尺寸以甲方提供的图纸为准。

3.3 质量保证期限：

- 3.3.1 设备本体质保期限为12个月，正常使用寿命8年以上，在此寿命期内磁性能退磁率小于2%，磁块不得出现脱落现象。

3.3.2 考核内容：质量保证期内如正常使用而出现质量问题乙方应负责无偿处理，直至恢复设备使用性能。如果在质量保质期内达不到生产工艺指标要求（3.2条），乙方负全责赔偿（退货更新，直至达到工艺指标要求）。

附件三  系统设施供货范围

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料 | 总质量（kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |
| 1 |  | 永磁筒式磁选机\T-CTB1024200≤Q<300m3/h 固液 | 1 | 组合 |  |  |
| 永磁筒式磁选机\T-CTB1024200≤Q<300m3/h 固液（弱磁机）包含给矿箱、精矿箱、尾矿箱、机架、滚筒、电机、减速机、鸭嘴形喷嘴、卸矿水管、卸矿水管堵头、底水管等。 |  |  |  |  |  |  |

附件四  提供资料

供货随机资料：

1、装箱单，产品说明书，产品合格证、总装配图、零部件清单；

2、提供详细的装配图纸，易损件明细及图纸；

3、设备试运行测试报告。

附件五 售后服务

若设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后2个工作日内给予答复（明确解决方案）。

附件六  交货时间及地点

1、交货地点：以商务合同为准

附件七   其它

1、本技术规格书作为合同附件，双方代表签字（盖章）后生效，并与合同具有等同法律效力；

2、本协议经双方签字后生效，一式四份，双方各执两份；

3、本规格书内容经由甲乙双方于       年      月     日      时-   分通过        方式商定。

4、甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

5、若乙方公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方不承担任何责任。

6、未尽事宜由双方交流协商解决。