酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料有限责任公司

（70051120 入口剪&A07-1397&）

采  购

技

术

规

格

书

甲    方：酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料有限责任公司

乙    方：

2025年   月    日

甲方：酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料有限责任公司

乙方：

经协商，双方就70051120 入口剪&A07-1397&采购技术规格要求达成如下协议：

一、总则

1.本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充规格书和追加条款也具有同等法律效力。

2.本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

3.乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺、合格材料、成熟的技术或专利技术。

4.乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定地工作。

5.乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发文的标准和技术规范。

6.乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

二、技术参数及制作要求

1.设备参数要求：

1.1生产产品规格（规格偏离+10%）

产品为：碳钢冷硬卷

钢卷产品规格：

带钢宽度：	850－1680mm（未切边）

带钢厚度：	0.25－6.0mm

屈服点：175-350N/mm2	，最大500N/mm2

抗拉强度：最小470N/mm2，最大630N/mm2

2.入口剪技术参数

类型：液压驱动，横切剪，间歇性剪切，剪切带钢头尾

剪刃的数量：上线2片，下线2片

剪切带钢规格：酸洗连续钢带

宽度：850mm-1680mm

厚度：1.8mm-6.0mm

最大抗拉强度：500N/mm2

最大屈服强度：630N/mm2

剪子剪切时的穿带速度： 60m/min

3.剪刃技术参数

规格：25（厚）*100（宽）×1900（长），其中固定螺丝孔带锁紧槽，详见图纸。

材质：TAHC（日本JIS标准）

4.甲方提供英文电子版入口剪剪刃图纸，乙方依据甲方需要剪切带钢的规格性能和设备特性自行转化供货剪刃的材质，乙方确保其所供剪刃材质适用于甲方酸洗生产线切头尾的要求。

5.制造要求

5.1甲方负责提供剪刃零件图，乙方不得随意改变原设计尺寸公差和降低加工精度，乙方对剪刃的材质、尺寸、性能负责，剪刃必须满足甲方的安装、使用条件。

5.2乙方制作的剪刃必须满足技术参数及图纸要求，正常使用寿命必须达到单个棱（剪刃4个棱都可用）50000次剪切量，磨损量不得超过0.5mm。

5.3入口剪工作时间歇性剪切，每次剪切时间间隔大约5秒，乙方制作的剪刃必须具备连续剪切50刀不发生变形的能力，如下线发生变形视为不合格。

5.4尺寸要求；乙方严格按照图纸要求进行制造加工，符合剪刃尺寸公差、形位误差及物理化学性能，详见图纸。

5.5剪刃表面质量和加工精度必须满足甲方提供的图纸、技术要求

三、供货范围

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司碳钢薄板厂入口剪剪刃信息如下：

| 备件名称 | 规格型号（图号） | 主机名称 |
| --- | --- | --- |
| 入口剪剪刃 | A07-1397 | 入口剪 |

四、验收标准

1.剪刃出厂前乙方在剪刃25*100的侧面进行钢字编号，编号为001、002……XXX，所供同一规格剪刃编号不得重复。

2.提供剪刃的出厂合格证；

3.乙方提供的出厂检验报告应包含形位公差、硬度测量和探伤项目，随剪刃一起运到。

4.乙方出厂的剪刃必须涂适量的防锈油，乙方提供剪刃不得有锈蚀、裂纹、缺口等缺陷。

5.乙方加工的剪刃出现不合格项时，未造成故障事故的，乙方应重新免费赔偿。

6.甲方在使用乙方加工备件过程中，如因乙方加工质量问题导致甲方发生设备或产品质量事故故障等，乙方照价赔偿甲方损失。

五、制造资料交付

甲方提供以下资料：

入口剪剪刃图纸：

六、其它

1.本协议内容经由甲乙双方于     年    月    日    时-   时通过      方式商定。

2.甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

3.若乙方公司不能中标，则本技术协议自动失效，双方不承担任何责任。

4.本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲    方：酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料有限责任公司

甲方代表：

2025年    月    日

乙    方：

乙方代表：

2025年    月    日