附件三：

| 下部轴\LVEF80-A520/1000-3100CR1 A45+丁腈橡胶技术规格书审核会签单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 保障作业区 | 生产作业区/ 生产技术质量室 | 设备管理室 |
| 协理工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 责任工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 主任工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 备注 | 记录： |  |  |

备注：审核人员若对技术规格书文本有修改意见，在会签意见栏中说明，否则填写“同意”。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

下部轴LVEF80-A5201000-3100CR1 A45+丁腈橡胶

技术规格书

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

乙方：

年     月     日

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂（以下称甲方）与                 （以下称乙方）就甲方下部轴LVEF80-A5201000-3100CR1 A45+丁腈橡胶供货事宜经双方协商，达成如下技术规格书：

附件一  总则

本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充规格书和追加条款也具有同等法律效力。

- 本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

- 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

- 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

- 乙方提供的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

- 乙方须对备件的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证其达到正常使用要求、工艺要求。

- 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

- 乙方须对甲方所采购设备的使用环境、工况条件、安装尺寸进行现场确认，保障供货设备完全满足现场使用要求。如果到货后不能与原装设备具备完全互换性，乙方承担全部责任。

附件二    制造要求

1、使用环境：

本备件用于选矿厂选矿浮选硫酸搅拌槽，其介质为30%硫酸。

2、制造标准：

基于国家、企业备件制造标准，原供货单位为金昌万方实业有限公司。

3、相关技术要求：

3.1该备件图号为LVEF80-A520/1000-3100CR1 ，主要包含搅拌轴、搅拌器（叶轮），搅拌轴上焊接法兰，所供货备件与现场具有完全互换性。

3.2叶片直径为1000mm，叶片数量为4。搅拌轴径为φ118。

3.3根据搅拌介质的特性，对搅拌轴、搅拌器（叶轮）进行必要的防腐耐磨处理。搅拌轴采用45#钢表面衬5mm耐磨耐腐蚀橡胶。搅拌器（叶轮）采用Q235钢表面衬10mm磨耐腐蚀橡胶，正常使用寿命不低于12个月。

3.4 搅拌装置必须满足动、静平衡（GB11357-89）要求，所有搅拌装置均在出厂前要进行动平衡、静平衡测试，并且要进行带负荷测试，所有测量数据以及合格证必须已书面版本记录，放入随机资料内。

3.5设备零部件采用先进、可靠的加工制造工艺技术，有良好的表面几何形状和合理公差配合。同类设备的同类备件必须具有互换性。

3.6 搅拌叶轮在短时间内必须能够适应正反两个方向的转动条件，设计放松功能。

3.7 备件其他部位外表必须按标准进行防腐涂装处理。

4、质量保证期限：

正常使用寿命不得低于3年，5年内下半轴不得出现断裂现象。设备安装后不得出现非安装原因而导致的异常摆动问题。

附件三    系统设备设施供货范围

| 序号 | 物料码 | 名称 | 数量 | 材料 | 总质量（kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |
| 1 | 70095796 | 下部轴\LVEF80-A520/1000-3100CR1 A45+丁腈橡胶 | 依据合同 |  |  |  |

附件四 提供资料

乙方供货随机资料：

4.1.2  产品合格证、设备使用维护说明书、易损备件图纸、标准件规格等；

4.1.3  总成件平衡试验报告；

4.1.4  产品质量保证书；

附件五 售后服务

5.1.1  货物交付后，若出现问题，甲方应书面通知乙方，乙方应在收到通知后两个工作日内给予书面答复。

附件六  交货时间及地点

6.1.1  交货时间：2025年4月30日前；

6.1.2  交货地点：依据商务采购合同要求。

附件七   其它事宜

7.1本规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

7.2本技术规格书作为合同附件，具有与合同同等的法律效力，经双方签字盖章后生效。

7.3本规格书内容经由甲乙双方于   年  月  日 时至时通过    方式商定。

7.4甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

7.5 若          单位不中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

甲方：（签章）	                             乙方：（签章）

年   月   日	                             年   月   日