甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

烧结网\配5000t/d悬浮炉锁气阀 不锈钢

采购技术规格书

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

乙方：

年   月   日

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂（以下称甲方）与                 （以下称乙方）就甲方烧结网\配5000t/d悬浮炉锁气阀 不锈钢供货事宜经双方协商，达成如下技术规格书：

附件一  总则

本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

- 本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

- 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

- 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

- 乙方提供的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

- 乙方须对货物的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证其达到正常使用要求、工艺要求。

- 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

- 乙方需对甲方所采购设备的使用环境、工况条件、安装尺寸进行现场确认，保障供货设备完全满足现场使用要求。

附件二    制造要求

2.1 使用环境

该上烧结网使用于选矿厂悬浮炉锁气阀、分料阀，与烧结网接触的物料成分为铁精粉，烧结网所通过介质为氮气，所起作用为使与烧结网接触的物料流态化，来输送物料，烧结网最高使用温度为900℃。

2.2 制造标准

2.2.1 参照国家相关制造技术标准；

2.3 相关技术要求

2.3.1 相关参数

烧结网精度为2μm，层数5层，厚度5mm，长期使用温度不低于700℃，工况下透气量10m3/（m2.min），阻力3kPa。

2.3.2相关要求

（1）现场所使用的烧结网为嘉峪关雷森机械所提供，所供烧结网与现场所使用的烧结网具有完全的互换性。

（2）所供烧结网表面不准出现焊瘤、凹坑等缺陷。

（3）所供烧结网单块尺寸为1m*1m。

（4）随所供备件，提供烧结网透气量和阻力试验曲线。

（5）建议备件采购厂家为嘉峪关雷森机械，西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司，伽诺（杭州）净化系统装备有限公司。未经试用合格严禁提供产品。

2.4 质量保证期限

该备件质保期1年，正常使用寿命2年；质保期内不得出现烧结网烧结或透气量大幅度减小等质量问题。发生质量问题，依据质量异议处置单进行赔付处理。

附件三    系统设备设施供货范围

详见采购计划中上报的数量和类别。

附件四 提供资料

4..1 乙方供货随机资料：

4.1.1 产品合格证；

4.1.2 备件材质检验报告书；

4.1.3 备件质量保证书。

4.1.4 透气量和阻力试验曲线

附件五 售后服务

- 5.1 货物交付后，若出现问题，甲方应书面通知乙方，乙方应在收到通知后两个工作日内给予书面答复。

附件六  交货时间及地点

6.1交货时间：依据商务采购合同要求；

6.2交货地点：依据商务采购合同要求。

附件七   其它事宜

7.1本协议一式四份，甲方三份，乙方一份；

7.2未尽事宜，由甲、乙双方交流协商解决。

（本协议条款适用与酒钢集团范围内经设备材料采购中心采购的设备备件）