甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目

炼钢连铸单项工程100吨钢包覆盖剂采购

技术规格书

甲方（发包人）：**甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司**

乙方（承包人）：

签 定 地 点：**甘肃嘉峪关市**

签 定 时 间： 年 月 日

炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目炼钢连铸单项工程项目

100吨钢包覆盖剂采购技术规格书

甲方（发包人）：**甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司**

乙方（承包人）：

甲、乙双方通过公开招标就酒钢集团炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目炼钢连铸单项工程项目100吨钢包覆盖剂采购达成如下技术规格书：

**一、供货范围、供货时间及施工要求**

1.物资名称：炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目炼钢连铸单项工程100吨钢包覆盖剂采购。

2.物资数量：90吨。

3.供货时间：2025年4月15日前将首批物料交货至酒钢现场，2025年7月30日前将剩余物料陆续交货至酒钢现场。

**二、技术条件**

1.钢包覆盖剂参考适用钢种：现场生产的所有普碳钢、中碳钢、高碳钢等绝大多数钢种（不包括焊丝钢等低碳钢系列）。

2.参考钢水出站温度：1480℃-1700℃，压钢时间：0.5h-3h，平均：1.2h。

3.覆盖剂使用过程中不结块、铺展性良好、熔化性能良好，具体理化指标参照下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | H2O | SiO2 | Al2O3 | 固定 C |
| 标准 | ≤4 | 25～40 | 8～23 | 8～15 |

4.覆盖剂包装：使用吨包袋进行包装，每小袋单重10kg（大袋单重≤1000kg，大袋与小袋包装之间有塑料防潮雨布，防潮雨布应粘贴或缝扎牢固，防止出现脱落），吨包袋及小袋必须有相应的产品名称、生产日期、产品用途类别。

5.外观质量标准：无受潮结块，无异物，色泽均匀，无明显差异；粒度均匀，粉末少。

6.每批次到货，产品应提供相应质保书。

7.产品保质期： 一年。

8.根据产品的使用情况， 乙方应进行技术分析及产品质量和工艺措施的持续改进。

**三、违约责任**

1.在正常的使用、操作条件下，经双方确认因乙方产品质量问题导致发生生产及各类事故，乙方赔偿事故直接损失。

2.覆盖剂包装、外观质量、使用性能不满足技术要求时，该批次全部停用，月底根据采购价格等量赔偿；如乙方不能及时提供合格的覆盖剂而甲方为保证生产被迫使用此批不合格的覆盖剂时，覆盖剂按照采购价格的50%进行等价扣量。

**四、服务承诺**

1.乙方售前服务：

（1）主动进行技术交流

（2）向需方提交一份质量保证书。

（3）乙方在物料运输过程中产生的一切费用由投标人承担。

2.乙方售后服务：

（1）提供产品使用过程中的质量、技术跟踪服务。

（2）配合甲方进行质量异议的处理分析。

**五、其它**

根据现场物料保供及使用情况双方协商确定

**六、争议处理**

1.合同未尽事宜，双方协商解决。

2.甲乙双方发生争议时可友好协商解决，协商不能达成一致意见时，可依法向合同签订所在地人民法院起诉。

3.本规格书一式三份，甲方两份、乙方一份。

4.本规格书书作为合同附件，与合同具有同等法律效力，经甲、乙双方代表签字盖章后与主合同同时生效。

5.若             公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

6.本规格书内容经由甲乙双方于2025年  月  日通过     方式商定。

7.甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

**甲方：（盖章） 乙方：（盖章）**

**甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司**

**工程师：**

**甲方代表： 乙方代表：**

 **年 月 日 年 月 日**