| 协议编号 | BABS-JSXY-70235634 |
| --- | --- |

酒钢集团宏兴股份公司

不锈钢分公司

花键套 LS39032-202 φ167.5×231采购技术规格书

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司不锈钢分公司

乙方：

日期：      2016 年 12 月  日

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司不锈钢分公司（以下称甲方）与                                  （以下称乙方）就甲方  花键套 LS39032-202 φ167.5×231采购事宜，经双方协商，达成如下技术协议：

一 、 总则

- 本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质品。

- 乙方提供的备件必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

- 乙方提供的备件必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品。能够确保连续稳定的工作。

- 乙方对货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为最新公布发行的标准和技术规范。

- 乙方在货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

二 、供货范围

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料 | 总质量（kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |
| 1 | 70235634 | 花键套 | 12件 | 42CrNiMo | 21 | 336 |

三、制造要求

3.1主要技术要求：

3.1.1加工要求

（1）花键套的外形尺寸、公差、表面光洁度等严格按照图纸进行加工。

（2）花键套的材质为42CrNiMo，采用锻造毛坯，正火后，粗加工后进行热处理，HBS硬度控制在 255-285，精加工，工件表面做氮化处理，渗氮深度0.1-0.2毫米，表面硬度达到HRC40-45。

（3）花键套经热处理后，花键套前端齿根部不能出现裂纹等影响使用寿命的缺陷，前端的啮合齿过度要光滑，对称性好，受力均匀。

（4）花键套外径尺寸Φ167.5毫米，长度231毫米。每个花键以60°分布，单个花键之间分布角度公差为+/-0.3°，相邻两个花键之间分布角度公差为+/-0.3°。

（5）花键要严格按照图纸中剖视图B-B上的尺寸进行制造，单个花键两侧圆弧面半径为101.6毫米，圆弧表面要光滑平整；相邻两个花键之间最小间隙为27.075毫米（公差：+0.05/0），单个花键高度为41毫米，六个花键各表面要打磨光滑；花键上下圆弧倒角半径为3毫米；花键两侧淬硬层宽度“α”≥20毫米，淬硬层中心至花键根部的距离为22毫米。花键根部在制造过程中不能出现裂纹、严重变形等缺陷。

（6）花键套外表面的两个顶丝孔的螺纹尺寸为：M20×2.5毫米。

（7）花键套内齿套尺寸：标称直径130毫米，模数3.75-33齿，压力角20°；齿套长度100毫米，齿形要完好、宽窄一致。

3.2工况条件：

3.2.1生产钢种： 300、400，双向等不锈钢。

3.2.2接触介质： 美孚Q8轧制油

3.2.3工作温度： 100℃

3.2.4使用位置：作为20辊轧机主传动系统中二中间辊动力连接件。

3.2.5单个花键套承受的额定转矩：19890  m.N

3.2.6花键套频繁正反转使用。

3.2.7随着辊系中辊径的变化，花键套啮合齿与中间辊啮合有一定偏心。

3.3外观质量要求

3.3.1外观尺寸与图纸相符，花键套内部及表面无裂纹。

3.3.2花键套表面处理后硬度达到技术要求。

3.3.3乙方按照甲方要求对产品进行包装，确保货物到达现场后外观完好无损，对于出现由于运输造成的花键套质量问题，乙方应在收到甲方通知后30天内，免费负责更换有缺陷的花键套。

3.4质量验收

3.4.1检验方法：测量

3.4.2测量工具：游标卡尺、硬度仪等。

3.4.3验收标准：

（1）花键套外径尺寸Φ167.5毫米，总长度231毫米。相邻两个花键之间最小间隙为27.075毫米（公差：+0.05/0），单个花键高度为41毫米，花键上下圆弧倒角半径为3毫米；花键套内齿套标称直径130毫米，模数3.75-33齿，压力角20°，齿套长度100毫米。前面未涉及到的花键套其它部位尺寸以图纸为准。

（2）花键套表面硬度达到HRC40-45。

（3）花键套各部位无破损、变形、锈蚀等影响使用的缺陷。

（4）花键套内齿套的齿形要完好、宽窄一致。

（5）随花键套附带的产品合格证和出厂检验报告（含花键套表面处理后硬度检验报告）完好有效。

3.5包装及标识

（1）包装：包装必须能够防水防潮。

（2）标识：包装外面要注明物料名称及生产厂家。

（3）包装满足运输、吊运方便、可靠和保护的要求。

（4）箱面各种标记必须齐全，如箱号、名称、收货单位等。

四、质保期要求

乙方供货的花键套质保期为12个月，从备件在甲方现场上机使用之日起计算。花键套在规定的使用寿命期间，其花键及连接齿套不能出现严重磨损、变形、裂纹及断裂等问题。

五、售后服务要求

5.1在甲方正常的工艺生产条件下，对于一年质保期内出现的备件质量问题，乙方应在接到甲方通知后3天内委派技术人员到甲方现场解决处理。

5.2质保期内因花键套设计、制造引起的质量问题，导致花键套在质保期内无法继续使用，乙方要重新向甲方提供数量相同、质量合格的花键套（新提供的花键套质保期为12个月，从备件在甲方现场上机使用之日起计算）。由此发生的一切费用由乙方承担。

六、双方责任

6.1甲方责任

6.1.1甲方向乙方提供必要的设备技术参数和图纸。

6.1.2甲方有责任及时将花键套在使用过程中存在的问题反馈给乙方，以便于乙方根据实际情况改进制造工艺。

6.2乙方责任

6.2.1乙方提供或制造的花键套应保证满足甲方的技术要求以及工况使用条件，确保甲方的正常使用。

6.2.2乙方制造的花键套必须注明生产厂家。花键套在出厂前须经检测合格，并向甲方提供产品合格证书和检验报告（含花键套表面处理后硬度检验报告）。

6.2.3乙方依照甲方规定的供货日期按期交货至甲方现场，并要对花键套进行必要的保护和包装，以防止在运输过程中花键套损坏。

6.2.4乙方对提供的花键套所有材料、备件制造工艺、质量控制和产品检查、验收等均应符合国家标准。

6.2.5乙方备件到货后，如果甲方在验收时发现乙方所供花键套不符合甲方上述技术要求，或乙方所供花键套尺寸与图纸不符，则甲方有权拒绝收货。乙方应在接到甲方通知后30天内，由乙方重新向甲方提供数量相同、质量合格的花键套。若乙方未在接到甲方通知后30天内重新向甲方提供数量相同、质量合格的花键套，则甲方不予结款。

6.2.6在一年质保期内，乙方所供的备件出现质量问题，未造成甲方生产、设备故障或事故的，乙方应在甲方要求的时间内免费进行维修或重新提供合格备件。

6.2.7在一年质保期内，甲方在使用乙方所供花键套过程中，如因乙方产品质量原因导致甲方发生生产、设备事故，乙方应在甲方要求的时间内免费进行维修或重新提供合格备件。同时乙方对甲方的事故损失进行赔偿，赔偿金额为甲方出具的事故分析报告中的事故损失。另外，对乙方扣款3000元/次。

6.2.8在一年质保期内，甲方在使用乙方所供备件过程中，如因乙方产品质量原因导致甲方发生人身伤害事故，乙方必须配合事故调查，并承担相应责任。

七、双方确定因履行本协议应遵守的保密义务如下：

甲方提供的花键套图纸及相关参数，乙方要严格保密，如果因乙方原因导致图纸及相关参数信息泄密，引起的后果由乙方负责。

八、资料交付要求

8.1甲方向乙方提交的资料

花键套图纸一份

8.2乙方向甲方交付资料

一份花键套产品合格证及质量检验报告（含花键套表面处理后硬度检验报告）。

九、违约责任

9.1花键套的安装尺寸应与甲方现场设备匹配，保证能够在甲方现场顺利安装，如果无法在甲方现场顺利安装使用，乙方必须在甲方要求的时间内向甲方提供满足现场安装质量要求的设备，由此产生的费用由乙方全部承担。

9.2设备的质量保证期为一年，从设备在甲方现场安装使用之日起计算。在此期间如果出现任何设计、制造方面的质量问题。乙方向甲方提供新的花键套，发生的所有费用由乙方承担。

9.3因花键套在设计、制造方面的质量问题导致甲方出现设备事故，乙方要全额赔偿甲方设备事故损失，并对乙方扣款3000元/次。

十、其它

10.1本协议内容经由甲乙双方于2025年   月   日   时-   时通过      方式商定。

10.2甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

10.3若乙方公司不能中标，则本技术协议自动失效，双方不承担任何责任。

10.4乙方按甲方要求及时发货，并对运输过程中造成的丢失、损坏等负责，不能以任何理由影响交货期。

10.5本协议中未尽事宜，双方协商解决。

10.6本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份   乙方：

有限公司不锈钢分公司

甲方代表：	                     乙方代表：

年   月   日	                    年   月   日