碳钢薄板厂

供货技术规格书

甲方：碳钢薄板厂

乙方：

甲乙双方遵循平等互利原则，就乙方所提供的相关原料、产品和技术服务，保证其质量性能稳定，满足甲方使用要求，经协商一致，达成以下规格书：

一、供货范围和名称

乙方负责供应甲方碳钢薄板厂方坯连铸机中间包整体冲击桶。

二、甲方使用条件和要求

（一）技术质量标准要求

1.中间包整体冲击桶材质为铝镁质、镁质、刚玉质。

2.产品的外观尺寸由乙方进行设计，经甲方审核同意备案后按照要求制作，使用条件满足双方约定条件。

3.中间包整体冲击桶在正常存放过程中不开裂、在中间包烘烤及使用过程中无炸裂、破碎、漂浮等异常现象。

4.中间包整体冲击桶具有良好的热震稳定性，具有较强的耐侵蚀、耐冲刷能力。

（二）使用标准要求

1.方坯中间包整体冲击桶使用寿命满足30炉（1350min）的使用寿命要求。

2.方坯中间包整体冲击桶使用过程中不炸裂，无破损。渣线部位侵蚀量小于50mm。整体冲击桶底部冲击区侵蚀量小于50mm。

3.其他参数执行现有工艺技术标准及操作规程。

三、检验、验收标准

1.检测、检验、验收方法均执行GB/YB标准规定。

2.检验、验收结果判定，依据甲方检验、检测结果或外观检查验收或使用结果为准。

3.检测、检验结果判定为不合格品时，甲方在5日内通知乙方退货处理。

4.检测、检验结果判定为可降级使用品时，乙方全额承担差价损失部分。

四、包装、运输、质量证明书要求

1.整体冲击桶的包装、运输及储存符合国家标准GB/T 16546相关要求。

2.产品必须做到防潮、防晒、不易破损，易于倒运。

3.每块整体冲击桶上应标明产品生产编号、生产日期等产品信息。

4.产品包装必须有明显标识，标识内容包括产品名称、产品型号、批次编号、数量、生产单位等。

5.运输过程应有防雪、防雨、防潮、防污染等设施。

6.产品在到货后必须附有供货单位或具有检验资质的技术监督检验部门签发的质量证明书，说明该批次产品理化指标满足技术规格书要求。

五、现场技术服务要求

乙方需派专职人员做长期现场技术服务并跟踪其产品使用情况。不定期派技术专家来现场进行技术交流。

六、甲乙双方权利和义务

（一）甲方权利和义务

1.乙方在无正当理由情况下，拒绝在违约追究违约责任报告上签字的，甲方有权按规格书条款规定进行强制执行。

2.乙方产品不合格情况下，可降级使用的，但乙方拒不同意签字认可时，甲方有权进行退货处理。

3.甲方有义务将产品检测和验收结果，及使用结果告知乙方。

4.甲方有权对乙方不达标产品和服务执行违约追究违约责任。

5.因乙方供货发生弄虚作假或以次充好的，甲方有权将该批次产品全部作为不合格品处理，并有权将乙方列为不合格乙方。

6.连续3个月情况下，乙方所供货物平均使用寿命均未达到规格书要求的，甲方有权终止合同履行。

（二）乙方权利和义务

1.乙方在不认可甲方判定结果情况下，有权向甲方提出申诉，并在3日内提出书面说明，提供分析证明材料，由甲方组织双方技术人员，在原检测、检验单位进行复检，复检结果将作为终裁结果。

2.甲方向乙方提出退货时，乙方有义务在接到通知10日内无条件全部清退。

3.乙方有义务向甲方提供每一批次原料、产品的质量保证书及使用说明书等。

4.乙方有义务按照GB/YB标准规定，对所供货原料或产品进行标识、包装、储存和运输，对甲方有特殊要求的，乙方有义务无条件执行。

5.乙方有义务按时参加甲方组织的技术质量指标不达标分析会议，及因原料、产品质量造成的生产、质量等事故分析会议。

五、违约责任追究

（一）技术指标、质量要求不达标

1.供货标识、包装、储存、运输或质量保证书不符合标准要求，追究违约责任2000元/次。

2.降级使用的产品，可按照双方约定价格进行核算，与原合同价格差额部分在结算中予以折量扣除。

3.理化指标不达标：甲方抽查产品理化指标达不到本规格书规定或质保书弄虚作假的，追究违约责任2000元/次。

4.由于产品质量原因导致连铸机非计划停浇时，追究违约责任1000元/炉，并承担第三方违约追究。

（二）事故违约责任：

1.由于乙方产品质量原因造成安全生产事故，乙方全额承担事故直接经济损失。

2.事故责任认定以事故报告为依据，直接经济损失是指事故直接造成设备设施的破坏，产量、指标和质量下降所引起的损失。

（三）其它违约责任

1.乙方要求指标复检时，所发生的费用由乙方全额承担。

2.乙方在规定期限内未将不合格品清退，每超期限一天，甲方每天收取该批次货物金额2‰的仓储费用，从供货结算量中扣减。

3.乙方所供货物没有按照甲方要求及时到货的，或所供货物低于安全库存的，每发生一次追究违约责任5000元/次，对生产造成影响时追究违约责任50000元/次。

4.乙方售后服务人员未甲方要求按时现场分析会议，并不积极配合甲方技术质量要求整改，追究违约责任5000元/次。

5.乙方不得在未经甲方允许的情况下，擅自更改产品配比、生产工艺、物料等级以及产品性能，每发生一次追究违约责任20000元/次。

6.乙方所供货物到货不及时或到货后技术质量不能满足规格书规定要求，甲方为保证生产连续性，调整其它乙方产品使用后，期间所发生的费用由原乙方全额承担。

8.由于产品质量问题发生漏包事故，追究违约责任100000元/次；并依据事故分析报告责任认定，承担相应的事故损失。

9.每月办理结算时，由甲方核算当月违约金额，经乙方代表人签字后办理结算，若乙方无正当理由拒不签字的，甲方可根据本规格书强制执行。

六、规格书有效期限：20  年  月  日至20  年  月  日。

七、本规格书与对应合同具有同等法律效力，经双方授权代表人或委托代理人签字后正式生效。

八、本规格书在执行期间发生异议时，由甲乙双方协商解决，协商无果可向嘉峪关市人民法院起诉。

九、本规格书解释权归甲方所有。

| 甲方：碳钢薄板厂 | 乙方： |
| --- | --- |
| 甲方授权代表或委托代理人： | 乙方授权代表或委托代理人： |
| 签订日期：20 年 月 日 | 签订日期：20 年 月 日 |