附件三：

| 筛板\YK-2460 790×660 聚氨酯筛孔14×40 技术规格书审核会签单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 保障作业区 | 生产技术质量室 | 设备管理室 |
| 协理工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 责任工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 主任工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 备注 | 记录： |  |  |

备注：

审核人员若对技术规格书文本有修改意见，在会签意见栏中说明，否则填写“同意”。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

筛板\YK-2460 790×660 聚氨酯筛孔14×40

技术规格书

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

甲方代表（签字）：

乙方：

乙方代表（签字）：

年   月   日

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂（以下称甲方）与以下称乙方）就甲方筛板\YK-2460 790×660 聚氨酯筛孔14×40备件技术规格书供货事宜经双方协商，达成如下技术规格书：

附件一  总则

本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

- 本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

- 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

- 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

- 乙方提供的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

- 乙方须对货物的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证其达到正常使用要求、工艺要求。

- 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

1.7乙方如果不是原设备制造生产单位，乙方提供的设备或备件应于甲方在线设备或备件具有完全互换性，若到货后不满足甲方安装使用要求，乙方负责无偿赔偿。如：设备或备件的几何尺寸、安装尺寸要与甲方在线设备或备件一样；提供的设备或备件的外形尺寸要符合甲方安装空间、符合国家标准规范和要求；提供的设备或备件材质要满足甲方使用环境、保障设备原有性能和使用周期。

附件二    制造要求

2.1使用环境：

本筛网用于YK-2460型圆振动筛，每27块筛网组装成1套，筛分介质为0～300mm的原矿块矿，处理量为t\h 645-650。

2.2制造标准：

基于国家、企业备件制造标准，按照甲方所使用YK-2460圆振筛筛板制作。

2.3相关技术要求：

2.3.1筛孔尺寸为14mm×40mm（一套为27块、3块铁结构盲板），筛孔呈矩形阵列，筛板外形尺寸为790mm×660mm×50mm，筛网厚度为20mm。

2.3.2筛网材质为聚氨酯，为保证筛网的强度，筛板四周和中间拉筋均采用5mm ×50mm钢板。聚氨酯要与钢板结合紧密，筛板表面要光滑无气孔。

2.3.3为保证筛网的强度，筛网内纵横方向应铺设钢丝网，并与钢板可靠连接。

2.3.4供货范围：无其他

2.4质量保证期限：

1、正常使用寿命不得低于6个月

2、未达到规定的使用周期：使用寿命低于规定寿命的2/3，甲方无偿使用，乙方同时负责赔偿一套新的聚氨酯筛网。连续2次（或2套）发生上述情况，甲方拒绝使用该供货方聚氨酯筛网。

附件三    系统设备设施供货范围

无

附件四 提供资料

4.1 产品合格证

4.2 产品质量保证书；

附件五 售后服务

- 5.1 货物交付后，若出现问题，甲方应书面通知乙方，乙方应在收到通知后两个工作日内给予书面答复。

附件六  交货时间及地点

6.1交货时间：依据商务采购合同要求；

6.2交货地点：依据商务采购合同要求。

附件七   其它事宜

7.1本协议一式四份，甲方三份，乙方一份；

7.2本规格书内容经由甲乙双方于      年    月   日    时  分通过      方式商定。

7.3甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

7.4若乙方公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方不承担任何责任。

甲方：酒钢选矿厂                   乙方：

签章：                              签章：

日期：                              日期：