酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司储运部

皮带缓冲床\DTII(A) B=1400 Φ133 Q235A+聚氨酯

技术规格书

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司储运部

甲方代表（签字）：

乙方：

乙方代表（签字）：

2025年2月19日

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设备设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司储运部（以下称甲方）与                       公司（以下称乙方）就甲方皮带缓冲床\DTII(A) B=1400 Φ133 Q235A+聚氨酯经双方协商，达成如下技术协议。

附件一 总则

本技术协议作为甲方设备供货合同的附件，与供货合同同时生效，具有同等法律效力。协议执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

- 本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

- 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

- 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

- 乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为协议签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

- 乙方须对缓冲床设计的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证设备设计满足胶带机安装缓冲床工艺要求。

- 乙方在协议货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

附件二 制造要求

- 除技术规格另有规定外，所有投标货物必需适应以下工作条件。

| 序号 | 项目 | 要素值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气压（Kpa） | 84.78 |
| 2 | 年平均气温（℃） | 9.8℃ |
| 3 | 极端最高气温（℃） | 38.8℃ |
| 4 | 极端最低气温（℃） | -25.1℃ |
| 5 | 相对湿度 | 63% |
| 6 | 年平均降水量（mm） | 394.51mm |
| 7 | 年平均蒸发量（mm） | 1370.8mm |
| 8 | 最大日降水量（mm） | 98.1mm |
| 9 | 平均风速（m/s） | 2.2m/s |
| 10 | 最大风速（m/s） | 19.6m/s |
| 11 | 标准冻土深度（cm） | 110cm |
| 12 | 场地海拔 | 1550～1580米 |

- 皮带缓冲床\DTII(A) B=1400 Φ133 Q235A+聚氨酯及要求：

- 2.1、型号：DTII(A) B=1400 Φ133 Q235A

- 2.2、适应带度：1400mm

- 2.3、缓冲槽角：35°

- 2.4、承载托辊直径：133

- 3、技术要求：

- 3.1缓冲条必须阻燃、抗静电。

- 3.2缓冲条表面采用光滑耐磨、耐腐蚀、摩擦系数超低的超高分子聚乙烯衬板衬板，厚度大于25mm,衬板下方阻燃天然橡胶做缓冲材料，衬板下方阻燃天然橡胶做缓冲材料，底面有钢轨道并采用φ16×40mm螺栓固定。
3.2、缓冲条各部分由热硫化相结合,紧凑、牢固;

- 3.3、聚乙烯衬板具体要求：
①.冲击强度:²≥145KJ/m²
②.压缩强度:≥40MPa
③.体积蜃损率：²<0.015≡/cm²
④.拉伸屈服强度:≥30MPa
⑤.吸收率:<0.01%
⑥.密度:²0.98≡/cπ²
⑦.适用温度:>80℃
⑧.分子量:500万

附件三 系统设施供货范围

| 名称 | 代号 | 名称 | 数量 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 皮带缓冲床 | 70308668 | DTII(A) B=1400 Φ133 Q235A+聚氨酯 | 4台 | 组合件 |

附件四 提供资料

4.1甲方向乙方提供： 提供现场测绘方便，并提供原厂家说明书、产品介绍说明书。

4.2乙方向甲方提供以下资料：

4.3安装、使用和维护说明书

4.4产品合格证

4.5易损件清单（轴承、油封等）

附件五 售后服；

5.1 皮带缓冲床保证期为试运转后24个月，

5.2合同设备在甲方现场安装、使用期间，不满足质量保证项目，由乙方免费提供损坏备件。

5.3合同设备在质量保证期内由于甲方原因造成的损坏，乙方积极配合甲方修复，乙方应优先、及时给予提供备件，费用由甲方承担。

5.4合同设备在质量保证期内由于乙方设备自身原因造成的损坏，由甲方组织修复，更换损坏件，乙方给予积极配合，相关直接费用由乙方承担。

5.5保质期内，凡是由于设备质量问题引起的损坏，乙方在接到通知24小时内到达现场，无偿负责维修恢复原有的功能，同时无偿提供设备备件1套供更换。

5.6设备因甲方人为原因出现损坏，按甲方通知，乙方积极配合甲方维修处理，优先、及时提供备件，费用由甲方承担。

5.7甲方在安装使用过程中出现的技术和质量问题由乙方负责提供解决和负责。

附件六  交货时间及地点

6.1交货时间：     年      月      日

6.2交货地点：甘肃省嘉峪关市酒钢储运部备件库

附件七   其它

7.1本规格书内容经由甲乙双方于 年   月  日  时至  时通过          方式商定。

7.2甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

7.3若                   单位不中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

甲方：（行政公章）	                 乙方：（合同专用章）

甲方代表：	                       乙方代表：

年   月   日	                     年   月   日