炼轧厂1350断面板坯结晶器保护渣技术规格书(第二版)

规格书编号：LZ-LG-JSXY-ZJ001

本着平等互利的原则，经甲乙双方充分协商，针对乙方供给甲方的板坯保护渣达成如下协

议：

1、炼轧厂连铸生产基本条件

适用炼轧厂板坯各断面普碳钢、低合金钢以及中碳钢；结晶器采用液面自控，钢水液面波动≤3mm；结晶器内钢水温度 1490℃～1560℃。

2、技术要求

2.1 保护渣使用过程中不结块、铺展性好、熔化性能良好，液渣层厚度 8～15mm，保护渣耗量≥0.85kg/t，不得出现保护渣性能差导致的漏钢事故或产品质量缺陷，具体理化指标参照下表：

表 1 板坯普碳钢保护渣理化指标（BRK-1-3）

| 类型 | 化学指标，% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 板坯普碳钢 保护渣（BRK-1-3） | F- | MgO |  | Al2O3 | H2O |  | Li+ |  | C固 |
|  | <8.0 | <1.0 |  | ≦5.0 | ≦0.5 |  | 1.0~1.6 |  | 7.0±2.0 |
|  | 物理指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CaO+MgO/SiO2 |  | 粘度1300℃，泊 |  |  | 半球点温度，℃ |  | 熔速1350℃ |  |
|  | 1.0~1.3 |  | 1.3±0.3 |  |  | 1050~1160 |  | 28±10 |  |

表 2 板坯普碳钢保护渣理化指标（BRK-1-4）

| 类型 | 化学指标，% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 板坯普碳钢 保护渣（BRK-1-4） | F- | MgO |  | Al2O3 | H2O |  | Li+ |  | C固 |
|  | <8.0 | <1.0 |  | ≦5.0 | ≦0.5 |  | 1.0~1.6 |  | 7.0±1.0 |
|  | 物理指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CaO+MgO/SiO2 |  | 粘度1300℃，泊 |  |  | 半球点温度，℃ |  | 熔速1350℃ |  |
|  | 1.0~1.3 |  | 1.3±0.3 |  |  | 1050~1160 |  | 40±10 |  |

表 3 板坯中碳钢保护渣理化指标

| 类型 | 化学指标，% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 板坯中碳钢 保护渣 | F- | MgO |  | Al2O3 | H2O |  | Li+ |  | C固 |
|  | <8.0 | <1.0 |  | ≦3.0 | ≦0.5 |  | 1.0~1.6 |  | 2.5±0.5 |
|  | 物理指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CaO+MgO/SiO2 |  | 粘度1300℃，泊 |  |  | 半球点温度，℃ |  | 熔速1350℃ |  |
|  | 1.0~1.3 |  | 1.3±0.3 |  |  | 1050~1160 |  | 28±10 |  |

2.2 保护渣包装：每小袋单重 10kg，大袋单重 1000kg，包装袋内有塑料防潮雨布，防潮雨布应粘贴或缝扎牢固，包装袋必须有相应的产品名称，生产日期，并且包装完整、无破损；

2.3 外观质量标准：无受潮结块，无异物，色泽均匀，无明显差异，粒度均匀，粉末少；

2.4 每批次到货，产品应提供相应质保书；

2.5 产品保质期：6个月；

2.6 根据产品的使用情况，乙方应进行技术分析及产品质量和工艺措施的持续改进。

3、考核条款

3.1 在正常的使用、操作条件下，经双方确认因乙方产品质量问题导致发生的生产及各类事故，由乙方赔偿事故直接损失。

3.2 保护渣包装和外观质量不满足技术要求时，现场不得使用；保护渣使用性能不满足 2.1条款要求时，问题批次保护渣不得继续使用。乙方对其所供存在质量问题的保护渣无偿进行处理和更换。

4、其他

此规格书一式三份，甲乙双方各保留一份，一份作为相应采购合同附件，自签定之日生效。

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

炼轧厂                                     乙方：

代表：                                    代表：

日期：                                    日期：