不锈钢复合纤维水口密封垫圈采购技术规格书
甲方：酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司不锈钢分公司
乙方： 

甲乙双方应当就签订本技术规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。
1  现场使用基本条件

1.1 用于注流保护套管碗口部位的密封，每炉使用一个。
1.2 钢水温度最高1580℃，浇铸时间每炉最长70min。

2  乙方供货范围

    复合纤维水口密封垫圈。
3  技术要求

	化学成分
	物理性质

	Al2O3（%）
	Al2O3+SiO2（%）
	Fe2O3（%）
	长期使用温度（℃）
	极限使用温度（℃）
	导热系数（W/m·k）

	≥59
	≥99
	≤0.13
	1450
	1500
	0.24/1200℃


2）材质均匀，无结团，疏松等，致密度良好，耐火度满足现场使用要求。

3）尺寸满足现场要求。

4  技术服务

4.1 乙方应派专职人员做长期现场技术服务并跟踪其产品使用情况，对甲方人员的操作有权提出改进意见，甲方验证可行后应积极采纳。

4.2 根据产品的使用情况，乙方应进行技术分析及产品质量和工艺措施的持续改进。

4.3 乙方还将经常派技术专家来现场进行技术交流并同时提供国内国际相关的最新技术信息。

5  验收标准和方式
6.1 到货验收，产品应提供质保书一式三份，证明其符合产品技术规范。

6.2 产品在使用前，应对包装、产品标识、产品的外观缺陷等进行抽查验收，不应受潮或存在外观缺陷。

6  索赔条款

在正常的使用、操作条件下，经双方确认因乙方产品质量问题未达到产品技术要求，甲方将向乙方支付的货款中扣除相应违约金；导致发生生产及各类事故，乙方赔偿甲方事故直接损失。

6.1 乙方新到的货物，甲方抽检不能达到技术指标要求，判为不合格品的，将给予退货处理；如乙方不能及时提供合格的产品对甲方生产产生影响时，按照采购违约条款进行相应扣款。

6.2复合纤维水口密封垫圈使用过程出现异常或对生产产生影响时，乙方必须派技术人员到现场跟踪、指导。甲方根据实际情况停止使用要求乙方整改，如整改后还是不符合甲方要求，甲方有权停止使用同时解除合同。

7   其他

7.1 乙方进入酒钢厂区后，必须严格遵守（集团）公司及不锈钢分公司相关规定。

7.2本技术规格书解释权归甲方。

7.3本技术规格书作为相应采购合同附件。

7.4未尽事宜双方协商解决，协商不妥由（集团）公司相关部门裁决。

此技术规格书一式二份，甲乙双方各保留一份，与主体合同有效期一致。

甲方：酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司           乙方： 
不锈钢分公司

代表：                                      代表：

日期：                                      日期：

