附件一：

| 刚玉复合无缝钢管采购技术规格书审核会签单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 保障作业区 | 生产作业区/生产技术质量室 | 设备管理室 |
| 协理工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 责任工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 主任工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 备注 | 记录： |  |  |

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

刚玉复合无缝钢管采购技术规格书

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

乙方：

年  月  日

技 术 规 格 及 要 求

1.总则

1.1 本技术规格书适用于宏兴股份公司选矿厂矿浆输送管道系统所用刚玉复合无缝钢管。

1.2 供方提供的材料应是符合本技术规格书、适用于本工程刚玉复合无缝钢管与其关联材料要求。

1.3 本材料技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。供方应提供符合工业标准和本技术规格书要求的优质产品。

1.4 如果供方没有以书面形式对本技术规格书的条文提出异议.则意味着供方提供的材料完全符合本技术规格书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对技术规格书的意见和同技术规格书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.5 本技术规格书使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.6 本技术规格书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

l.7 本技术规格书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

1.8 供方应具有所供的材料在国内同等等级、同等规模、三年以上成功运行业绩以及工程安装指导和调试的资格和经验。

1.9 本技术规格书并未对一切技术细节做出规定，投标人应提供符合本技术部分的技术条件和满足招标人使用要求的优质产品。

2. 设计条件和环境条件

2.1地理位置

酒钢冶金厂区位于甘肃省嘉峪关市的东北部，兰新铁路东侧，东经98°17′、北纬39°47′。东临酒泉市，西临玉门市，南倚祁连山,与肃南峪固族自治县接壤，北与金塔县和内蒙古额济纳旗相连接。距嘉峪关市中心约2公里。

2.2环境条件

最高温度38.4℃，最低温度-31.6℃，夏季最高平均温度28.7℃，冬季最低平均温度-15.6℃，日最大温差14℃，年平均温度7.3℃，相对湿度46%，夏季平均湿度52%，冬季平均湿度55%，海拔高度 1623～1625m。

2.3使用环境

矿浆中含有浮选选别后残余的硫酸根、醋酸根等负离子以及胺类捕收剂、淀粉等残余药剂，致使矿浆PH值在7.8—8.5范围，具有一定的化学腐蚀性。管道使用地点为室外。

3. 采购物资名称、规格及数量

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刚玉复合无缝钢管 | Φ159×(10+4) 20+刚玉 | Kg | 2000 |  |

注：1.每根刚玉复合无缝钢管长度为6米。除非需方有特殊要求，供方应按照需要要求的单根长度进行供货。

2.上表中管材重量为参考数值，供方供货按照所需管材总长度数据为准。

4．材料制造标准

4.1.供方保证提供管道为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的。

4.2.刚玉复合无缝钢管制造按照YB/T176-2000行业标准，严格保障刚玉复合无缝钢管耐磨层厚度与制造质量。

4.3.刚玉复合无缝钢管内衬采用自蔓燃陶瓷层制作工艺，禁止使用贴片工艺，防止贴片脱落后造成管道堵塞等故障。

5.材料技术参数

5.1.供方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

5.2.供方提供的刚玉复合无缝钢管母材应为无缝钢管，材质为20#优质碳素结构钢,其厚度、质量、公差等级等符合相关国家或行业最新标准。内衬刚玉要求具有纯度高、耐磨性好、耐化学腐蚀性好、耐温性耐急热急冷性好等特点。

5.3.刚玉复合无缝钢管内衬刚玉原料中铝热剂配置的铁红必须采用三氧化二铝。

5.4.材料整体机械性能见下表：

| 刚玉层硬度HV(kgf/mm2) | 压溃强度（MPa） | 刚玉层密度（g/cm3） | 抗压强度（MPa） |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥1000 | ≥285 | ≥3.4 | ≥12000 |

5.5.管道材质

母管：20#优质碳素结构钢

耐磨内衬：刚玉（α—Al2O3）

内衬刚玉化学成分详见下表：

| 成分 | α—Al2O3（%） | R2O（%） | Fe2O3（%） | SiO2（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量 | ≥75 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤10 |

5.6.刚玉复合无缝钢管两端部须加工焊接坡口，深度与母材深度相同，坡度为45°。

5.7.管材两端合理位置焊接两个吊装耳，以便吊运安装。吊装耳强度应能足够承受自身重力，因吊装耳焊接质量问题而导致吊装过程中管道脱落事故，责任全部由供方承担。

5.8.管材内表面粗糙度须不大于Ra12.5,应优于任何金属管道，以降低输送阻力。

5.9.刚玉复合无缝钢管耐磨层与母材应形成牢固的结合，刚玉层与钢管连接不允许有气泡、气孔、夹渣、蜂窝等质量问题，刚玉层不允许有裂纹、剥落等质量问题，内衬刚玉表面应可见清晰的刚玉结晶体。

5.10.管道安装于室外，应适应嘉峪关各种极端气候条件。

5.11.管道长度和直线度误差分别应不大于1‰、3‰，管道端面与管道中心线垂直度偏差不大于1.0mm。

5.12.内衬刚玉层在长度方向不均匀公差不大于0.4mm/m；在圆截面上内径向不均匀公差为（-0.5—-0.1mm）。

5.13.管道内衬耐磨层应厚度均匀，其偏差为：+0.5mm—+0.0mm，不允许有制造负公差。管道耐磨层厚度不允许小于规定要求，成品内表面应光滑美观。

6.其它要求

6.1.刚玉复合无缝钢管在装运前，应对管内外进行全面清理，清除所有污垢、锈物、油脂及其它杂物。

6.2.刚玉复合无缝钢管外表面进行喷砂除锈处理，除锈后立即刷防锈漆两道、底漆一道、面漆两道，漆膜总厚度不小于100μm，外表面颜色需按照需方要求着色。

6.3.钢管两端应用草绳包裹完好，防止运输过程中振动挤压造成耐磨层破坏脱落。

6.4.管道出厂前应做1.25倍工作压力水强度试验，保证10min无泄漏为合格。到现场安装后，施工方也做1.25倍工作压力水强度试验，在非施工方焊接位置出现泄漏，则要求供货方无条件更换不合格管材。

6.5.管材表面应标明管件规格型号及生产厂家（字体颜色为黑色）。

6.6产品出厂前应严格检查其数量是否符合采购合同要求，产品质量符合国家及行业相关标准。

6.7管道到货后，双方共同进行质量验收，并抽样，样品送至具有CMA资质认证证书和CNAS认可证书的检验检测机构进行指标检测，样品指标的检测费、邮寄等费用均包含在乙方供货合同费用中。检测指标不符合本协议要求的均属于不合格品，并由乙方无偿退换，且由乙方承担因此给甲方造成的损失。

6.8产品质量保证期为上线使用后12个月，质保期内如出现开裂、磨损漏矿等质量缺陷，供方应在接到需方通知后一周内及时免费提供替换管道，所造成的损失，由供方赔偿。不合格产品，按总量比例扣除质保金。

7.供货范围：

刚玉复合无缝钢管（数据依据采购合同）

产品说明书、合格证、质量保证书、耐磨层材质检验报告等

管道试压检验报告材料。产品使用质量保证书等。

8.制造、检验标准

8.1管道应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求, 除非另有特别说明，将包括在投标期内有效的任何修正和补充。

8.2除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准（GB）或行业标准。

8.3供方提供的管道必须符合以下标准

所有材料的制造、检验及验收应遵循最新版本的标准和规范以及相关的工程文件要求,但不仅局限于此。

⑴ 材料标准：Q/LK231-85《优质炭素结构钢》，Q/LK232-85《合金结构钢》，Q/LK234-85《不锈耐酸钢、耐热钢》,GB976-67《炭素钢铸件》,Q/ZB66-73《合金铸件》,GB979-67《灰铁铸件》, ASTM A216/A216M-2014《合金钢铸件》；

⑵ 通用技术要求：JB/ZQ4000.2-86《切削加工通用技术要求》；JB/ZQ4000.3-86《焊接件通用技术要求》；JB/ZQ4000.4-86《火焰切割件通用技术要求》JB/ZQ4000.10-86《涂装通用技术条件》；JB/ZQ44286-86《包装通用技术条件》；

⑶ 焊接技术标准：GB986《埋弧焊焊接接头的基本形式及尺寸》；GB965《手工电弧焊焊接接头的基本形式及尺寸》；

⑷ 涂装技术标准：GB8933《涂装前钢材表面锈蚀和除锈等级》；

⑸探伤标准：GB11345-89《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果等级》；  GB3323-87《钢溶化焊对接接头X射线照相和质量等级》；  GB/T2970-91《材质超声波探伤标准》。

8.4供方应执行本技术文件所列标准。有不一致时，按较高标准执行。如果本技术规范有与上述规程、规范和标准明显抵触的条文，供方应及时通告需方进行书面解决。

8.5从合同签订之日至供方开始制造之日的这段时期内，需方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的补充要求，供方应遵守这些要求。且不论需方知道与否，供方有责任及时书面通知需方有关规程、规范和标准发生的变化。

9.到货时间及地点

9.1交货时间: 2025年11月30日前

9.2交货地点: 依据商务采购合同

10.其它

10.1本技术规格书作为采购合同附件，双方代表签字（盖章）后与合同具有同等法律效力；

10.2本技术规格书一式三份，甲方二份，乙方一份；

10.3未尽事宜，由甲、乙双方交流协商解决。

10.4本规格书内容经由甲乙双方于   年  月  日 时至时通过    方式商定。

10.5甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

10.6 若          单位不中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

甲方（签章）：                          乙方：（签章）

年       月      日                      年       月        日