附件一：

| 钢衬弯头\90° R=457 DN325Ⅱ 8+12 对焊 20#+BTMCr15采购技术规格书审核会签单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 保障作业区 | 生产技术质量室 | 设备管理室 |
| 协理工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 责任工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 主任工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 备注 | 记录： |  |  |

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

钢衬弯头\90° R=457 DN325Ⅱ 8+12 对焊 20#+BTMCr15

采购技术规格书

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

乙方：

年  月  日

技 术 规 格 及 要 求

1.总则

1.1 本技术规格书技术部分适用于宏兴股份公司选矿厂矿浆输送管道系统。

1.2 供方提供的材料应是符合本技术规格书、适用于双金属无缝钢管与其关联材料要求。

1.3 本材料技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。供方应提供符合工业标准和本协议要求的优质产品。

1.4 如果供方没有以书面形式对本技术规格书的条文提出异议.则意味着供方提供的材料完全符合本技术规格书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对技术规格书的意见和同技术规格书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.5 本技术规格书使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.6 本技术规格书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

l.7 本技术规格书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

1.8 供方应具有所供的材料在国内同等等级、同等规模、三年以上成功运行业绩以及工程安装指导和调试的资格和经验。

1.9 本技术部分并未对一切技术细节做出规定，投标人应提供符合本技术部分的技术条件和满足招标人使用要求的优质产品。

2. 设计条件和环境条件

2.1地理位置

酒钢冶金厂区位于甘肃省嘉峪关市的东北部，兰新铁路东侧，东经98°17′、北纬39°47′。东临酒泉市，西临玉门市，南倚祁连山,与肃南峪固族自治县接壤，北与金塔县和内蒙古额济纳旗相连接。距嘉峪关市中心约2公里。

2.2环境条件

最高温度38.4℃，最低温度-31.6℃，夏季最高平均温度28.7℃，冬季最低平均温度-15.6℃，日最大温差14℃，年平均温度7.3℃，相对湿度46%，夏季平均湿度52%，冬季平均湿度55%，海拔高度           1623～1625m。

2.3使用环境

矿浆中含有浮选选别后残余的硫酸根、醋酸根等负离子以及胺类捕收剂、淀粉等残余药剂，致使矿浆PH值在7.8—8.5范围，具有一定的化学腐蚀性。弯头使用地点为室外。

3. 采购物资名称、规格及数量

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢衬弯头 | 90° R=457 DN325Ⅱ 8+12 对焊 20#+BTMCr15 | JM | 10 |  |

4．材料制造标准

4.1.供方保证提供弯头为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的。

4.2钢衬弯头内表面应平整、光滑、密实，无毛刺、毛边、粘砂、凹凸和夹渣，无裂纹、疏松、冷隔、气孔、鼓胀、流淌和剥落等缺陷。 耐磨管道外表面应平整、光洁，防腐涂层均匀、牢固，无气泡或漆块堆积。

5.材料技术参数

5.1供方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

5.2供方提供的钢衬弯头其性能应符合GB/T 3091 、GB/T 8162 、GB/T 8163或 SY/T 5037 的要求。钢衬弯头化学成分应符合DL/T 680-2015技术标准要求。其厚度、质量、公差等级等符合相关国家或行业最新标准。内衬体积密度试验按GB/T 2997规定的方法进行。耐磨性试验按GB/T 18301规定的方法进行。内衬耐磨性好、耐化学腐蚀性好、耐温性耐急热急冷性好等特点。

5.3复合耐磨管道性能及化学成分要求见下表：

| 体积密度kg/m³ | 耐磨性cm3 | 表面硬度HRC | 化学成分（%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥2700 | ≤6 | ≥58 | Cr：14-18 | Ni≤2.5 | Si≤1.2 |

5.4钢衬弯头两端部须加工焊接坡口，深度与母材深度相同，坡度为45°。

5.5钢衬弯头合理位置焊接吊装耳，以便吊运安装。吊装耳强度应能足够承受自身重力，因吊装耳焊接质量问题而导致吊装过程中管道脱落事故，责任全部由供方承担。

5.6钢衬弯头内表面粗糙度须不大于Ra12.5,应优于任何金属管道，以降低输送阻力。

5.7钢衬弯头耐磨层与母材应形成牢固的结合，耐磨层与钢管连接不允许有气泡、气孔、夹渣、蜂窝等质量问题，耐磨层不允许有裂纹、剥落等质量问题。

5.8钢衬弯头安装于室外，应适应嘉峪关各种极端气候条件。

5.9管道内衬耐磨层应厚度均匀，其偏差为：+0.5mm—+0.0mm，不允许有制造负公差。钢衬弯头耐磨层厚度不允许小于规定要求，成品内表面应光滑美观。

6.其它要求

6.1.钢衬弯头在装运前，应对管内外进行全面清理，清除所有污垢、锈物、油脂及其它杂物。

6.2.钢衬弯头外表面进行喷砂除锈处理，除锈后立即刷防锈漆两道、底漆一道、面漆两道，漆膜总厚度不小于100μm，外表面颜色需按照需方要求着色。

6.3.钢衬弯头两端用衬垫物包裹完好，防止运输过程中振动挤压造成耐磨层破坏脱落。

6.4.钢衬弯头出厂前应做1.25倍工作压力水强度试验，保证10min无泄漏为合格。到现场安装后，施工方也做1.25倍工作压力水强度试验，在非施工方焊接位置出现泄漏，则要求供货方无条件更换不合格管材。

6.5.钢衬弯头表面应标明管件规格型号及生产厂家（字体颜色为白色）。

6.6产品出厂前应严格检查其数量是否符合采购合同要求，产品质量符合国家及行业相关标准。

6.7钢衬弯头指标不符合本技术规格书要求的均属于不合格品，并由乙方无偿退换，且由乙方承担因此给甲方造成的损失。

6.8产品质量保证期为上线使用后12个月，质保期内如出现开裂、磨损漏矿等质量缺陷，供方应在接到需方通知后一周内及时免费提供替换管道，所造成的损失，由供方赔偿。不合格产品，按总量比例扣除质保金。

7.供货范围：

7.1钢衬弯头（数据依据采购合同）

7.2产品说明书、合格证、质量保证书、耐磨层材质检验报告等

7.3钢衬弯头试压检验报告材料。产品使用质量保证书等。

8.到货时间及地点

8.1交货时间: 2025年11月30日前

8.2交货地点: 依据商务采购合同

9.其它要求

9.1本技术规格书作为商务合同的附件与合同具有同等法律效力，双方代表签字生效。

9.2本技术规格书一式三份，需方二份、供方一份。

9.3本技术规格书仅提供有限的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准的详细条文，供方的产品应保证符合有关国家、行业技术规范和标准以及需方提供的技术资料的要求。

9.4本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

9.5供方提供的材料必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

9.6供方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

9.7供方须对本系统设计的完整性、合理性和质量安全负全部责任。

9.8供方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与需方无关。

9.9供方在投标时要明确材料的质量保证期限。

9.10供方在投标时要提供详细的材料清单。

9.11其它未尽事宜，双方协商解决。

9.12本技术规格书内容经由甲乙双方于     年  月  日   时至  时通过       方式商定。

9.13甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

9.14若          单位不中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

甲方（签章）：                          乙方：（签章）

年       月      日                      年       月        日