嘉峪关宏晟电热公司铝电保障作业区

（陶瓷复合无缝钢管\Φ108×(8+5) Q345B+陶瓷 GB/T97116000 ）

技术规格书

甲  方：嘉峪关宏晟电热有限责任公司

乙  方：

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

嘉峪关宏晟电热有限责任公司铝电保障作业区（以下称甲方）与

（以下称乙方）就 甲方陶瓷复合无缝钢管\Φ108×(8+5) Q345B+陶瓷 GB/T97116000的采购经双方协商，达成如下采购技术规格：

附件一  总则

本技术协议作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

- 本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

- 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

- 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

- 乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

- 乙方须对本设备系统设计的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证管道设计满足省煤器输灰系统工艺要求。

- 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

附件二    制造要求

2.1内衬陶瓷弯管

管件结构温度：-20℃-500℃

内衬陶瓷材质：Al2O3含量大于90%

内衬陶瓷厚度：5mm保证正偏差

外部管道材质：Q345B

外部管道厚度：8mm保证正偏差

管道结构设计压力：1.0MPa

弯管连接方式：DN100、八孔活动法兰连接

内衬陶瓷连接方式：氧化铝整体环绕烧结

2.2其他要求：在直管段接头制作加装活动法兰，管道每节长度6米。

2.3其他要求：管道每节长度6米，中间不允许有焊接口。

2.3内衬陶瓷弯管工艺技术条件：

| 内衬陶瓷弯管 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 内衬陶瓷弯管规格： | DN108 基材厚度8mm 复材厚度5mm |  |
| 内衬陶瓷材质 | Al2O3 |  |
| 输送介质 | 0.01-2mm粗灰 |  |
| 外部管道材质 | Q345QB |  |
| 连接方式 | 法兰连接 |  |

2.4执行的中华人民共和国国家标准

DL/T680-1999     耐磨管道技术条件

QB223-84-96      钢铁及合金化学分析方法

GB/T3850-83      致密烧结金属材料与硬度合金密度测定方法

B/ZQ4000.3-86    焊接件通用技术要求

GB/T13298-91     金属显微组织试验方法

GB2012-88        钢管的验收、包装、标志和质量证明书

DL/T5072-1997     火力发电厂保温油漆设计规程

附件三    系统设施供货范围

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料 | 总质量（kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |
| 1 | 70306713 | 陶瓷复合无缝钢管\Φ108×(8+5) Q345B+陶瓷 GB/T97116000 | 3000KG | 内衬磨耐冲刷陶瓷 |  |  |

技术要求

1、内衬陶瓷必须与外部管道衔接牢固、密集，无明显缝隙。

2、易焊接：陶瓷复合管要求能够通过外部焊接管管达到连接的目的。

3、内衬陶瓷必须为整体氧化铝整体环绕烧结，不能以贴片形式镶接。

4、耐热性能优异，能耐温500℃以上，可在-20℃-500℃范围内长期工作。

附加说明

所有设备应正确设计和制造，以保证安全和经济运行，满足所有工况下的功能而不致有过度的磨损和其他运行问题。设备必需是全新的并有可靠的设计。

设备部件的制造过程应是高技术的，加工准确并有良好工艺和精度。易于磨损或需要调整、更换的部件应能比较方便的拆卸、更换。安装或维修时便于起吊或搬运的措施，如吊耳、环形螺栓等应安装在所有的重型部件上。

所有的材料应符合有关规范的要求，并应是新的优质的，尽量使维修工作降至最少。铸件和锻件应符合各自的材料规范，无裂纹和缺陷。

在设备制造过程中必须实施严格质量管理，包括必要的处理, 检验和弯管应有良好的通用性、互换性。

在质量保证期内乙方有义务对其所供应的备件存在的质量问题无偿进行处理或更换。

附件四 提供资料

4.1甲方在中标后向乙方提以下资料：

4.2乙方在中标后将正确的纸版和电子版如下资料提供给甲方：

4.2.1	外购件明细表

4.2.2	备件明细表

4.2.3	各部分总图、装配图及零件图

4.3提供出厂最终资料

4.4邮寄地址：甘肃省嘉峪关市宏晟电热公司

甲方邮寄信息：

邮政编码：735100

收件人： 郑重

电子邮箱：zhengzhong@jiugang.com

附件五 售后服务

5.1 乙方在投标时应详细说明所愿意承诺的售后服务项目和内容。这些承诺将与本技术规范书具有同等效力。

5.2 以下售后服务是最低的要求：

5.2.1在产品质保期内设计、制造等质量问题由乙方负责无偿更换。

5.2.2在合同产品的保质期内，对非乙方责任造成的设备损坏，乙方应提供修理服务；如属设备设计或制造缺陷引起的损坏，乙方应为甲方及时修理，并承担全部费用。今后设备运行阶段的售后服务，24小时内应有答复，48小时内至少应有处理意见。

5.2.3自货到现场之日起计算12个月。在质保期内如因产品质量问题出现故障，供方将无偿维修或更换损坏的元件，配件等，使备件能正常工作。

5.2.4质保期内，卖方负责免费更换发生故障的或有缺陷的部件和设备。用来更换的设备和部件也应是全新的。

附件六  交货时间及地点

6.1交货时间：2026年2月1日前

6.2交货地点：甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区宏晟电热公司铝电保障作业区库房

附件七   其他

7.1本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

- 7.2若                公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

- 7.3本协议内容经由甲乙双方与   年  月  日  时-  时通过        方式商定。

- 7.4甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

甲方：	                    乙方：

甲方签字盖章：	                      乙方签字盖章：

电话：                            电话：

年   月   日	                   年   月   日