甘肃东兴嘉宇新材料有限公司

石墨乳采购技术协议

技术协议编号：

甲方：甘肃东兴嘉宇新材料有限公司

乙方：

- 1 概述

甲方向乙方采购的石墨乳事宜中有关物资的供货要求、技术标准等都已进行了充分讨论，经双方友好协商达成如下协议。

2 技术依据及说明

以甲方提供的订货计划及有关技术要求与检验为依据，技术协议书确定了该批石墨乳制造、主要技术参数、甲方检验内容、乙方须提交质量资料及包装、运输、贮藏，使用全过程的技术和质量管理要求。本技术协议作为主合同的技术定义部分，与主合同具有同样的法律效力，它随主合同的生效一同生效。

3 型号及技术要求

名称：铝及铝合金铸轧用石墨乳

3.1   技术要求

| 平均颗粒尺寸μm | 90%的颗粒尺寸μm | 最大颗粒尺寸μm | 固体含量wt% | PH值 | 布氏粘度cp | 沉淀物 | 扩散能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤1.5 | 0.5-1.5 | ≤2 | 22-25 | 9-10 | 50-100 | 无 | 良好 |

3.2   产品特点

产品易于使用；高稀释比下产生光滑、附着力强、致密的涂层；极细的石墨微粒非常均匀地悬浮在水中；防止铝液附到铸轧机辊子上；可实现更高速铸轧，达到更高的生产率；与其它产品相比，稀释比高；有效的改善铸轧产品的质量。

4 试验方法与检验规则

4.1 所有石墨乳进厂必须附有产品合格证和产品质量证明书，否则仓库要拒收。

4.2 进入公司的铸轧用石墨乳每批进行检验，每车次组为一批。

4.3 每批铸轧用石墨乳均需进行封装质量的逐一检查。

4.4 由于石墨乳某些特性指标，需方不能通过理化指标进行衡量，需在需方使用过程中进行验证；若需方在按照固有工艺条件下使用，使用过程中出现问题时，按照不合格品处理。

4.5 检验结果与本标准及订货合同的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，供需双方应在需方共同进行仲裁取样。

5 质量异议处理

5.1 发生不合格产品，甲方向乙方反馈，后甲方与乙方通过确认及协商退货或折让方案。

5.2 乙方在接到甲方提出的不良反馈时，乙方应在3个工作日内作书面应答及解决方案。如有必要，乙方应在3个工作日内到达甲方现场配合处理；双方经协商，对不良产品作出处理后，两方应对退货或折让结果进行书面确认。

5.3 所有质量异议的数量及赔偿事项均由甲方和乙方主导推进。赔偿方案确定后，按赔偿流程乙方赔付给甲方。

6 商业技术秘密

本协议任何一方均不得在协议期限前、协议期限内及协议期限届满后的一年以内（技术方面内容为从协议签订之日起3年）以任何形式披露或泄露另一方的商业技术秘密，包含甲乙双方生产工艺参数、购买数量、购买费用、购买周期等信息；若因披露或泄露另一方的商业秘密而造成该方利益损失的，违约方应承担相应的损害赔偿责任。

7 其他事项

7.1 产品不合格无法使用的将以退货处理，此后将不再纳入合格供应商；

7.2 本协议经双方委托代理人签字并加盖合同专用章后作为产品采购合同的附件，与产品采购合同同时生效。

7.3 本协议条款不允许有任何涂改，如果涂改的，涂改部分无效。

7.4 本技术规格书一式两份，甲乙双方各执一份。自双方单位签字之日起生效。若乙方未中标，则本规格书自动失效，甲乙双方互不承担任何责任。7.5 本技术规格书有效期两年。

| - 甲方 | - 乙方 |
| --- | --- |
| - 单位名称（章）： - 甘肃东兴嘉宇新材料有限公司 | - 单位名称（章）： |
| - 技术代表人： | - 技术代表人： |
| - 联系电话：0937-67122080 | - 联系电话： |
| - 日期： 年 月 日 | - 日期： 年 月 日 |