活性炭技术指标如下：

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原材质 | 果壳 |
| 2 | 粒度 目 | 180—200 |
| 3 | 亚甲基兰 m1/0.1g≥ | 15 |
| 4 | 水分≤ | 10 |
| 5 | pH值 | 5—7 |
| 6 | 灰分含量 %≤ | 3 |
| 7 | 铁含量 %≤ | 0.05 |