甘肃东兴嘉信新材料有限公司

陶瓷过滤板采购

技

术

规

格

书

甲方：甘肃东兴嘉信新材料有限公司

乙方：

**一、技术依据及说明**

以甲方提供的订货计划及检验依据。技术规格书确定了该批陶瓷过滤板的主要技术参数、甲方检验内容、乙方须提交质量资料及包装、运输、贮藏。本技术规格作为主合同的技术定义部分，与主合同具有同样的法律效力，随主合同的生效一同生效。

**二、产品质量要求**

1、外观：白色，整体无明显色差，表面异色不大于 5cm² ；表面死孔尺寸≤15mm,且 50mm 内少于 2 个，单面死孔尺寸＞5mm，不得多余 3 处；表面缺坑尺寸≤10mm，且 50mm 内少于 2 个，单面缺坑尺寸＞ 5mm，不得多于 3 处；

2、尺寸：584×584×50mm；660×660×50mm

过滤目数：30目、40目、50目、60目、70目；

a、边长：实测值-名义值≤±3mm；

b、对角线差：过滤板大面对角线偏差，小于名义边长的 1%；

c、厚度：50±3mm；

d、表面弯曲度：小于 3mm；侧面弯曲度：小于 3mm；

e、倒角：17.5±1.5°；

3、粘边质量：密封边与产品上表面齐平，凸起、凹陷均≤2mm

若乙方未中标，则本规格书自动失效，甲乙双方互不承担任何责任。

**三、其他约定事项：**

3.1本规范书一式四份，甲方三份，乙方一份。

3.2此协议具有同等法律效力，但若乙方不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。本技术规格书为附生效条件的合同，以主合同的生效为前提条件。

3.3本协议内容经由甲乙双方于 于 年 月 日 时通过 方式商定。

 3.4甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

甲方：甘肃东兴嘉信新材料有限公司 乙方：

代表人： 代表人：

日 期： 日 期：