碳钢薄板厂高铬引流砂（自开率≥99.40%）技术规格书

本着平等互利的原则，经甲乙双方充分共同协商，乙方供给甲方的钢包用普通引流砂以下技术要求执行：

1  碳钢薄板厂冶炼基本条件

1.1 生产钢种：常规中厚板、方坯以及薄板坯碳钢系列钢种。

1.2 钢包公称容量：120吨。

1.3 转炉出钢温度：最高1710℃；最低1630℃。

1.4 从出钢到浇注平均压钢时间 最大:1.5小时   最小：1小时，平均：1.25小时。

2  乙方供货范围

LF钢包用引流砂

3  技术要求

3.1 引流砂应具有较高的耐火度、流动性和较好的高温开浇性能，干燥，粒度均匀，满足免烘烤条件。

3.2  理化指标应满足以下技术要求：

| SiO2 | Cr2O3 | 粒度（0.5~1mm） |
| --- | --- | --- |
| ≤25 | ≥30 | ≥90 |

3.3包装、标志、运输要求符合国家标准GB/T 15545-1995。

4  技术服务

4.1 乙方应派专职人员定期跟踪其产品使用情况，对甲方钢包处理情况和加砂人员的操作有权提出改进意见，甲方验证可行后应积极采纳。

4.2 根据产品的使用情况，乙方应进行技术分析及产品质量和工艺措施的持续改进。

4.3 乙方还将经常派技术专家来现场进行技术交流并同时提供国内国际相关的最新技术信息。

- 产品保证值

5.1 在正常的生产操作下，乙方提供的引流砂自开率≥99.40%。（月统计，自开率小数点后四舍五入保留一位，以甲方实际统计为准，自开率%=全月自开炉数/全月普通钢种浇注炉数*100%）

5.2 产品保质期：一年

6  验收标准和方式

6.1 到货验收，产品应提供质保书一式三份，证明其符合产品技术规范。

6.2 产品在使用前，应对引流砂的包装、产品标识、产品的外观颜色、粒度等进行检查验收，不应受潮、结块以及混入外来夹杂物。

6.3 每小袋单重10.0kg（大袋单重1000kg），大、小包装袋内均有防雨防潮措施。

6.4吨袋上标识清楚名称、引流砂种类、生产日期、生产单位名称；吨袋吊带上注明编织袋的生产日期（有效期）、额定承重量，悬挂检验合格证,吨袋应符合GB/T 10454-2000的标准。

7  索赔条款

在正常的使用、操作条件下，经双方确认因乙方产品质量问题未达到产品保证值，必须在乙方货款中扣除；导致发生生产及各类事故，乙方赔偿事故直接损失。

7.1 如乙方引流砂现场使用连续出现不自开停用的，判为不合格品的，给予退货处理。

7.2 乙方新到一批货，由甲、乙双方取样送检，抽检理化指标不能达到技术指标要求，再次取样进行复检，如果复检仍不合格，判为不合格品，如果复检合格，由甲方对该批次引流砂跟踪检查使用效果，如乙方未参与取样送检，应书面告知甲方，并对甲方取样送检结果认可。

7.3 由于引流砂质量问题未达到保证值，连续2个批次引流砂自开率低于99.40%，甲方有权将不达标供货厂家确定为不合格供方，取消后续招标的投标资格，投标资格需通过试验合格后重新获得。

7.4凡是判为不合格品的引流砂，供货厂家应在60天内将不合格品全部从储运耐火库清出，逾期不能完成清库的，禁止发货，如乙方不能及时提供合格的引流砂而甲方为保证生产被迫使用此批不合格的引流砂时，应先扣除使用此批不合格引流砂总量的20%。

7.3考核条款：

7.3.1由于包装袋质量问题，吊运过程出现吊装带断裂，考核5000元/次；

7.3.2间断出现不自开的，考核500元/炉次，当班（8小时）内同一供货厂家连续出现2炉（含）及以上不自开，考核1000元/炉次；

7.3.3包装袋（吨袋）内没有防潮措施，考核2000元/每袋；

7.3.4引流砂包装袋内检查有破布、玻璃等杂物，考核2000元/次；

7.3.5引流砂检查有受潮的，考核1000元/小包；

7.3.6 由于大包不自开烧氧造成的铸机降拉速，考核500元/次；

7.3.7 由于大包不自开烧氧造成的铸机推迟开浇，考核2000元/次；

7.3.8由于大包不自开烧氧造成的铸机停断浇事故，考核5000元/次；

8   结算方式

8.1  引流砂结算方式以每月酒钢储运部耐材库实际出库量结算，并按照大包自开指标月完成率进行结算。具体结算值按照以下标准执行：

8.1.1月自开率≥99.40%时，按储运部耐材库实际出库量全额结算。

8.1.2月自开率在99.30%～99.00%之间时，按每降0.05%扣规定的百分数来结算。下表为月自开率在99.40%～99.00%之间对应的结算百分数：

| 月自开率 | 99.40% | 99.30% | 99.25% | 99.20% | 99.15% | 99.10% | 99.05 | 99.00 | ＜99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结算出库量的 | 100% | 80% | 60% | 50% | 40% | 30% | 25% | 20% | 10% |

8.1.3月自开率＜99%时，扣除月出库量的90%。

8.1.4月自开率指标统计按照四舍五入原则，保留百分比小数位2位数。

8.1.5月自开率指标达到99.50%，当月考核予以全部减免。

8.2  甲方月实际指标在当月结产日前，由精炼作业区统计月实际指标并上报生产设备科进行结算。

8.3涉及考核条款列举内容的考核，按照合同价格折算后，每月从出库量中扣除。

9   其他

9.1 乙方进入酒钢厂区后，必须严格遵守（集团）公司及宏兴股份公司碳钢薄板厂相关规定。

9.2本标准解释权归甲方。

9.3本标准作为相应采购合同附件。

9.4未尽事宜双方协商解决，协商不妥由（集团）公司相关部门裁决。

此协议一式三份，甲乙双方各保留一份，一份作为相应采购合同附件，自签定之日生效。

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司      乙方：

碳钢薄板厂

代表:                                        代表：

日期：                                      日期：