炼轧厂硅钙线技术规格书(第一版)

协议编号：LZ-LG-JSXY-LG016
本着平等互利的原则，经甲乙双方充分协商，对乙方供给甲方的硅钙线达成如下协议：

1 适用条件

适用炼轧厂60 吨转炉、精炼炉冶炼过程钙处理，改善钢水可浇性；钢水温度：1500℃-1650℃，钢水中[O]含量＜1000ppm。

2 技术要求

2.1 具体理化指标参照下表：

	名称
	物化指标

	硅钙线
	Ca
	Al
	S
	P
	Fe
	C
	Si
	H2O

	
	28≤Ca≤31%
	≤1.8%
	≤0.06%
	≤0.04%
	≤4.5%
	≤0.8%
	55≤Si≤65%
	≤1%


2.2 硅钙线回收率≥22%。

2.3 芯粉重量要求≥210g/m。

2.4 硅钙线包装：合金线必须附带有相应的产品名称、产品厂家、生产日期批号、产品用途、类别、主要理化参数，合金线外层必须有防潮保护层并包装密封良好。

2.5 外观质量标准：合金线线架无变形开焊；拆封前合金线线卷绑扎牢固无松动，线圈头尾清晰无其他断线，无明显生锈、包裹铁皮开裂等异常情况。

2.4 使用过程中无频繁卡线、断线情况。
2.5 每批次到货，产品应提供相应质保书。

2.6 产品保质期：一年。

2.7 根据产品的使用情况，乙方应进行技术分析及产品质量和工艺措施的持续改进。

3 考核条款

3.1 在正常的使用、操作条件下，经双方确认因乙方产品质量问题导致发生生产及各类事故，乙方赔偿事故直接损失。

3.2 结算时直接按照下述指标检验结果所落在区间对应加减价计算。
	硅钙线
	收得率
	收得率＝22%
	
	基准指标
	

	
	
	收得率＞22%
	+0.5%
	加价（基价/1000）×2.7元 /吨
	

	
	
	收得率＜22%
	-0.5%
	减价（基价/1000）×3.5元 /吨
	

	
	
	收得率＜16%
	-0.5%
	减价（基价/1000）×5.0元 /吨
	合同基价下调40%，再按质论价

	
	Ca
	28-31%
	质量基准指标
	

	
	
	＞31%
	超标
	非计价条款
	

	
	
	＜28%
	-1%
	降价20元/吨
	

	
	Al
	≤1.8%
	
	基准指标
	

	
	
	＞1.8%
	+0.1%
	降价20元/吨
	

	
	P
	≤0.04%
	
	基准指标
	

	
	
	＞0.04%
	+0.01%
	降价50元/吨
	

	
	
	＞0.08%
	+0.01%
	降价80元/吨
	

	
	S
	≤0.06%
	
	基准指标
	

	
	
	＞0.06%
	+0.01%
	降价50元/吨
	

	
	
	＞0.1%
	+0.01%
	降价80元/吨
	改非品种钢用

	
	Fe
	≤4.5%
	
	基准指标
	

	
	
	＞4.5%
	+0.1%
	非计价条款
	

	
	C
	≤0.8%
	
	基准指标
	

	
	
	＞0.8%
	+0.1%
	降价80元/吨
	改非品种钢用

	
	Si
	55-65%
	
	基准指标
	

	
	
	＞65%
	超标
	非计价条款
	

	
	
	＜55%
	-1%
	按每吨（基准价/50）×0.5元/吨降价
	

	
	芯粉重量
	芯粉重≥210g/m（不锈钢用芯粉重≥230g/m）
	
	基准指标
	

	
	
	芯粉重＜210g/m
	每低5克/米
	降价200元/吨
	

	
	水分
	≤0.5%
	基准指标
	
	

	
	
	＞0.5%
	退货
	
	


4 其他

此协议一式三份，甲乙双方各保留一份，一份作为相应采购合同附件，自签定之日生效。

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司    乙方：
炼轧厂

代表：                                    代表：

日期：                                    日期：
