宏博新材料公司硅锰水洗铁技术规格书（第一版）

本着平等互利的原则，经甲乙双方充分协商，对乙方供给甲方的硅锰水洗铁达成如下协议：

1 宏博新材料公司冶炼基本条件

1.1 生产钢种：常规方坯、板坯系列钢种。

1.2 转炉公称容量：100吨。

1.3 转炉出钢温度：最高1710℃；最低1500℃。

2 乙方供货范围

转炉用硅锰水洗铁

3 技术要求

2.1 硅锰水洗铁理化指标参照下表：

	参考化学成分/%

	元素
	Si
	S
	P
	Mn
	C

	硅锰水洗铁
	≥15
	≤0.1
	≤0.25
	≥60
	≤2.5


2.2 硅锰水洗铁包装：大包单重:1000±50kg/包，外部必须附带有相应的产品名称、产品厂家、使用厂家、生产日期批号、产品用途、类别，外包装必须具备防水防潮能力，封口机械线封，包带必须结实牢靠，便于吊装。

2.3 外观质量标准：包装袋无破损合金无外漏；无明显潮湿或含有其他杂物。

2.4 汽车运输时必须遮盖篷布。
2.5 每批次到货，产品应提供相应质保书。

2.6 产品保质期：一年。

2.7 根据产品的使用情况，乙方应进行技术分析及产品质量和工艺措施的持续改进。

3 考核条款

3.1 在正常的使用、操作条件下，经双方确认因乙方产品质量问题导致发生生产及各类事故，乙方赔偿事故直接损失。

3.2 结算时根据对乙方提供物料的抽检结果进行按质论价，具体按照下表指标检验结果所落在区间对应加减价计算。

	硅锰水洗铁
	Mn
	≥60%
	每升1%
	加价（基准价*1%）

	
	
	＜60%
	每降1%
	降价（基准价*2%）

	
	
	＜55%
	每降1%
	降价（基准价*3%）

	
	
	＜50%
	质量红线指标，退换货处理

	
	Si
	≥15%
	执行基价

	
	
	＜15%
	每降1%
	降价（基准价*1%）

	
	
	＜13%
	每降1%
	降价（基准价*2%）

	
	
	＜10%
	每降1%
	降价（基准价*3%）

	
	C
	≤2.5%
	执行基价

	
	
	＞2.5%
	每增0.1%
	降价（基准价*1%）

	
	
	＞3.0%
	每增0.1%
	降价（基准价*2%）

	
	P
	≤0.25%
	执行基价

	
	
	＞0.25%
	每增0.01%
	降价（基准价*1%）

	
	
	＞0.30%
	每增0.01%
	降价（基准价*2%）

	
	S
	≤0.1%
	执行基价

	
	
	＞0.1%
	每增0.01%
	降价（基准价*1%）


4 其他

1.本规格书内容经由甲乙双方于2026年  月   日通过电话及线上方式商定。

2.甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。
3.此协议一式三份，甲乙双方各保留一份，一份作为相应采购合同附件，自签定之日生效。

甲方：酒钢集团甘肃宏兴宏博新材料有限责任公司    乙方：


代表：                                    代表：

日期：                                    日期：
