酒钢集团东兴铝业嘉峪关分公司

2024年原辅材料外委检验项目

一、服务内容

供方按我方送检的原辅材料包括：氧化铝、氟化铝、阳极炭块、电解质、耐火材料等在供方工作地按照检测标准进行检验，并出具检验报告。

二、验收标准

按照氧化铝(GB/T 6609)、铝用炭素材料（YS/T 63）和铝及铝合金（GB/T 20975）等现行国家检测标准规范的规定，确保检测结果的真实性，公正性，完整性和权威性。

三、服务要求

（一）我方提供待检测的原辅材料样品，做好标识，保证样品完好的送达乙方所在地。

（二）送样时填写检验任务委托单，若开始试验后检测项目有所变更，须填写更改委托申请表，检测项目作相应调整。

（三）供方按照检测标准对我方所送样品进行检验，出具检验报告。

（四）供方对我方提供的样品及检验结果等进行保密，不得向任何第三方泄漏。