炼轧厂转炉出钢口塞技术协议(第一版)

协议编号：LZ-LG-JSXY-ZL006

本着平等互利的原则，经甲乙双方充分协商，对乙方供给甲方的出钢口塞达成如下协议：

1 适用条件

适用炼轧厂100吨转炉冶炼各钢种出钢过程挡渣工艺。出钢温度：1520℃-1750℃。

2 技术要求

2.1 在正常的生产操作下，乙方提供的出钢口塞无破损的情况，由于运输、装卸等原因导致破损的不得超过3%。

2.2 出钢口塞尺寸：顶×底×高=130mm×200mm×180mm。

2.3 出钢口塞采用整袋包装，大袋单重250-500kg，小袋包装（4-10个），大袋包装袋必须有相应的产品名称、生产日期、产品用途类别。

2.4 出钢口塞单重2.5-4kg、要求整体致密，底部有深度≥80mm，直径22mm的作业孔。

2.5 每批次到货，产品应提供相应质保书。

2.6 产品保质期：一年。

2.7 根据产品的使用情况，乙方应进行技术分析及产品质量和工艺措施的持续改进。

3 考核条款

3.1 在正常的使用、操作条件下，经双方确认因乙方产品质量问题导致发生生产及各类事故，乙方赔偿事故直接损失。

3.2 区域工程师或技师每周对出钢口塞破损率进行统计，出现破损的按照破损数量进行扣量，破损率达到3%以上，按照每增加1%，扣除费用200元等价进行扣量。

4 其他

此协议一式三份，甲乙双方各保留一份，一份作为相应采购合同附件，自签定之日生效。

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司    乙方：
炼轧厂

代表：                                    代表：

日期：                                    日期：