甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

钢衬弯头采购技术规格书

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂

乙方：

年   月   日

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设备设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂（以下称甲方）与                （以下称乙方）

就甲方钢衬弯头供货事宜经双方协商，达成如下技术协议：

附件一  总则

本技术协议作为甲方订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

1.1本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品；

1.2乙方提供的产品必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术；

1.3乙方提供的产品必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作；

1.4乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范；

1.5乙方须对钢衬弯头的完整性、合理性、技术研发和设计制造质量承担全部责任。保证其达到正常使用要求和酒钢选矿生产工艺要求与指标；

1.6乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

1.7对于乙方提供的图纸和非标备件或设备，乙方必须全面了解和掌握甲方备件或设备性能、几何和安装尺寸、生产工况条件和环境，为甲方提供合格产品。乙方对于不掌握的因素必须到现场确认。

1.8乙方如果不是原设备制造生产单位，乙方提供的设备或备件应于甲方在线设备或备件具有完全互换性。如：设备或备件的几何尺寸、安装尺寸要与甲方在线设备或备件一样；提供的设备或备件的外形尺寸要符合甲方安装空间、符合国家标准规范和要求；提供的设备或备件材质要满足甲方使用环境、保障设备原有性能和使用周期。

1.9乙方资质：投标人必须具有行业主管部门认定的生产资格或相关经营资格；投标人应为设备或产品的生产商，不接受贸易商的投标。

附件二    制造要求

2.1 使用环境

2.1.1 环境条件

最高温度38.4℃，最低温度：-31.6℃，夏季最高平均温度：28.7℃，冬季最低平均温度：-15.6℃，日最大温差：14℃，年平均温度：7.3℃，相对湿度：46%，夏季平均湿度52%，冬季平均湿度：55%，海拔高度：1614～1620m。

2.1.2工况使用环境

2.1.2.1过滤机给矿管及滤液泵出口管，通过介质为矿浆（铁矿），矿浆浓度50%-70%

2.1.2.2用于选矿一选精矿过滤系统，工况环境具有酸碱腐蚀性，水质pH值介于6.94～9.46之间，含有胺类捕收剂、淀粉、氢氧化钠等浮选残余化学药剂。

2.2 制造标准

2.2.1 依据供货厂家相关制造标准（企标）、技术要求及加工工艺

GB /T 8263-2010 《抗磨白口铸铁件》

2.3 相关技术要求

2.3.1 相关参数及要求

1.连接方式：对焊；采用焊接方式与管道连接，适用于高压、大管径工况

2.公称压力：1.6MPa

3.角度/曲率：90°、R=1.5D，弯头角度为90°，曲率半径是管径的1.5倍（长半径弯头，流体阻力较小）

4.公称直径：

4.1、公称直径200mm，

4.2、DN100Ⅱ

4.3、DN150Ⅱ

4.4、DN125Ⅱ

5. 厚度结构：外层基材厚度8mm，内层衬层厚度12mm

外层基材厚度6mm，内层衬层厚度12mm

外层基材厚度6mm，内层衬层厚度10mm

6各件弯头两端均应加工制作坡口不小于10mm，弯头外弧质心处应焊接吊耳，以便于吊装。

2.3.2工艺指标要求

2.4设备的验收：

2.4.1、出厂检验：乙方在发货前，应对货物量、规格、性能、数量等进行全面检验，并出具装箱单、产品合格证。

2.4.2、到货验收：由甲方的有关检验部门按产品标准及技术协议内容求，在设备到达酒钢储运公司北库后，由甲乙双方开箱检查，验收。

2.4.3、外观检验无焊接缺陷、裂缝、浇筑层脱落等质量问题，并检测壳体材质、厚度，内衬材质及厚度符合技术要求。

2.4.4、如果设备验收不合格，立即退货，损失由乙方负全责。

2.5 质量保证期

2.5.1钢衬弯头使用周期应满足下述要求，在使用周期内，不得出现弯头磨漏质量问题。

2.5.2使用寿命大于24个月

2.5.3达不到使用周期时，乙方负责免费赔偿，连续3次（件）达不到周期，甲方将拒绝使用该厂备件，库存备件由乙方无条件退货。

附件三    系统设备设施供货范围

| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 数量 | 材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70020832 | 钢衬弯头\90° R=1.5D DN200Ⅱ 8+12 对焊 20#+BT(+) | 10 | 20#+BT(+) |  |
| 2 | 70020833 | 钢衬弯头\90° R=1.5D DN100Ⅱ 6+12 对焊 20#+BT(+) | 20 | 20#+BT(+) |  |
| 3 | 70020831 | 钢衬弯头\90° R=1.5D DN150Ⅱ 6+10 对焊 20#+BT(+) | 20 | 20#+BT(+) |  |
| 4 | 70234965 | 钢衬弯头\90° R=1.5D DN125Ⅱ 6+10 对焊 20#+BTMCr8 | 20 | 20#+BTMCr8 |  |

附件四 提供资料

乙方供货随机资料：

4.1装箱单，产品说明书，产品合格证，浇筑材质检验报告。

附件五 售后服务

- 5.1 货物交付后，若出现问题，甲方通知乙方，乙方应在收到通知后两个工作日内给予书面答复。

- 5.2如果甲方需要，乙方派技术人员到现场指导安装。

附件六  交货时间及地点

6.1交货时间：依据商务合同

6.2交货地点：酒钢储运公司北库。

附件七   其它事宜

- 7.1本协议作为合同附件，双方代表签字（盖章）后生效。

7.2本协议一式四份，甲方三份，乙方一份；

7.3未尽事宜，由甲、乙双方交流协商解决；

甲方：酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂     乙方：

甲方（签字盖章）                         乙方（签字盖章）

年       月      日                      年       月        日