炼轧厂硅锰水洗铁技术规格书（第一版）

本着平等互利的原则，经甲乙双方充分协商，对乙方供给甲方的硅锰水洗铁达成如下协议：

1 适用条件

适用炼轧厂50吨转炉钢水合金化处理；钢水温度：1520℃-1750℃。

2 技术要求

2.1 硅锰水洗铁理化指标参照下表：

| 参考化学成分/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 元素 | Si | S | P | Mn | C |
| 硅锰水洗铁 | ≥15 | ≤0.1 | ≤0.25 | ≥60 | ≤2.5 |

2.2 硅锰水洗铁包装：大包单重:500±50kg/包，外部必须附带有相应的产品名称、产品厂家、使用厂家、生产日期批号、产品用途、类别，外包装必须具备防水防潮能力，封口机械线封，包带必须结实牢靠，便于吊装。

2.3 外观质量标准：包装袋无破损合金无外漏；无明显潮湿或含有其他杂物。

2.4 汽车运输时必须遮盖篷布。

2.5 每批次到货，产品应提供相应质保书。

2.6 产品保质期：一年。

2.7 根据产品的使用情况，乙方应进行技术分析及产品质量和工艺措施的持续改进。

3 考核条款

3.1 在正常的使用、操作条件下，经双方确认因乙方产品质量问题导致发生生产及各类事故，乙方赔偿事故直接损失。

3.2 结算时根据对乙方提供物料的抽检结果进行按质论价，具体按照下表指标检验结果所落在区间对应加减价计算。

| 硅锰水洗铁 | Mn | ≥60% | 每升1% | 加价（基准价*1%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ＜60% | 每降1% | 降价（基准价*2%） |
|  |  | ＜55% | 每降1% | 降价（基准价*3%） |
|  |  | ＜50% | 质量红线指标，退换货处理 |  |
|  | Si | ≥15% | 执行基价 |  |
|  |  | ＜15% | 每降1% | 降价（基准价*1%） |
|  |  | ＜13% | 每降1% | 降价（基准价*2%） |
|  |  | ＜10% | 每降1% | 降价（基准价*3%） |
|  | C | ≤2.5% | 执行基价 |  |
|  |  | ＞2.5% | 每增0.1% | 降价（基准价*1%） |
|  |  | ＞3.0% | 每增0.1% | 降价（基准价*2%） |
|  | P | ≤0.25% | 执行基价 |  |
|  |  | ＞0.25% | 每增0.01% | 降价（基准价*1%） |
|  |  | ＞0.30% | 每增0.01% | 降价（基准价*2%） |
|  | S | ≤0.1% | 执行基价 |  |
|  |  | ＞0.1% | 每增0.01% | 降价（基准价*1%） |

4 其他

此协议一式三份，甲乙双方各保留一份，一份作为相应采购合同附件，自签定之日生效。

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司    乙方：
炼轧厂

代表：                                    代表：

日期：                                    日期：