酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂

265m2烧结机摆式皮带支撑装置、行走装置

技术规格书

（70453830、0453829）

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂

甲方代表（签字）：

乙方：

乙方代表（签字）：

2026年 4月13日

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂（以下称甲方）与                  （以下称乙方）就甲方265m2烧结机摆式皮带支撑装置、行走装置经双方协商，达成如下技术协议：

附件一 总则

本技术协议作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

本技术协议作为甲方订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

1.1本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品；

1.2乙方提供的备件必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术；

1.3乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作；

1.4乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范；

1.5乙方须对摆式皮带支撑装置、行走装置采购技术协议的完整性、合理性、技术研发和设计制造质量承担全部责任。保证其达到正常使用要求和混合机生产工艺要求与指标；

1.6乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关；

1.7乙方在招标前，应与甲方技术人员进行技术交流，呈报同行业、同产品业绩及用户报告。

乙方在投标前，必须与甲方充分技术交流后并签订标签技术协议，方可参标。

附件二 制造要求

2.1乙方负责为甲方制造265m2烧结机摆式皮带支撑装置、行走装置，摆式皮带工艺技术参数：

2.2 外形及安装尺寸可参考甲方提供图纸，实际以现场实际尺寸为准。乙方中标后，因现场为在用连续运转设备，不具备测绘条件，乙方需确保提供制作的设备与现场设备具备完全互换性要求，支撑装置、行走装置中心高度误差控制在0～-1毫米范围内，轴承包中心距位置误差控制在±1毫米范围内，确保整体安装互换性。

附图1 行走装置装配图                  图2 支撑装置装配图

2.3支承辊辊轮采用ZG42CrMo铸造材质，整体调质处理HB270-320，表面淬火硬度HRC52-55，淬硬层4-6mm。辊轴轴承采用SKF或FAG调心滚子轴承，支撑装置、行走装置轴承寿命不低于5年。

2.9制造标准和规范要求

1)卖方必须严格按设备图纸、检验大纲、国家标准和规范要求进行选材、制造和检查，并要有相应的材料证明和检验记录。

2)焊缝要求：一般焊缝的焊缝质量等级为D级（GB/T19418-2003），重要受力焊缝的焊缝质量等级为B级（GB/T19418-2003），焊缝高度应满足图纸要求和国标要求，断续焊缝长度应均匀并符合国标要求。

3)制造验收标准

除图纸及技术要求外，其余的锻造、铸造、焊接及机械加工件的要求均需按国家和行业的通用技术条件及投标厂标进行。

GB9349-1988           灰铸铁件

GB/T1348-1988         球墨铸铁件

JB/5000.2-2007         火焰切割通用技术条件

JB/5000.3-2007         焊接件通用技术条件

JB/5000.6-2007         铸钢件通用技术条件

JB/5000.8-2007         锻造件通用技术条件

JB/5000.9-2007         切削加工通用技术条件

JB/5000.10-2007        装配件通用技术条件

YB 3301-92            焊接H型钢通用技术条件

GB/T3323-1987         焊缝射线探伤

GB/ T 11345-1989       钢焊缝手工超声探伤方法

GB/T5677-1985         铸件射线探伤

GB/T7233-1987        铸件超声探伤

YB/T 036. 21-92       包装通用技术标准

附件三 系统设施供货范围

| 序号 | 物料编码 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70453830 | 支撑装置\1.4×8.8摆式皮带XJBD1.4x8.8.02 组合 | 1套 | 含支撑装置辊辊轮、轴承、轴承座、油管接头及连接螺栓整体装配 |
| 2 | 70453829 | 行走装置\1.4×8.8摆式皮带 XJBD1.4x8.8.04 组合 | 2套 | 单套含行走轮两件、轴承、轴承座、油管接头及连接螺栓整体装配 |

附加说明：265m2烧结机摆式皮带支撑装置、行走装置为烧结机系统设备关键备件，一旦出现问题将会造成较大设备故障。乙方在招标前，应与甲方技术人员进行技术交流，呈报同行业、同产品业绩。确保各部件关联安装尺寸与我厂现用各部组件具有完全的互换性，方中标后，所供备件参照或相当于北京艾瑞机械有限公司原厂家备件，否则，一切后果由乙方承担。

附件四 提供资料

# 4.1甲方向乙方提供以下资料：

# 无

4.2乙方向甲方提供以下资料：

  - 产品合格证（含轴承）

  - 备件装配图、零部件图纸

  - 产品检验报告（主轴、焊缝探伤报告）

  - 说明书

附件五 售后服务

5.1质量保证项目：支撑装置、行走装置辊轮及轴承寿命不低于5年。

5.2保质期内，凡是由于设备质量问题引起的损坏，乙方在接到通知24小时内到达现场，无偿负责维修恢复原有的功能，同时无偿提供设备备件1套。

5.3设备因甲方人为原因出现损坏，按甲方通知，乙方积极配合甲方维修处理，优先、及时提供备件，费用由甲方承担。

5.4联系人电子邮箱：shihaidong@jiugang.com   甲方电话：时海东18298976030

附件六  交货时间及地点

    - 交货时间：

- 交货时间：2026年6月20日

    - 交货地点：甘肃省嘉峪关市酒钢储运部工矿备件仓储部

附件七   其它

7.1本协议内容经由甲乙双方于    年   月   日   时-  时通过   方式商定。

7.2甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

7.3若乙方公司不能中标，则本技术协议自动失效，双方不承担任何责任。

7.4本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂	乙方：

代表：	   代表：

日期：	年	月	日	   日期：	年	月	日