炼轧厂煤质增碳剂技术规格书

编号：LZ-LG-JSXY-LG002

本着平等互利的原则，经甲乙双方充分协商，对乙方供给甲方的煤质增碳剂达成如下规格书：

1 适用条件

适用炼轧厂60 吨转炉、精炼炉冶炼过程调整成分碳；钢水温度：1520℃-1750℃，钢水中[O]含量＜1000ppm。

2 技术要求

2.1 在正常的生产操作下，乙方提供的增碳剂达到每小袋增碳量≥0.009%。具体理化指标参照下表：

| 名称 | 物化指标 |
| --- | --- |
|  | 固定C | P | S | H2O | 粒度 |
| 增碳剂 | ≥92% | ≤0.08% | ≤0.10% | ≤0.20% | 50-100目 |

2.2 增碳剂包装：每小袋单重6.0kg，大袋单重≤1000kg，大袋与小袋包装之间有塑料防潮雨布，防潮雨布应粘贴或缝扎牢固，防止出现脱落，包装袋必须有相应的产品名称、生产日期、产品用途类别。

2.3 增碳剂必须干燥、洁净，不得混入杂质。

2.4 每批次到货，产品应提供相应质保书。

2.5 产品保质期：一年。

2.6 根据产品的使用情况，乙方应进行技术分析及产品质量和工艺措施的持续改进。

3 考核条款

3.1 在正常的使用、操作条件下，经双方确认因乙方产品质量问题导致发生生产及各类事故，乙方赔偿事故直接损失。

3.2 区域工程师或技师每周对增碳剂收得率进行统计，未达到每小袋增碳量≥0.009%的指标要求，按每低0.001%考核厂家100元/吨，月底结算前合计考核金额，根据考核金额进行等价扣量。如乙方不能及时提供合格的增碳剂，而甲方为保证生产被迫使用此批不合格的增碳剂时，应先扣除使用此批不合格增碳剂总量的20%。

4 其他

此规格书一式三份，甲乙双方各保留一份，一份作为相应采购合同附件，自签定之日生效。

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司    乙方：
炼轧厂

代表：                                    代表：

日期：                                    日期：