炼轧厂钙铝线技术规格书(第一版)

协议编号：LZ-LG-JSXY-LG016
本着平等互利的原则，经甲乙双方充分协商，对乙方供给甲方的钙铝线达成如下协议：

1 适用条件

适用炼轧厂120 吨精炼炉冶炼过程钙处理，改善钢水可浇性；钢水温度：1500℃-1650℃，钢水中[O]含量＜1000ppm。

2 技术要求

2.1 具体理化指标参照下表：

	名称
	物化指标

	钙铝线
	Ca
	Al
	S
	P
	C
	Si
	H2O
	

	
	Ca≥30%
	3≤Al≤5
	≤0.02%
	≤0.02%
	≤0.5%
	≤0.2%
	≤0.5%
	


2.2 收得率≥13%。

2.3 包装：合金线必须附带有相应的产品名称、产品厂家、生产日期批号、产品用途、类别、主要理化参数，合金线外层必须有防潮保护层并包装密封良好。

2.4 外观质量标准：合金线线架无变形开焊；拆封前合金线线卷绑扎牢固无松动，线圈头尾清晰无其他断线，无明显生锈、开裂等异常情况。

2.5 使用过程中无频繁卡线、断线情况。
2.6 每批次到货，产品应提供相应质保书。

2.7 产品保质期：一年。

2.8 根据产品的使用情况，乙方应进行技术分析及产品质量和工艺措施的持续改进。

3 考核条款

3.1 在正常的使用、操作条件下，经双方确认因乙方产品质量问题导致发生生产及各类事故，乙方赔偿事故直接损失。

3.2 结算时直接按照下述指标检验结果所落在区间对应加减价计算。
	铝钙线
	收得率
	收得率＝13%
	
	基准指标

	
	
	收得率＞13%
	+0.5%
	加价（基价/1000）×7元 /吨

	
	
	收得率＜13%
	-0.5%
	减价（基价/1000）×8元 /吨

	
	
	收得率＜7%
	
	减价（基价/1000）×8元 /吨

	
	Ca
	＞30%
	
	基准指标

	
	
	＜30%
	-1%
	降价20元/吨

	
	Al
	3-5%
	
	基准指标

	
	
	＞5%
	超标
	非计价条款

	
	
	＜3%
	-1%
	降价30元/吨

	
	P
	≤0.02%
	
	基准指标

	
	
	＞0.02%
	+0.01%
	降价50元/吨

	
	
	＞0.08%
	+0.01%
	降价80元/吨

	
	S
	≤0.02%
	
	质量基准指标

	
	
	＞0.02%
	+0.01%
	降价50元/吨

	
	
	＞0.08%
	+0.01%
	降价80元/吨

	
	C
	＜0.5%
	
	基准指标

	
	
	＞0.5%
	+0.1%
	降价80元/吨

	
	Si
	＜0.2%
	
	基准指标

	
	
	＞0.2%
	每超0.1%
	降价80元/吨

	
	水分
	≤0.5%
	基准指标
	

	
	
	＞0.5%
	退货
	


4 其他

此协议一式三份，甲乙双方各保留一份，一份作为相应采购合同附件，自签定之日生效。

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司    乙方：
炼轧厂

代表：                                    代表：

日期：                                    日期：
