甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司

供货技术协议

买方：甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司                    协议编号：

卖方：

供需双方遵循平等互利原则，就供方所提供的相关原料、产品和服务，保证其质量性能稳定，满足需方使用要求，经协商一致，达成以下协议：

- 物资名称、规格型号、交货数量

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔热耐火砖 | 65mm*114mm*230mm | 公斤 |  |  |

- 二、技术条件：

- 隔热耐火砖订货条件（图号STLY261-2）

1.规格及单槽需要量：

规格：65mm*114mm*230mm    4.986m³/槽，3988.8kg

2.技术要求：

粘土质隔热耐火砖物理指标

| 项 目 | 指 标 | 检测标准 |
| --- | --- | --- |
| 牌号 | NG125-0.8 |  |
| 体积密度，g·cm-³ | ≤0.8 | GB/T2998 |
| 常温耐压强度，/MPa | ≥3.0 | GB/T5072 |
| 导热系数350±25℃/W·m-1·k-1 | ≤0.35 | YB/T4130 |
| 加热永久线变化/%(试验条件1250℃*12h) | -2 ~ 1 | GB/T5988 |

注：砖的工作温度不超过加热永久线变化的试验温度。

表内导热系数指标为平板法实验数据。

自带砌筑泥浆，应符合YB/T114-1997中的NGN-120牌号要求。

粘土质隔热耐火砖的尺寸允许偏差及外形（mm）

| 项 目 |  |  | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸允许偏差 | 尺寸≤100 |  | ±2 |
|  | 尺寸101~250 |  | ±3 |
|  | 尺寸≥250 |  | ±1%（最多不超过±5.0） |
| 扭 曲 | 长度≤250 | 不大于 | 1.0 |
|  | 长度 > 250 |  | 2.0 |
| 厚度相对边差 |  |  | 1.0 |
| 缺角长度（a+b+c） |  |  | 50 |
| 缺棱长度（a+b+c） |  |  | 80 |
| 气泡、空洞直径 |  |  | 5.0 |
| 裂纹长度 | 宽度≤0.25 |  | 不限制 |
|  | 宽度0.26~0.50 |  | 60 |
|  | 宽度 > 0.50 |  | 不准有 |

注：1.宽度0.51~1.0mm的裂纹不允许跨过两个或两个以上的棱。

- 2.砖的尺寸、外观及断面的检验按GB/T10326进行。

- 具体以订货卡标准为主。

三、交货时间、交货地点、运输方式、风险及费用负担

交货时间：按需方电解槽大修进度需要到货,4月10日前需到货100吨。

运杂费包含在合同价款中。物资交付到交货地点前的货物毁损、灭失及损耗由卖方承担。

运输方式：公路运输,供方应自行解决所供产品的仓储问题，承担所供产品装卸运输费用。

四、包装标准、包装物回收及费用负担

1.供方按生产厂商出厂标准对产品进行包装。包装物要牢固，中、大型包装物要具备起重设备的吊装条件，并按照产品特性采取防潮、防雨、防锈、防震动和变形保护措施，同时内附装箱清单、合格证及使用说明书。裸装物资应挂上标签，或在明显位置用不脱落油漆书写。合同编号、物资名称、数量及收货人。

2.包装物不回收；包装费用已包含在合同价款中。

五、验收标准、方法及提出异议期限

验收标准：数量按重量检斤验收，按合同、技术协议约定标准验收。

（一）检验费及取样要求：

1、本次150吨/批次

2、电解槽大修材料取样检验，送检第三方检测机构进行检验，检验费由供方承担。发生质量异议供方要求进行指标复检时，所发生的费用由供方全额承担。

3、取样由质检部门、卖方双方现场共同取样；如供方无法到达取样现场，可以委托东兴铝业有限公司质检部门进行取样，供方必须认可取样检验结果。

（二）检验项目及结果判定依据

1、检验项目：电解槽大修材料订货卡中制定的检验项目（包含：必测指标、参考指标）。

2、结果核对：依据电解槽大修材料订货卡中指标标准。

3、结果判定：依据《甘肃东兴铝业有限公司关于印发电解槽维修管理办法的通知》、《附件9：电解槽大修材料评判标准》进行结果判定。

（三）结算

卖方在供应电解槽大修材料后，依据公司相关要求需要进行结算时，应提前与东兴铝业质检部门核对结算重量、核对包装物皮重数量扣除，核对检验费缴纳情况、并提供酒钢集团到货材料的磅单。

（四）其他

出现材料质量异议等其他相关问题，按照东兴铝业有限公司相关制度执行。

技术协议有效期限：自交货之日起合同数量执行完后12个月。

六、违约责任

按双方签订的合同执行。

需方（买方）：甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司

需方（买方）授权代表或委托代理人：

签订日期：2022年   月   日

供方（卖方）：

供方（卖方）授权代表或委托代理人：

签订日期：2022年   月   日

附：安全告知记录表（请确认、加盖公章后，随合同一并寄来2份。）

安 全 告 知 记 录 表

| 告知单位：东兴铝业购销分公司 | 告知人：何贵文 |
| --- | --- |
| 告知地点：冶金厂区、嘉北工业园区 | 告知时间： 2022年 月 日 |
| 被告知单位： | 被告知人： |
| 安 全 告 知 内 容 |  |
| (一) 车辆 1、车辆进厂，严禁携带危化品（柴油，汽油，酒精，电线电缆），废铜、烂铁，多余的钢丝绳等。进厂前将水箱里水放干净，车牌干净。 2、车辆进厂应严格按照临牌背后要求行驶（禁行时间及车速要求）。 3. 车辆停靠卸货时，应听从作业区有关管理人员指挥，车辆与货垛间留有安全距离，待卸车辆与装卸货物车辆应保持足够的安全距离，并不准堵塞安全通道。待卸车辆过多的情况下,必须先停放在库外不影响其它车辆通行的路旁依次排队进入库内卸车。 4. 车辆在卸货时应服从有关人员提出的安全警告。 5. 装卸人员未离开装卸区域,禁止启动移动车辆。 6. 车辆必须按我方规定的路线行驶。严禁超速。 7. 严格遵守集团、公司相关规定。 8. 车辆进入厂区办理临牌手续后认真阅读临牌后面的相关规定。 9. 其他事宜由我方现场进行告知。 - 人员 - 进入现场库区人员劳动保护用品必须规范穿戴。 2. 严禁在装卸区域或天车吊物下随意行走、停留、聊天,影响装卸安全。 3. 严禁随地大小便，严禁在厂区内随意行走。 4. 严禁在作业区内指挥天车车辆装卸物料时,司机必须将车辆停稳、熄火,人员离开驾驶室。 5、 严格遵守集团、公司相关规定。 6. 进入厂区必须服从我方人员现场管理。 违反以上告知按有关规定对相关单位及个人进行处理 |  |