70号高粘度生产用原料高温沥青招标技术协议

甲方（需方）：甘肃酒钢集团宏兴宏翔能源有限责任公司

乙方（供方）：

一、材料用途

用于焦炉上升管桥管与阀体之间密封，确保此部位荒煤气不泄漏，采用70号石油沥青。

- 二、技术要求

1. 针入度（0.1mm）：60～80。这是衡量沥青软硬程度的指标，表示在 25℃和5秒时间内，100克荷重下，标准针垂直穿入沥青试样的深度。

2. 延度 10（cm）：最小20。延度是衡量沥青塑性变形能力的指标，表示在 10℃条件下，沥青在 50mm/min 的速度下拉伸至断裂时的长度。

3. 软化点（℃）：最小46。软化点是衡量沥青耐热性的指标，表示沥青在加热过程中开始变软的温度。

4. 蜡含量（%）：最小2.2。蜡含量是衡量沥青抗老化性能的指标，含量越低，沥青抗老化性能越好。

5. 闪点（℃）：最小260。闪点是衡量沥青易燃性的指标，表示沥青在加热过程中产生蒸汽并能燃烧的最低温度。

6. 溶解度（%）：最小99.9。溶解度是衡量沥青与石油系溶剂相容性的指标，表示沥青在特定溶剂中的溶解程度。

7. 动力黏度60Pa·s：最小180。动力黏度是衡量沥青流动性的指标，表示沥青在特定温度下的黏度。

8. 针入指数：-1.5～1。针入指数是衡量沥青硬度与温度关系的指标，表示沥青在不同温度下的硬度变化。

三、验收标准

符合本协议的技术要求。如有未尽事宜，双方协商解决。

四、供方售前售后服务

1.出厂产品符合质量要求，履行技术文件中的全部条款，并提供相应的校检合格证书。

2.在“三包”期间，确属质量问题，供方应严格履行合同规定的责任，实行包修、包换、包退。

3.如有异议双方协商解决。

五、本技术协议与商务合同具有同等法律效力。

六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，未尽事宜协商解决。

甲方（需方）： 甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司

（签字）                   （盖章）

年    月   日

乙方（供方）：

（签字）                   （盖章）

年    月   日