甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司

2025年耐火材料招标

技术协议

甲方（需方）：甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司

乙方（供方）：

2025年2月19日

1.总则

1.1 供方需保证耐火材料在包装时应按照国标（GB/T 15545—1995、GB/T 16546—1996）进行分类包装，在运输途中采取有效的防潮措施。

1.2 本协议书对甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司所使用耐火材料提出了订货数量、理化指标、尺寸允许偏差等方面的要求。

1.3 供方需保证提供符合本协议书和相关标准的全新优质产品及其相应服务。如与协议书所列标准有矛盾时，应按较高标准执行。

1.4 本协议书作为订货合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.5 在签订合同后，买方保留对本协议书提出补充要求和修改的权利，供方允诺予以配合并与买方签订更详细的技术协议。如提出修改，具体项目和条件由买、卖双方商定。

2.耐火材料订货数量及技术标准

2.1 粘土砖订货数量及技术标准

2.1.1 粘土砖订货数量

表1-1  粘土砖的订货数量

| 序号 | 物料描述 | 块数 | 单重（kg） | 重量（T） | 砖号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 238 | 1.54 | 0.37 | 4224 | 3—4#焦炉 |
| 2 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 240 | 0.81 | 0.19 | 4225 | 3—4#焦炉 |
| 3 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 52 | 9.12 | 0.47 | 4231 | 3—4#焦炉 |
| 4 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 40 | 10.50 | 0.42 | 4232 | 3—4#焦炉 |
| 5 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 52 | 10.05 | 0.52 | 4233 | 3—4#焦炉 |
| 6 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 240 | 5.76 | 1.38 | 4234 | 3—4#焦炉 |
| 7 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 240 | 8.46 | 2.03 | 4235 | 3—4#焦炉 |
| 8 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 130 | 11.68 | 1.52 | 4245 | 3—4#焦炉 |
| 9 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 460 | 12.18 | 5.60 | 4246 | 3—4#焦炉 |
| 10 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 40 | 9.31 | 0.37 | 4251 | 3—4#焦炉 |
| 11 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 960 | 5.92 | 5.68 | 4254 | 3—4#焦炉 |
| 12 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 960 | 8.51 | 8.17 | 4255 | 3—4#焦炉 |
| 13 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 126 | 27.17 | 3.42 | 4270 | 3—4#焦炉 |
| 14 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 200 | 12.91 | 2.58 | 4276 | 3—4#焦炉 |
| 15 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 78 | 16.34 | 1.27 | 4277 | 3—4#焦炉 |
| 16 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 52 | 7.99 | 0.42 | 4287 | 3—4#焦炉 |
| 17 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 52 | 8.53 | 0.44 | 4288 | 3—4#焦炉 |
| 18 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 40 | 9.08 | 0.36 | 4289 | 3—4#焦炉 |
| 19 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 20 | 9.63 | 0.19 | 4290 | 3—4#焦炉 |
| 20 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 110 | 3.83 | 0.42 | 4295 | 3—4#焦炉 |
| 21 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 270 | 4.14 | 1.12 | 4296 | 3—4#焦炉 |
| 22 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 78 | 4.46 | 0.35 | 4297 | 3—4#焦炉 |
| 23 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 58 | 4.77 | 0.28 | 4298 | 3—4#焦炉 |
| 24 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 700 | 5.1 | 3.57 | 4303 | 3—4#焦炉 |
| 25 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 100 | 5.77 | 0.58 | 4304 | 3—4#焦炉 |
| 26 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 58 | 6.22 | 0.36 | 4305 | 3—4#焦炉 |
| 27 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 40 | 20.32 | 0.81 | 4312 | 3—4#焦炉 |
| 28 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 78 | 23.67 | 1.85 | 4316 | 3—4#焦炉 |
| 29 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 240 | 30.01 | 7.20 | 4317 | 3—4#焦炉 |
| 30 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 40 | 13.28 | 0.53 | 4318 | 3—4#焦炉 |
| 31 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 60 | 15.66 | 0.94 | 4319 | 3—4#焦炉 |
| 32 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 52 | 18.19 | 0.95 | 4322 | 3—4#焦炉 |
| 33 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 24 | 9.52 | 0.23 | 4326 | 3—4#焦炉 |
| 34 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 78 | 13.26 | 1.03 | 6532 | 3—4#焦炉 |
| 35 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 78 | 13.54 | 1.06 | 6533 | 3—4#焦炉 |
| 36 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 138 | 29.90 | 4.13 | 6914 | 3—4#焦炉 |
| 37 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 40 | 27.40 | 1.10 | 6915 | 3—4#焦炉 |
| 38 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 78 | 40.19 | 3.13 | 6917 | 3—4#焦炉 |
| 39 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 160 | 5.25 | 0.84 | 6921 | 3—4#焦炉 |
| 40 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 78 | 7.58 | 0.59 | 6923 | 3—4#焦炉 |
| 41 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 40 | 8.04 | 0.32 | 6924 | 3—4#焦炉 |
| 42 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 52 | 5.62 | 0.29 | 6925 | 3—4#焦炉 |
| 43 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 240 | 16.18 | 3.88 | 6926 | 3—4#焦炉 |
| 44 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 1800 | 4.79 | 8.62 | 6927 | 3—4#焦炉 |
| 45 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 240 | 21.24 | 5.10 | 6928 | 3—4#焦炉 |
| 46 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 78 | 31.90 | 2.49 | 6929 | 3—4#焦炉 |
| 47 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 78 | 11.23 | 0.88 | 6930 | 3—4#焦炉 |
| 48 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 78 | 11.23 | 0.88 | 6931 | 3—4#焦炉 |
| 49 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 160 | 6.75 | 1.08 | 6937 | 3—4#焦炉 |
| 50 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 52 | 12.46 | 0.65 | 6938 | 3—4#焦炉 |
| 51 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 40 | 12.73 | 0.51 | 6939 | 3—4#焦炉 |
| 52 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 78 | 23.37 | 1.82 | 6940 | 3—4#焦炉 |
| 53 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 78 | 23.37 | 1.82 | 6941 | 3—4#焦炉 |
| 54 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 78 | 20.22 | 1.58 | 6942 | 3—4#焦炉 |
| 55 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 400 | 21.39 | 8.56 | 6943 | 3—4#焦炉 |
| 56 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 78 | 24.78 | 1.93 | 6953 | 3—4#焦炉 |
| 57 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 78 | 24.78 | 1.93 | 6954 | 3—4#焦炉 |
| 58 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 240 | 14.69 | 3.53 | 6955 | 3—4#焦炉 |
| 59 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 78 | 10.90 | 0.85 | 6958 | 3—4#焦炉 |
| 60 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 78 | 10.90 | 0.85 | 6959 | 3—4#焦炉 |
| 61 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 160 | 15.66 | 2.51 | 6963 | 3—4#焦炉 |
| 62 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 78 | 16.81 | 1.31 | 6964 | 3—4#焦炉 |
| 63 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 160 | 12.06 | 1.93 | 6965 | 3—4#焦炉 |
| 64 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 78 | 29.88 | 2.33 | 6966 | 3—4#焦炉 |
| 65 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 78 | 22.01 | 1.72 | 6967 | 3—4#焦炉 |
| 66 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 78 | 29.88 | 2.33 | 6968 | 3—4#焦炉 |
| 67 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 120 | 20.98 | 2.52 | 6969 | 3—4#焦炉 |
| 68 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 160 | 4.34 | 0.69 | 6970 | 3—4#焦炉 |
| 69 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 78 | 5.23 | 0.41 | 6971 | 3—4#焦炉 |
| 70 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 78 | 28.86 | 2.25 | 6972 | 3—4#焦炉 |
| 71 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 78 | 35.03 | 2.73 | 6973 | 3—4#焦炉 |
| 72 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 78 | 25.35 | 1.98 | 6974 | 3—4#焦炉 |
| 73 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 78 | 30.66 | 2.39 | 6975 | 3—4#焦炉 |
| 74 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 160 | 8.59 | 1.37 | 6979 | 3—4#焦炉 |
| 75 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 78 | 9.85 | 0.77 | 6980 | 3—4#焦炉 |
| 76 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 160 | 7.08 | 1.13 | 6981 | 3—4#焦炉 |
| 77 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 120 | 5.60 | 0.67 | 6986 | 3—4#焦炉 |
| 78 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 78 | 10.38 | 0.81 | 6987 | 3—4#焦炉 |
| 79 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 450 | 4.2 | 1.89 | 1# 250*123*65 | 3—4#焦炉 |
| 80 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 2500 | 5.37 | 13.43 | 2# 230*171*65 | 3—4#焦炉 |
| 81 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 3000 | 3.55 | 10.65 | 3# 230*113*65 | 3—4#焦炉 |
| 83 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 810 | 10.05 | 8.14 | 4038 | 3—4#焦炉 |
| 84 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 58 | 10.65 | 0.62 | 3840 | 3—4#焦炉 |
| 85 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 58 | 10.77 | 0.62 | 3846 | 3—4#焦炉 |
| 86 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 40 | 23.05 | 0.92 | 3862 | 3—4#焦炉 |
| 87 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 40 | 15.89 | 0.64 | 3863 | 3—4#焦炉 |
| 88 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 20 | 17.35 | 0.35 | 3864 | 3—4#焦炉 |
| 89 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 20 | 17.35 | 0.35 | 3865 | 3—4#焦炉 |
| 90 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 160 | 11.24 | 1.80 | 3866 | 3—4#焦炉 |
| 91 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 40 | 0.81 | 0.03 | 4225 | 3—4#焦炉 |
| 92 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 20 | 13.09 | 0.26 | 6550 | 3—4#焦炉 |
| 93 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 20 | 13.09 | 0.26 | 6551 | 3—4#焦炉 |
| 94 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 200 | 8.17 | 1.63 | 6555 | 3—4#焦炉 |
| 95 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 78 | 10.62 | 0.83 | 4042 | 3—4#焦炉 |
| 96 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 78 | 9.09 | 0.71 | 6468 | 3—4#焦炉 |
| 97 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 78 | 9.09 | 0.71 | 6469 | 3—4#焦炉 |
| 98 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 160 | 4.06 | 0.65 | 6472 | 3—4#焦炉 |
| 99 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 1048 | 28.50 | 29.87 | 4221 | 3—4#焦炉 |
| 100 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 93 | 23.90 | 2.22 | 4222 | 3—4#焦炉 |
| 101 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 142 | 31.05 | 4.41 | 6916 | 3—4#焦炉 |
| 102 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 96 | 23.05 | 2.21 | 3862 | 蓄热室 |
| 103 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 96 | 15.89 | 1.53 | 3863 | 蓄热室 |
| 104 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 48 | 17.35 | 0.83 | 3864 | 蓄热室 |
| 105 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 48 | 17.35 | 0.83 | 3865 | 蓄热室 |
| 106 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 380 | 11.24 | 4.27 | 3866 | 蓄热室 |
| 107 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 96 | 0.81 | 0.08 | 4225 | 蓄热室 |
| 108 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 50 | 13.09 | 0.65 | 6550 | 蓄热室 |
| 109 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 50 | 13.09 | 0.65 | 6551 | 蓄热室 |
| 110 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 320 | 8.17 | 2.61 | 6555 | 蓄热室 |
| 111 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 10000 | 1.01 | 10.10 | 3871 | 蓄热室 |
| 112 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | 640 | 5.64 | 3.61 | 3871A | 蓄热室 |
| 合计 |  |  |  | 252.28 |  |  |

2.1.2 粘土砖技术标准

粘土砖相应的技术要求执行YB/T 4168-2007。

表1-2  粘土砖的理化指标

| 项目 | 规定值 |
| --- | --- |
|  | JNZ—35 |
| W（SiO2），% | - |
| W（Al2O3），% | ≥35 |
| W（K2O+Na2O），% | ≤1.0 |
| 显气孔率，% | ≤24 |
| 常温耐压强度，MPa | ≥25 |
| 0.2MPa荷重软化温度（T0.6），℃ | ≥1350 |
| 加热永久线变化（1350℃×2h），% | -0.4，＋0.2 |

表1-3  粘土砖的尺寸允许偏差及外观（mm）

| 项目 |  | 允许偏差规定值 |
| --- | --- | --- |
| 不同尺寸 | 尺寸≤150 | -2，+1 |
|  | 尺寸151—300 | ±2 |
|  | 尺寸＞300 | 尺寸±1% |
| 扭曲 | 长度≤300 | ≤1.0 |
|  | 长度＞300 | ≤2.0 |
| 缺角长度（a+b+c） |  | ≤40 |
| 缺角长度（e+f+g） |  | ≤60 |
| 裂纹长度 | 宽度≤0.10 | 不限制 |
|  | 宽度0.10—0.25 | ≤70 |
|  | 宽度0.20—0.50 | ≤40 |
|  | 宽度＞0.5 | 不准有 |
| 厚度相对偏差 |  | ≤1 |
| 缺棱、缺角个数 |  | ≤3 |

表1—4   粘土砖的熔洞和铁斑点

| 砖面 | 熔洞 |  |  | 铁斑点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 直径/mm | 深度/mm | 平均每100cm2砖面上 允许的熔洞数 | 直径/mm | 平均每100cm2砖面上的允许数① |
| 接触煤和煤气的面 | 3—5 | ≤3 | 3 | 5—10 | 3 |
|  | 5—8 |  | 1 |  |  |
| 其他面 | 5—7 |  | 3 | 5—15 | 3 |
|  | 7—10 |  | 1 |  |  |

注：①应按每个砖面实际面积进行折算。

2.2 硅砖订货数量及技术标准

2.2.1 硅砖订货数量

表2-1  硅砖的订货数量

| 序号 | 物料描述 | 块数 | 单重（kg） | 重量（T） | 砖号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 243 | 0.73 | 0.18 | T34 | 3—4#焦炉 |
| 2 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 40 | 0.54 | 0.02 | T36 | 3—4#焦炉 |
| 3 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 83 | 0.86 | 0.07 | T46 | 3—4#焦炉 |
| 4 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 123 | 1.07 | 0.13 | T50 | 3—4#焦炉 |
| 5 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 83 | 1.71 | 0.14 | T51 | 3—4#焦炉 |
| 6 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 83 | 1.18 | 0.10 | T52 | 3—4#焦炉 |
| 7 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 82 | 17.77 | 1.46 | 6461 | 3—4#焦炉 |
| 8 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 20 | 10.15 | 0.20 | 6463 | 3—4#焦炉 |
| 9 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 20 | 9.83 | 0.20 | 6464 | 3—4#焦炉 |
| 10 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 40 | 5.27 | 0.21 | 6465 | 3—4#焦炉 |
| 11 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 20 | 9.83 | 0.20 | 6466 | 3—4#焦炉 |
| 12 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 20 | 10.15 | 0.20 | 6467 | 3—4#焦炉 |
| 13 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 40 | 10.84 | 0.43 | 3930 | 3—4#焦炉 |
| 14 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 228 | 8.02 | 1.83 | 3946 | 3—4#焦炉 |
| 15 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 83 | 14.74 | 1.22 | 4023 | 3—4#焦炉 |
| 16 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 123 | 5.19 | 0.64 | 4026 | 3—4#焦炉 |
| 17 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 123 | 10.08 | 1.24 | 4027 | 3—4#焦炉 |
| 18 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 123 | 10.20 | 1.25 | 4028 | 3—4#焦炉 |
| 19 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 123 | 15.28 | 1.88 | 4029 | 3—4#焦炉 |
| 20 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 123 | 15.30 | 1.88 | 4030 | 3—4#焦炉 |
| 21 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 123 | 10.20 | 1.25 | 4031 | 3—4#焦炉 |
| 22 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 123 | 10.08 | 1.24 | 4032 | 3—4#焦炉 |
| 23 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 123 | 15.30 | 1.88 | 4033 | 3—4#焦炉 |
| 24 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 123 | 15.28 | 1.88 | 4034 | 3—4#焦炉 |
| 25 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 203 | 6.78 | 1.38 | 4039 | 3—4#焦炉 |
| 26 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 73 | 8.86 | 0.65 | 4057 | 3—4#焦炉 |
| 27 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 213 | 7.03 | 1.50 | 4059 | 3—4#焦炉 |
| 28 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 30 | 7.39 | 0.22 | 4060 | 3—4#焦炉 |
| 29 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 30 | 8.48 | 0.25 | 4063 | 3—4#焦炉 |
| 30 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 63 | 9.30 | 0.59 | 4072 | 3—4#焦炉 |
| 31 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 63 | 9.30 | 0.59 | 4073 | 3—4#焦炉 |
| 32 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 83 | 10.54 | 0.87 | 4076 | 3—4#焦炉 |
| 33 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 20 | 4.17 | 0.08 | 4084 | 3—4#焦炉 |
| 34 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 123 | 7.98 | 0.98 | 5155 | 3—4#焦炉 |
| 35 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 63 | 15.91 | 1.00 | 5158 | 3—4#焦炉 |
| 36 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 26 | 10.30 | 0.27 | 5956 | 3—4#焦炉 |
| 37 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 26 | 8.67 | 0.23 | 5957 | 3—4#焦炉 |
| 38 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 98 | 7.04 | 0.69 | 5960 | 3—4#焦炉 |
| 39 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 50 | 15.47 | 0.77 | 5961 | 3—4#焦炉 |
| 40 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 28 | 10.27 | 0.29 | 5926 | 3—4#焦炉 |
| 41 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 98 | 9.38 | 0.92 | 5927 | 3—4#焦炉 |
| 42 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 40 | 14.80 | 0.59 | 5165 | 3—4#焦炉 |
| 43 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 9 | 16.42 | 0.15 | 5169 | 3—4#焦炉 |
| 44 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 53 | 7.80 | 0.41 | 5170 | 3—4#焦炉 |
| 45 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 9 | 7.80 | 0.07 | 5174 | 3—4#焦炉 |
| 46 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 53 | 3.58 | 0.19 | 5175 | 3—4#焦炉 |
| 47 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 9 | 3.58 | 0.03 | 5179 | 3—4#焦炉 |
| 48 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 30 | 11.85 | 0.36 | 5180 | 3—4#焦炉 |
| 49 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 3598 | 8.41 | 30.26 | 4078 | 3—4#焦炉 |
| 50 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 3338 | 8.41 | 28.07 | 4079 | 3—4#焦炉 |
| 51 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 433 | 13.86 | 6.00 | 5968 | 3—4#焦炉 |
| 52 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 433 | 10.53 | 4.56 | 5969 | 3—4#焦炉 |
| 53 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 863 | 5.60 | 4.83 | 4083 | 3—4#焦炉 |
| 54 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 383 | 13.25 | 5.07 | 5963 | 3—4#焦炉 |
| 55 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 433 | 13.25 | 5.74 | 5966 | 3—4#焦炉 |
| 56 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 53 | 3.64 | 0.19 | 5190 | 3—4#焦炉 |
| 57 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 53 | 7.79 | 0.41 | 5191 | 3—4#焦炉 |
| 58 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 53 | 5.97 | 0.32 | 5192 | 3—4#焦炉 |
| 59 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 2271 | 14.59 | 33.13 | 5185 | 3—4#焦炉 |
| 60 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 363 | 16.20 | 5.88 | 5189 | 3—4#焦炉 |
| 61 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 2326 | 11.90 | 27.68 | 5193 | 3—4#焦炉 |
| 62 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 383 | 10.53 | 4.03 | 5962 | 3—4#焦炉 |
| 63 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 383 | 13.86 | 5.31 | 5964 | 3—4#焦炉 |
| 64 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 53 | 9.71 | 0.51 | 5194 | 3—4#焦炉 |
| 65 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 9 | 10.56 | 0.10 | 5198 | 3—4#焦炉 |
| 66 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 63 | 6.01 | 0.38 | 5199 | 3—4#焦炉 |
| 67 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 53 | 11.93 | 0.63 | 5200 | 3—4#焦炉 |
| 68 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 9 | 12.79 | 0.12 | 5204 | 3—4#焦炉 |
| 69 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 53 | 14.57 | 0.77 | 5205 | 3—4#焦炉 |
| 70 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 9 | 16.19 | 0.15 | 5209 | 3—4#焦炉 |
| 71 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 53 | 14.62 | 0.77 | 5210 | 3—4#焦炉 |
| 72 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 9 | 16.24 | 0.15 | 5214 | 3—4#焦炉 |
| 73 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 53 | 11.87 | 0.63 | 5215 | 3—4#焦炉 |
| 74 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 53 | 6.64 | 0.35 | 4145 | 3—4#焦炉 |
| 75 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 53 | 2.67 | 0.14 | 4146 | 3—4#焦炉 |
| 76 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 53 | 19.45 | 1.03 | 4147 | 3—4#焦炉 |
| 77 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 9 | 21.25 | 0.19 | 4151 | 3—4#焦炉 |
| 78 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 63 | 5.91 | 0.37 | 4155 | 3—4#焦炉 |
| 79 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 63 | 5.91 | 0.37 | 4156 | 3—4#焦炉 |
| 80 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 26 | 4.77 | 0.12 | 5216 | 3—4#焦炉 |
| 81 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 63 | 7.58 | 0.48 | 5217 | 3—4#焦炉 |
| 82 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 53 | 7.58 | 0.40 | 5218 | 3—4#焦炉 |
| 83 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 123 | 9.06 | 1.11 | 5928 | 3—4#焦炉 |
| 84 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 40 | 14.67 | 0.59 | 4087 | 3—4#焦炉 |
| 85 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 9 | 16.28 | 0.15 | 4091 | 3—4#焦炉 |
| 86 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 26 | 11.18 | 0.29 | 4157A | 3—4#焦炉 |
| 87 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 123 | 12.17 | 1.50 | 4158 | 3—4#焦炉 |
| 88 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 103 | 12.17 | 1.25 | 4159 | 3—4#焦炉 |
| 89 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 26 | 8.20 | 0.21 | 4160A | 3—4#焦炉 |
| 90 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 63 | 3.35 | 0.21 | 4161 | 3—4#焦炉 |
| 91 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 63 | 6.99 | 0.44 | 4162 | 3—4#焦炉 |
| 92 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 40 | 10.14 | 0.41 | 4165 | 3—4#焦炉 |
| 93 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 383 | 10.31 | 3.95 | 4171 | 3—4#焦炉 |
| 94 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 83 | 19.03 | 1.58 | 4172 | 3—4#焦炉 |
| 95 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 20 | 20.02 | 0.40 | 4175 | 3—4#焦炉 |
| 96 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 26 | 16.61 | 0.43 | 5931 | 3—4#焦炉 |
| 97 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 26 | 11.30 | 0.29 | 5932 | 3—4#焦炉 |
| 98 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 26 | 18.03 | 0.47 | 5933 | 3—4#焦炉 |
| 99 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 53 | 23.79 | 1.26 | 4176 | 3—4#焦炉 |
| 100 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 9 | 26.03 | 0.23 | 4180 | 3—4#焦炉 |
| 101 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 408 | 10.00 | 4.08 | 4183 | 3—4#焦炉 |
| 102 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 568 | 12.46 | 7.08 | 4185 | 3—4#焦炉 |
| 103 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 235 | 13.17 | 3.09 | 4188 | 3—4#焦炉 |
| 104 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 123 | 29.89 | 3.68 | 4189 | 3—4#焦炉 |
| 105 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 20 | 30.80 | 0.62 | 4190 | 3—4#焦炉 |
| 106 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 20 | 32.29 | 0.65 | 4192 | 3—4#焦炉 |
| 107 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 20 | 33.07 | 0.66 | 4193 | 3—4#焦炉 |
| 108 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 123 | 29.18 | 3.59 | 4194 | 3—4#焦炉 |
| 109 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 20 | 29.95 | 0.60 | 4195 | 3—4#焦炉 |
| 110 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 20 | 31.64 | 0.63 | 4197 | 3—4#焦炉 |
| 111 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 20 | 32.43 | 0.65 | 4198 | 3—4#焦炉 |
| 112 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 26 | 12.44 | 0.32 | 5934 | 3—4#焦炉 |
| 113 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 40 | 12.93 | 0.52 | 4187 | 3—4#焦炉 |
| 114 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 94 | 4.85 | 0.46 | 4199 | 3—4#焦炉 |
| 115 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 2494 | 9.86 | 24.59 | 4342 | 3—4#焦炉 |
| 116 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 563 | 10.65 | 6.00 | 4346 | 3—4#焦炉 |
| 117 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 123 | 8.56 | 1.05 | 4347 | 3—4#焦炉 |
| 118 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 1003 | 4.91 | 4.92 | 4348 | 3—4#焦炉 |
| 119 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 723 | 8.84 | 6.39 | 4349 | 3—4#焦炉 |
| 120 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 113 | 9.2 | 1.04 | 4357 | 3—4#焦炉 |
| 121 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 26 | 7.14 | 0.19 | 4358 | 3—4#焦炉 |
| 122 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 113 | 12.7 | 1.44 | 5937 | 3—4#焦炉 |
| 123 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 20 | 12.95 | 0.26 | 5938 | 3—4#焦炉 |
| 124 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 40 | 13.41 | 0.54 | 5940 | 3—4#焦炉 |
| 125 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 190 | 8.74 | 1.66 | 5941 | 3—4#焦炉 |
| 126 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 483 | 9.99 | 4.83 | 5942 | 3—4#焦炉 |
| 127 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 123 | 10.78 | 1.33 | 5946 | 3—4#焦炉 |
| 128 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 94 | 9.52 | 0.89 | 5951 | 3—4#焦炉 |
| 129 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 163 | 6.72 | 1.10 | 4205 | 3—4#焦炉 |
| 130 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 163 | 4.73 | 0.77 | 4206 | 3—4#焦炉 |
| 131 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 143 | 4.8 | 0.69 | 4212 | 3—4#焦炉 |
| 132 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 40 | 6.86 | 0.27 | 4218 | 3—4#焦炉 |
| 133 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 40 | 11.01 | 0.44 | 4219 | 3—4#焦炉 |
| 134 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 40 | 12.79 | 0.51 | 4220 | 3—4#焦炉 |
| 135 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 103 | 9.16 | 0.94 | 6899 | 3—4#焦炉 |
| 136 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 103 | 8.14 | 0.84 | 6901 | 3—4#焦炉 |
| 137 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 83 | 6 | 0.50 | 6902 | 3—4#焦炉 |
| 138 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 40 | 7.97 | 0.32 | 6903 | 3—4#焦炉 |
| 139 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 94 | 4.18 | 0.39 | 6906 | 3—4#焦炉 |
| 140 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 163 | 26.57 | 4.33 | 6907 | 3—4#焦炉 |
| 141 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 83 | 23.32 | 1.94 | 6908 | 3—4#焦炉 |
| 142 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 73 | 15.04 | 1.10 | 6913 | 3—4#焦炉 |
| 143 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 243 | 12.45 | 3.03 | 6919 | 3—4#焦炉 |
| 144 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 483 | 8.3 | 4.01 | 6920 | 3—4#焦炉 |
| 145 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 63 | 30.46 | 1.92 | 6932 | 3—4#焦炉 |
| 146 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 83 | 9.63 | 0.80 | 6385 | 3—4#焦炉 |
| 147 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 283 | 9.33 | 2.64 | 6386 | 3—4#焦炉 |
| 148 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 83 | 11.33 | 0.94 | 6388 | 3—4#焦炉 |
| 149 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 183 | 15.19 | 2.78 | 6556 | 3—4#焦炉 |
| 150 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 103 | 8.42 | 0.87 | 6557 | 3—4#焦炉 |
| 151 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 40 | 12.42 | 0.50 | 6430 | 3—4#焦炉 |
| 152 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 40 | 8.64 | 0.35 | 6431 | 3—4#焦炉 |
| 153 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 40 | 6.66 | 0.27 | 6432 | 3—4#焦炉 |
| 154 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 40 | 9.00 | 0.36 | 6435 | 3—4#焦炉 |
| 155 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 40 | 10.06 | 0.40 | 6436 | 3—4#焦炉 |
| 156 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 40 | 9.13 | 0.37 | 6452 | 3—4#焦炉 |
| 157 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 40 | 10.19 | 0.41 | 6453 | 3—4#焦炉 |
| 158 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 20 | 11.47 | 0.23 | 6454 | 3—4#焦炉 |
| 159 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 20 | 9.71 | 0.19 | 6455 | 3—4#焦炉 |
| 160 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 40 | 17.95 | 0.72 | 6462 | 3—4#焦炉 |
| 161 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 163 | 6.48 | 1.06 | 6473 | 3—4#焦炉 |
| 162 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 40 | 7.53 | 0.30 | 6476 | 3—4#焦炉 |
| 163 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 40 | 16.52 | 0.66 | 6477 | 3—4#焦炉 |
| 164 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 40 | 5.40 | 0.22 | 3915 | 3—4#焦炉 |
| 165 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 83 | 9.29 | 0.77 | 3928 | 3—4#焦炉 |
| 166 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 20 | 8.34 | 0.17 | 3929 | 3—4#焦炉 |
| 167 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 40 | 7.72 | 0.31 | 3947 | 3—4#焦炉 |
| 168 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 40 | 8.06 | 0.32 | 3948 | 3—4#焦炉 |
| 169 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 63 | 8.64 | 0.54 | 3966 | 3—4#焦炉 |
| 170 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 63 | 5.48 | 0.35 | 3976 | 3—4#焦炉 |
| 171 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 40 | 9.97 | 0.40 | 3984 | 3—4#焦炉 |
| 172 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 40 | 13.49 | 0.54 | 3930A | 3—4#焦炉 |
| 173 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 40 | 9.20 | 0.37 | 3931A | 3—4#焦炉 |
| 174 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 40 | 7.37 | 0.29 | 3932A | 3—4#焦炉 |
| 175 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 98 | 18.97 | 1.86 | 6905 | 3—4#焦炉 |
| 176 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 98 | 14.94 | 1.46 | 6904 | 3—4#焦炉 |
| 177 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 98 | 9.63 | 0.94 | 6385 | 蓄热室 |
| 178 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 1000 | 9.33 | 9.33 | 6386 | 蓄热室 |
| 179 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 96 | 11.33 | 1.09 | 6388 | 蓄热室 |
| 180 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 300 | 15.19 | 4.56 | 6556 | 蓄热室 |
| 181 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 500 | 8.42 | 4.21 | 6557 | 蓄热室 |
| 182 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 440 | 3.21 | 1.41 | 3809 | 蓄热室 |
| 183 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 10 | 7.78 | 0.08 | 3815 | 蓄热室 |
| 184 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 500 | 4.81 | 2.41 | 3818 | 蓄热室 |
| 185 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 10 | 10.94 | 0.11 | 3819 | 蓄热室 |
| 186 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 304 | 6.35 | 1.93 | 3822 | 蓄热室 |
| 187 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 10 | 3.98 | 0.04 | 3823 | 蓄热室 |
| 188 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 10 | 5.79 | 0.06 | 3824 | 蓄热室 |
| 189 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 177.2 | 11.70 | 2.07 | 3826 | 蓄热室 |
| 190 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 10 | 10.94 | 0.11 | 3827 | 蓄热室 |
| 191 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 10 | 3.94 | 0.04 | 3829 | 蓄热室 |
| 192 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 140 | 9.68 | 1.36 | 3834 | 蓄热室 |
| 193 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 96 | 5.61 | 0.54 | 3835 | 蓄热室 |
| 194 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 98 | 6.31 | 0.62 | 3836 | 蓄热室 |
| 195 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 52 | 8.34 | 0.43 | 3837 | 蓄热室 |
| 196 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 52 | 12.48 | 0.65 | 3838 | 蓄热室 |
| 197 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 10 | 5.61 | 0.06 | 3839 | 蓄热室 |
| 198 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 48 | 5.61 | 0.27 | 3853 | 蓄热室 |
| 199 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 50 | 7.90 | 0.40 | 3854 | 蓄热室 |
| 200 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 24 | 10.84 | 0.26 | 3855 | 蓄热室 |
| 201 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 50 | 6.70 | 0.34 | 3856 | 蓄热室 |
| 202 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 10 | 8.89 | 0.09 | 3857 | 蓄热室 |
| 203 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | 10 | 3.75 | 0.04 | 3858 | 蓄热室 |
| 合计 |  |  |  | 376.43 |  |  |

2.2.2 硅砖技术标准

表2—2   硅砖的理化指标

| 项 目 | 规定值 |  |  | 复验时单值允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 炉底、炉壁 |  | 其它 |  |
| Si O2/% | ≥94.5 |  |  |  |
| Al2O3/% | ≤1.2 |  |  |  |
| Fe2O3/% | ≤1.2 |  |  |  |
| CaO/% | ≤2.5 |  |  |  |
| 0.2MPa荷重软化开始温度/℃ | ≤1650 |  |  | -10 |
| 真密度/ g·cm-3 | ≤2.33 | ≤2.34 |  | 0.01 |
| 残余石英/% | ≤1.0 |  |  |  |
| 显气孔率/% | ≤22 | ≤24 |  | 1 |
| 常温耐压强度/MPa | ≥40 | ≥35 |  | 10% |
| 加热永久线变化（1450℃×2h）/% | 0—0.2 |  |  |  |
| 热膨胀率（1000℃）/% | ≤1.28 | ≤1.30 |  | 0.03 |

备注：硅砖的外形尺寸标准执行相应的国家、行业标准。

2.3 硅藻土砖（高强隔热砖）订货数量及技术标准

2.3.1 硅藻土砖（高强隔热砖）订货数量

表3—1  硅藻土砖（高强隔热砖）的订货数量

| 序号 | 物料描述 | 块数 | 单重（kg） | 重量（T） | 砖号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅藻土砖\YB/T4168 1000℃ 异型 | 9800 | 1.01 | 9.90 | 高强隔热砖 230*113*65 | 3—4#焦炉 |
| 2 | 硅藻土砖\YB/T4168 1000℃ 异型 | 400 | 3.46 | 1.38 | 高强隔热砖300*170*113 | 3—4#焦炉 |
| 合计 |  |  |  | 11.28 |  |  |

2.3.2 硅藻土砖（高强隔热砖）技术标准

表3—2   硅藻土砖（高强隔热砖）的理化指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 比重，kg/cm3 | ≤0.6 |
| 体积密度，g/cm3 | ≤0.6 |
| 常温耐压强度，MPa | ≥1.5 |
| 导热系数（300±10℃），w/(m.k) | ≤0.15 |
| 重烧线变化（900℃×8h），% | ≤1 |

2.3.3 硅藻土砖（高强隔热砖）的尺寸允许偏差和外形应符合表3-3中的规定。

表3-3    硅藻土砖（高强隔热砖）的尺寸允许偏差及外观       单位：mm

| 项目 |  |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标 允许 偏差 | 尺寸≤100 |  | ±2 |
|  | 尺寸101～200 |  | ±3 |
|  | 尺寸201～300 |  | ±4 |
| 扭曲 | 长度≤250 | 不 大 于 | 2 |
|  | 长度251～300 |  | 3 |
| 孔洞直径 |  |  | 10 |
| 裂纹 长度 | 宽度≤0.5 |  | 不限制 |
|  | 宽度0.51～1.0 |  | 40 |
|  | 宽度＞1.0 |  | 不准有 |

注:宽度0.51～1.0mm的裂纹不允许跨过两个或两个以上的棱。

2.3.4 硅藻土砖（高强隔热砖）缺棱、缺角应符合表3-4中规定。

表3-4     硅藻土砖（高强隔热砖）的缺棱、缺角允许尺寸

| 允许尺寸（a＋b＋c） |  |
| --- | --- |
| 缺 角 | 缺 棱 |
| ≤ 60 mm | ≤ 70 mm |

2.4 漂珠砖订货数量及技术标准

2.4.1 漂珠砖订货数量

表4—1 漂珠砖的订货数量

| 序号 | 物料描述 | 块数 | 单重（kg） | 重量（T） | 砖号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漂珠特异型砖\YB/T4168 1650℃ | 1660 | 1.74 | 2.89 | 5954 |  |
| 2 | 漂珠特异型砖\YB/T4168 1650℃ | 500 | 1.34 | 0.67 | 5955 |  |
| 3 | 漂珠特异型砖\YB/T4168 1650℃ | 4990 | 1.69 | 8.43 | 漂珠砖 230*113*65 |  |
| 合计 |  |  |  | 11.99 |  |  |

2.4.2 漂珠砖技术标准

表4—2 漂珠砖的理化指标

| 项目 | 指标 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐火度 ，℃ | ≥1650 | 体积密度，g ·cm-3 | ≤1.0 |
| 导热系数（350±25℃）， w/(m·k) | ≤0.5 | 重烧线变化（1250℃*2h），% | ≤2 |
| 常温耐压强度，MPa | ≥10 | 热稳定性（次） | 15 |

2.4.3 漂珠砖的尺寸允许偏差和外形应符合表4-3中的规定

表4-3    漂珠砖的尺寸允许偏差及外观       单位：mm

| 项目 |  |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标 允许 偏差 | 尺寸≤100 |  | ±2 |
|  | 尺寸101～200 |  | ±3 |
|  | 尺寸201～300 |  | ±4 |
| 扭曲 | 长度≤250 | 不 大 于 | 2 |
|  | 长度251～300 |  | 3 |
| 孔洞直径 |  |  | 10 |
| 裂纹 长度 | 宽度≤0.5 |  | 不限制 |
|  | 宽度0.51～1.0 |  | 40 |
|  | 宽度＞1.0 |  | 不准有 |

注:宽度0.51～1.0mm的裂纹不允许跨过两个或两个以上的棱。

2.4.4 漂珠砖缺棱、缺角应符合表4-4中规定

表4-4    漂珠砖的缺棱、缺角允许尺寸

| 允许尺寸（a＋b＋c） |  |
| --- | --- |
| 缺 角 | 缺 棱 |
| ≤ 60 mm | ≤ 70 mm |

2.5 高铝砖订货数量及技术标准

2.5.1 高铝砖订货数量

表5—1 高铝砖的订货数量

| 序号 | 物料描述 | 块数 | 单重（kg） | 重量（T） | 砖号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高铝质耐火砖\GB/T2988-2004 1650℃ 异型 | 80 | 6.43 | 0.51 | 5935 | 3—4#焦炉 |
| 2 | 高铝质耐火砖\GB/T2988-2004 1650℃ 异型 | 260 | 9.33 | 2.43 | 5952 | 3—4#焦炉 |
| 3 | 高铝质耐火砖\GB/T2988-2004 1650℃ 异型 | 50 | 10.50 | 0.53 | 4045 | 3—4#焦炉 |
| 4 | 高铝质耐火砖\GB/T2988-2004 1650℃ 异型 | 100 | 9.35 | 0.94 | 4046 | 3—4#焦炉 |
| 5 | 高铝质耐火砖\GB/T2988-2004 1650℃ 异型 | 50 | 10.46 | 0.52 | 6470 | 3—4#焦炉 |
| 6 | 高铝质耐火砖\GB/T2988-2004 1650℃ 异型 | 84 | 12.07 | 1.01 | 5947 | 3—4#焦炉 |
| 7 | 高铝质耐火砖\GB/T2988-2004 1650℃ 异型 | 84 | 12.17 | 1.02 | 5948 | 3—4#焦炉 |
| 合计 |  |  |  | 6.96 |  |  |

2.5.2 高铝砖技术标准

表5—2 高铝砖的理化指标

| 型号 | RL—65 |
| --- | --- |
| Al2O3/% | ≥65 |
| 耐火度/℃ | ≥1790 |
| 荷重软化开始温度/℃ | ≥1500 |
| 重烧线变化/%（1500℃×2h） | +0.1～-0.4 |
| 显气孔率/% | ≤24 |
| 常温耐压强度MPa | ≥49.0 |

2.5.3 高铝砖的尺寸允许偏差和外形应符合表5-3中的规定

表5-3    漂珠砖的尺寸允许偏差及外观       单位：mm

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 指标 允许 偏差 | 尺寸≤230 | ±2 |
|  | 尺寸231～350 | ±3 |
|  | 尺寸351～450 | ±4 |
| 扭曲 | 长度≤345 | ＜2 |
|  | 长度＞345 | ＜3 |
| 缺棱、缺角深度 |  | ＜6 |
| 熔洞直径 |  | ＜5 |
| 裂纹 长度 | 宽度≤0.25 | 不限制 |
|  | 宽度0.26～0.50 | ＜50 |
|  | 宽度＞0.51 | 不准有 |

2.6 缸砖订货数量及技术标准

2.6.1 缸砖订货数量

表6—1   缸砖的订货数量

| 序号 | 物料描述 | 块数 | 单重（kg） | 重量（T） | 砖号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缸砖\YB/T4168 1690℃ 异型 | 80 | 2.7 | 0.22 | 4328 | 3—4#焦炉 |
| 2 | 缸砖\YB/T4168 1690℃ 异型 | 80 | 6.39 | 0.51 | 4329 | 3—4#焦炉 |
| 3 | 缸砖\YB/T4168 1690℃ 异型 | 425 | 3.33 | 1.42 | 4330 | 3—4#焦炉 |
| 4 | 缸砖\YB/T4168 1690℃ 异型 | 225 | 13.65 | 3.07 | 4331 | 3—4#焦炉 |
| 5 | 缸砖\YB/T4168 1690℃ 异型 | 225 | 9.39 | 2.11 | 4332 | 3—4#焦炉 |
| 6 | 缸砖\YB/T4168 1690℃ 异型 | 225 | 9.78 | 2.20 | 4333 | 3—4#焦炉 |
| 7 | 缸砖\YB/T4168 1690℃ 异型 | 225 | 7.53 | 1.69 | 4334 | 3—4#焦炉 |
| 8 | 缸砖\YB/T4168 1690℃ 异型 | 225 | 5.18 | 1.17 | 4335 | 3—4#焦炉 |
| 9 | 缸砖\YB/T4168 1690℃ 异型 | 225 | 5.4 | 1.22 | 4336 | 3—4#焦炉 |
| 10 | 缸砖\YB/T4168 1690℃ 异型 | 225 | 8.05 | 1.81 | 4337 | 3—4#焦炉 |
| 11 | 缸砖\YB/T4168 1690℃ 异型 | 210 | 4.53 | 0.95 | 6560 | 3—4#焦炉 |
| 12 | 缸砖\YB/T4168 1690℃ 异型 | 210 | 3.06 | 0.64 | 6989 | 3—4#焦炉 |
| 13 | 缸砖\YB/T4168 1690℃ 异型 | 35990 | 3.89 | 140.00 | 230*113*65 | 5—6#焦炉 |
| 合计 |  |  |  | 157.01 |  |  |

2.6.2 缸砖技术标准

表6—2   缸砖的理化指标

| 项目 | 常温耐压强度≥MPa | 体积密度 ≥g·cm-3 | 显气孔率 ≤% | 吸水率 ≤% | 酸碱度 ≥% | SiO2 ≤% | Al2O3 ≥% | Fe2O3 ≥% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 60 | 2.30 | 15 | 7 | 98 | 70 | 22 | 7 |

2.7 含锆硅酸铝纤维毡订货数量及技术标准

2.7.1 含锆硅酸铝纤维毡订货数量

表7—1  含锆硅酸铝纤维毡的订货数量

| 序号 | 物料描述 | 计量单位 | 重量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含锆硅酸铝纤维毡\δ=20 100kg/m3 1300℃ | M3 | 300 |  |
| 2 | 含锆硅酸铝纤维毡\δ=40 220kg/m3 1260℃7200×615×40 | M3 | 50 |  |

2.7.2 含锆硅酸铝纤维毡的技术要求见表7—2。

- 表7—2  含锆硅酸铝纤维毡的技术要求

| 序号 | 项 目 |  | 含锆硅酸铝纤维毡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度/kg/m3 |  | ≥125 |
| 2 | 导热系数，W(MK)平均温度600℃，不大于 |  | 0.17 |
| 3 | 散粒含有率212μm以上％，不大于 |  | 25 |
| 4 | 加热收缩率％ | 温度℃ | 1100 |
|  |  | 时间h | 24 |
|  |  | 不大于 | 2.5 |
| 5 | 化学成分% | AL2O3不小于 | 46 |
|  |  | AL2O3+SiO2不小于 | 98 |
| 6 | 最高使用温度℃ |  | 1260（1300）以上 |

2.8高温灌浆密封料订货数量及技术标准

2.8.1 高温灌浆密封料订货数量

表8—1  高温灌浆密封料的订货数量

| 序号 | 物料描述 | 计量单位 | 重量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温灌浆密封料\LW-12-02 1800℃ | T | 10 |  |

2.8.2 高温灌浆密封料的技术要求见表8—2。

- 表8—2  高温灌浆密封料的技术要求

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常温抗折强度500℃烧后 /MPa | ≥4 |
| 2 | 常温抗折强度1300℃烧后 /MPa | ≥6 |
| 3 | 荷重软化温度 0.2MPa To.6/℃ | ≥1400 |
| 4 | 抗热震性850℃×水冷/次 | ≥18 |
| 5 | 耐火度 /℃ | ＞1800 |
| 6 | SiO₂ /% | ≥22 |
| 7 | Al₂O₃/ % | ≥65 |
| 8 | Fe₂O₃/% | ≤2.5 |

备注：用于焦炉砖煤气道部位。

2.9莫来石质陶瓷蜂窝蓄热体订货数量及技术标准

2.9.1莫来石质陶瓷蜂窝蓄热体订货数量及规格

- 表9-1  莫来石质陶瓷蜂窝蓄热体的订货数量

| 序号 | 物料描述 | 块数 | 单重（kg） | 重量（T） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 莫来石质陶瓷蜂窝蓄热体\150×150×100mm 1450℃ 25孔 | 1000 | 1.3-1.6 | 1.3-1.6 | 二化产Rto炉 |
| 2 | 莫来石质陶瓷蜂窝蓄热体\150×150×300mm 1450℃ 43孔 | 2280 | 4.6-5.6 | 10.5-12.7 | 二化产Rto炉 |

- 表9-2 莫来石质陶瓷蜂窝蓄热体规格

| 序号 | 规格尺寸（mm） | 孔数（mm） | 墙壁厚度（mm） | 外壁厚（mm） | 孔宽（mm） | 孔隙率 | 比表面积（㎡/m 3 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150x150x300 | 43x43 | 0.65±0.1 | 1.0±0.15 | 2.7-2.9 | 67% | 1000 |
| 2 | 150x150x100 | 25x25 | 1.0±0.1 | 1.2±0.15 | 4.8-5.0 | 68% | 580 |

2.9.2 莫来石质陶瓷蜂窝蓄热体技术标准

- 表9-3  莫来石质陶瓷蜂窝蓄热体的化学组成

| 序号 | Index 目录 | Unit 单位 | 含量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SiO2 二氧化硅 | % | 20-30 |
| 2 | Al2O3 氧化铝 | % | 50-68 |
| 3 | MgO 氧化镁 | % | ＜5 |
| 4 | Fe2O3 氧化铁 | % | ＜1.5 |

表9-4  莫来石质陶瓷蜂窝蓄热体的物理性质

| 序号 | Index 目录 | Unit 单位 | LTHB 型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材质 |  | 莫来石 |
| 2 | 比重 | g/cm 3 | 2.0-2.5 |
| 3 | 吸水率 | % | 15-20 |
| 4 | 平均热膨胀系数 | 10 -6 /K(20-800℃) | 4.5-5.6 |
| 5 | 热导率 | W/m· K（20-1000℃） | 1.5-2.0 |
| 6 | 最高工作温度 | ℃ | 1350 |
| 7 | 瞬间冲击温度 | ℃ | 1450 |
| 8 | 热容 | J/Kg·K | 900-1100 |
| 9 | 抗压强度 | Mpa | 轴向≥28 |
| 10 |  | Mpa | 侧向≥8 |
| 11 | 耐热冲击 △T | ℃/Min | ≥350 |

2.10 粘土火泥订货数量及技术标准

2.10.1 粘土火泥订货数量

表10—1 粘土火泥的订货数量

| 序号 | 物料描述 | 计量单位 | 重量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粘土火泥 | 吨 | 80 |  |

2.10.2粘土火泥的技术标准

表10—2 粘土火泥理化指标

| 项 目 |  |  | 指标（NN—38） |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐火度/℃ |  |  | ≥1690 |
| Al2O3/% |  |  | ≥38 |
| 冷态抗折粘结强度/MPa |  | 100℃干燥后 | ≥1.0 |
|  |  | 1200℃×3h烧后 | ≥3.0 |
| 线变化率/% |  | 1200℃×3h烧后 | -3～+1 |
| 粘结时间/min |  |  | 1～3 |
| 粒度组成/% | ＜1.0mm |  | 100 |
|  | ＞0.5mm |  | ≤2 |
|  | ＜0.074mm |  | ≥50 |

2.11 硅火泥订货数量及技术标准

2.11.1 硅火泥订货数量

表11—1 硅火泥的订货数量

| 序号 | 物料描述 | 计量单位 | 重量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅火泥 | 吨 | 180 |  |

2.11.2硅火泥的技术标准

表11—2 硅火泥的理化指标

| 项 目 |  | JGN—92 | JGN—85 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐火度/℃ |  | ≥1670 | ≥1580 |
| SiO2/% |  | ≥92 | ≥85 |
| 0.2MPa荷重软化开始温度/℃ |  | ≥1500 | ≥1420 |
| 粘结时间/min |  | 1～2 | 1～2 |
| 冷态抗折粘结强度/MPa | 100℃干燥后 | ≥1.0 | ≥1.0 |
|  | 1200℃×3h烧后 | ≥3.0 | ≥3.0 |
| 粒度组成/% | ＞1mm | ≤3 | ≤3 |
|  | ＜0.074mm | ≥50 | ≥50 |

3.其它规定

3.1 耐火材料的到货要求

表12—1 耐火材料的到货要求

| 序号 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | 到货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漂珠特异型砖\YB/T4168 1650℃ | T | 11.99 | 2025年5月30日 |  |
| 2 | 缸砖\YB/T4168 1690℃ 异型 | T | 157.01 | 2025年5月30日 |  |
| 3 | 高铝质耐火砖\GB/T2988-2004 1650℃ 异型 | T | 6.96 | 2025年5月30日 |  |
| 4 | 粘土特异型砖\YB/T4168 1750℃ | T | 252.28 | 2025年5月30日 |  |
| 5 | 粘土火泥\NN-38 1750℃ | T | 30.00 | 2025年5月30日 |  |
| 6 | 硅藻土砖\YB/T4168 1000℃ 异型 | T | 11.28 | 2025年5月30日 |  |
| 7 | 硅质特异型砖\YB/T5013 1790℃ | T | 376.43 | 2025年5月30日 |  |
| 8 | 硅火泥\JGN-92 1680℃ | T | 90 | 2025年5月30日 |  |
| 9 | 含锆硅酸铝纤维毡\δ=20 100kg/m3 1300℃ | M3 | 300 | 2025年5月30日 |  |
| 10 | 含锆硅酸铝纤维毡\δ=40 220kg/m3 1260℃7200×615×40 | M3 | 50 | 2025年5月30日 |  |
| 11 | 高温灌浆密封料\LW-12-02 1800℃ | T | 10 | 2025年5月30日 |  |
| 12 | 莫来石质陶瓷蜂窝蓄热体\150×150×100mm 1450℃ 25孔 | 块 | 1000 | 2025年5月30日 |  |
| 13 | 莫来石质陶瓷蜂窝蓄热体\150×150×300mm 1450℃ 43孔 | 块 | 2280 | 2025年5月30日 |  |

3.2 耐火材料的生产、检验、包装和运输

3.2.1 乙方耐火砖及耐火泥料应出具产品合格证和理化检验报告书一份，全部数据必须准确、可靠，可直接引用其上的数据为筑炉服务。

3.2.2 产品的外观尺寸偏差应正态分布。

3.2.3 砖的成型必须采用机压成型，如特殊情况需采用手工成型的必须经乙方同意后采用。

3.2.4 在生产过程中，甲方将派有关工作人员到乙方进行原料备选、工艺过程管理、产品质量检验等方面的监督检查。甲方和乙方共同抽样送至国家级耐火材料检验中心检验，有关费用由乙方承担，检验报告和乙方的检验报告应一致，否则以国家检验中心的检验结果为准。乙方应为甲方质检人员提供便利条件。

3.2.5 砖的产品包装用木制托盘箱体结构，便于叉车和吊车装运，内衬油毡纸和塑料薄膜，每箱产品外面要明确标明该箱内砖的砖号、数量、出厂日期、批号、质量合格证。箱内每块砖都要标明该砖的砖号，以甲方提供的砖号为准。每一车皮的货物为单一批号。

3.2.6 耐火泥料的产品包装每袋单重50kg，采用内衬塑料薄膜的编织袋。

3.2.7 乙方发货前，提供满足设计文件的技术说明书，在说明书中注明使用要求和其它注意事项。

3.2.8 由于在运输过程中和包装不当引起的损坏和丢失，乙方负责无偿更换或补充供货。

3.2.9 砖的标志，可用模压、颜料标记制品的品种、牌号、砖号、等级等，颜料标记应牢固，颜料不与制品发生任何化学反应，标记位置一般应标在砖的非工作面上刻印（最深2mm）上砖号。

3.3 验货和售后服务

3.3.1 产品到达甲方库房（焦化厂库房）后由甲方、施工单位和乙方按照国家检验标准共同验收和取样，样品送至国家级耐火材料检验测试中心复检，复检有关费用由乙方承担，乙方应对复检结果负责。若检验不合格，乙方承担全部费用和因此带来的一切损失。

3.3.2 乙方应配合甲方、施工单位进行开箱验收，并且承认现场验收结果。

3.3.3 乙方必须保证耐火砖的块数和重量，若缺少，乙方负责无偿补充供货。

3.3.4 订货中数量可根据设计和施工的实际情况可能性增减订货数量，乙方应无条件配合。

3.4 违约和其它

3.4.1 不按供货日期到货，每晚到一天按货物总价值的0.3%扣款，由于交货拖期或产品质量问题造成甲方工程施工工期延长，乙方应承担一切损失。

3.4.2 货物的数量及吨位以甲方提供为准。

3.4.3 货物的缺少或破损应按照甲方要求及时无偿供货，每拖期一天，在货款中扣除乙方10000元人民币，并承担延误工期带来的损失。

3.4.4 未尽事宜，双方随时协议解决。

买方（甲方）：甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司

（签字）                   （盖章）

年    月   日

供方（乙方）：

（签字）                   （盖章）

年    月   日