甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司

焦炉半干法喷补料招标技术协议书

甲方（需方）：甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司

乙方（供方）：

2025年2月19日

焦炉半干法喷补料招标技术协议书

1.总则

1.1 供方需保证耐火材料在包装时应按照国标（GB/T 15545—1995、GB/T 16546—1996）进行包装，在运输途中采取有效的防潮措施。

1.2 本协议书对酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司焦化厂所使用耐火材料提出了订货数量、理化指标等方面的要求。

1.3 供方需保证提供符合本协议书和相关标准的全新优质产品及其相应服务。如与协议书所列标准有矛盾时，应按较高标准执行。

1.4 本协议书作为订货合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.5 在签订合同后，买方保留对本协议书提出补充要求和修改的权利，供方允诺予以配合并与买方签订更详细的技术协议。如提出修改，具体项目和条件由买、卖双方商定。

2.技术标准及要求

2.1 根据焦炉修补的特点，提供的半干法喷补料具有以下作业性能：

① 在焦炉生产条件下有较高的附着性，附着率可达到85%以上；

② 便于分层和流动，保证对较深、面积较大部位的修补效果；

③ 操作简单，喷补速度快，喷补能力为0.5-1.5吨/小时；

④ 容易铲平和刮平，保证修补炉墙表面平整；

⑤ 喷补料有良好的吸水性，吸水后的喷补料具有较好的可塑性；

2.2 为了满足焦炉高温条件，提供的半干法喷补料具有以下热态性能：

①具有一定的抗折强度和抗压强度，具有良好的抗热冲击性；

②与耐火砖有相同热传导性，具有较低的气孔率；

③在高温情况下，强度增长较快，修补后空炉时间短；

- 2.3 喷补料适用范围及喷补效果：

- ①细粒（0—1mm）：

适用于炉墙裂纹、裂缝的修补，对于减少炉墙窜漏有较好的效果，挂料时间可保证18—24个月；对于一般麻面炉墙挂料时间可保证10—12个月。

②中粒（0—3mm）：

适用于炉墙较大裂缝、炉肩缝、面积不大的熔洞，修补效果较好，挂料时间可保证18—24个月；对于比较严重的麻面炉墙有较好的修补效果，挂料时间10—12个月；同时适用于炉顶、蓄热室、上升管等部位修补；

③粗粒（0—5mm）：

适用于较大面积的熔洞，填充能力较强，填补速度快，挂料时间可保证18—24个月。

2.4 焦炉半干法喷补料性能指标

表1  焦炉半干法喷补料性能指标

| 序号 | 项目 | 单位/内容 | 检测条件 | 指标 | 检测标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显气孔率 | % | 110℃×24h | ≤25 | YB/T 5200-1993 |
| 2 | 体积密度 | g/cm³ | 110℃×24h | ≥1.9 |  |
| 3 | 热震稳定性 | 次 | 1100℃，水冷 | ≥10 | GB/T 30873-2014 |
| 4 | 常温抗折强度 | MPa | 1350℃×3h | ≥8 | GB/T 3001-2017 |
| 5 | 常温耐压强度 | MPa | 1350℃×3h | ≥18 | GB/T 5072-2008 |
| 6 | 热态线膨胀率 | % | 1200℃ | ≤+0.8 | GB/T 7320-2018 |
| 7 | 荷重软化温度 | ℃ | 0.2MPa T4.0 | ≥1300 | YB/T 370-2016 |
| 8 | 耐火度 | ℃ | ------ | ≥1400 | GB/T 7322-2017 |
| 9 | 耐磨量 | cm³ | 1350℃×3h | ≤20 | GB/T 18301-2012 |
| 10 | 原料化学成份 | % | SiO2 | 30～42 | GB/T 6900-2006 |
|  |  |  | Al2O3 | 40～56 |  |
|  |  |  | Fe2O3 | ≤3.0 |  |

3.其它规定

3.1 耐火材料的数量及到货要求

表2  焦炉半干法喷补料的到货要求

| 序号 | 物料描述 | 计量单位（SAP ) | 数量 | 到货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焦炉半干法喷补料\0-1mm ≥1800kg/m3 1400℃ | T | 5 | 2025年5月30日 |  |
| 2 | 焦炉半干法喷补料\0-3mm ≥1900kg/m3 1400℃ | T | 20 | 2025年5月30日 |  |
| 3 | 焦炉半干法喷补料\0-5mm ≥1900kg/m3 1400℃ | T | 5 | 2025年5月30日 |  |
| 合计 |  | T | 30 |  |  |

3.2 耐火材料的生产、检验、包装和运输

3.2.1 乙方应出具产品合格证和理化检验报告书一份，全部数据必须准确、可靠，可直接引用其上的数据为筑炉服务。

3.2.2 产品包装每袋单重20kg，采用内衬塑料薄膜的编织袋。

3.2.3 乙方发货前，提供产品技术说明书，在说明书中注明使用要求和其它注意事项。

3.2.4 由于在运输过程中和包装不当引起的损坏和丢失，乙方负责无偿更换或补充供货。

4.未尽事宜，双方随时协议解决。

买方（甲方）： 甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司

（签字）                   （盖章）

年    月   日

供方（乙方）：

（签字）                   （盖章）

年    月   日