甘肃西沟矿业有限公司

起重臂\K112.03.00SH 30CrNiMO WK-4B 含推压机构

技术规格书
拟制单位：甘肃西沟矿业有限公司

拟制日期：      年   月

协议签定日期：     年   月    日

 为了使新购置的起重臂能够在FWK-4B电铲正常使用要求，甲乙双方协商制定如下技术要求。
一、总则

本技术协议作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

1.1本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合国家标准和技术文件的优质产品。

1.2乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

1.3乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作运行。

1.4乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发表的标准和技术规范。

1.5 在今后合同谈判及合同执行过程中的一切图纸、技术文件、设备信函等必须使用中文，如果卖方提供的文件中使用另一种文字，则需有中文译本，在这种情况下，解释以中文为准。

1.6乙方在合同货物产品制造中，发生侵犯专利技术的行为时其侵权责任与甲方无关。

1.7乙方依据甲方现用的FWK-4A型电铲生产厂家零件图纸、结合现场使用情况进行加工制作；FWK-4A电铲为抚顺矿业集团机械制造厂制造。

1.8乙方制作的起重臂必须符合现场FWK-4A型电动挖掘机的安装尺寸，满足现场使用条件，必要时乙方到现场进行实物测量与尺寸核实，使用寿命不低于48个月。

1.9乙方制作的起重臂除起重臂本体之外，起重臂附带的其他零部件必须与太原重工生产的WK-4B电铲通用。

二、起重臂技术参数与供货范围
1技术参数

	起重臂技术参数

	序号
	名称
	参数
	序号
	名称
	参数

	1
	起重臂外侧钢板材质
	A514调制钢板
	2
	起重臂内部筋板
	Q345E低合金钢板

	3
	减速箱材质
	ZG 45
	4
	轴承座材质
	ZG 45

	5
	起重支座部材质
	ZG 55
	6
	推压一轴材质
	40CrNiMoA

	7
	推压二轴材质
	40CrNiMoA
	8
	支撑轮材质
	40CrNiMoA

	9
	滑轮轴材质
	40CrNiMoA
	9
	主机型号
	FWK-4A


2供货范围

2.1起重臂一件，包含顶部滑轮，绷绳滑轮组总成，托绳轮总成，推压减速箱总成、推压机构轴（矩形键）总成、鞍座总成、齿轮、集中润滑总成，推压电动机安装平台、安全护栏、制动器、力矩限制器总成、起重臂上、下缓冲装置，以上附件均应安装到起重臂上。

2.2起重臂配件（缸套、圆肩销、调整垫等）要配套齐全，并安装到位。
2.3所有圆肩销均需要采用单侧双孔挡销方式加工、调质处理。

2.4配套主润滑管路采用D型接头安装。

三、主要技术要求

1工作环境

1.1最高温度40℃，最低温度-35℃。

1.2年降雨量85.7mm，最大降雨量155mm，年均降雨天数37.5天。

1.3最大风速34m/s，年大风天数195天。

1.4海拔3500-4000m。

2配置及技术要求
2.1起重臂支座孔与推压机构一轴孔的平行度公差为：∥±0.40mm。
2.2 起重臂支座孔和起重臂中心线的垂直度公差为：⊥±0.60mm。
2.3起重臂推压机构减速箱推压轴的两轴孔的同轴度公差为：◎±0.50mm。
2.4起重臂推压机构轴孔和起重臂中心线的垂直度公差为：⊥±0.50mm。

2.5起重臂顶部滑轮的轴孔与起重臂中心线的垂直度公差为：⊥±1.00mm。
2.6推压机构减速箱轴孔尺寸：φ272（+0.02/-0.05）、φ240（+0.02/-0.05），孔深均为220±1mm。

2.7起重臂所有加工孔的表面粗糙度： √ Ra0.63mm。

2.8上下盖板中的对接焊缝均为2级焊缝（JB1152）,并进行超声波探伤检查，焊缝（及端头）必须沿起重臂纵向打磨光滑，其他局部焊缝必须打磨光滑，打磨时应沿起重臂纵向打磨。
2.9起重臂焊接支座完毕后必须进行调质处理。

2.10推压减速箱箱体四周焊缝不得有气孔、夹渣等焊接缺陷，焊接后必须作渗漏试验，确保无泄露现象,起重臂下方必须有推压减速箱放油孔。

2.11起重臂满足海拔3500-4000m和低温（-40°C）的环境使用要求。

2.12顶部滑轮的轴孔采用压盖结构，为分体式结构。

2.13起重臂含与此备件装配完好的推压机构总成，力矩限制器采用气囊式结构。

2.14所有销、轴类必须全部进行调质处理。

2.15起重臂上下盖板和两侧的立板采用A514调质钢板，厚度不得小于25mm；内部的加强筋采用Q345E钢板，厚度不得小于20mm；中部回转平台相联接的根脚采用ZG55材料，厚度不得小于70mm；推压机构减速箱的下箱体采用ZG25材料；顶部滑轮的轴承座采用ZG 45材料。

2.16箱体与起重臂上盖板连接处采用双层钢板加固，加固钢板与起重臂等宽，上下长度不得小于1000mm，单层钢板厚度不得小于25mm；起重臂下缓冲装置上边沿处采用双层钢板加固（以上边沿为中心线），加固钢板与起重臂等宽，长度不得小于1000mm，单层钢板厚度不得小于25mm。
2.17其余技术要求均应符合挖掘机制造规范。

四、技术服务与售后
4.1设备按期交货，并依照供、需双方所签订的技术协议，提供产品相关资料进行验收。
4.2设备质保期时间为备件安装使用后开始计，质保使用周期为3年。
4.3处理质量问题的方法：在质量保证期内，由于乙方制造质量产生的质量问题，乙方负责包修、包退、包换；由于制造质量引起的问题可由乙方一次性更换处理，并继续保证在其使用寿命内不损坏；由于甲方使用原因造成的问题，乙方负责协助处理或提供修复方案，费用由甲方自理。
4.4质量问题的响应期限：在使用期限内、若设备发生质量问题，由甲方通知乙方，乙方接到甲方通知后24小时内予以答复；如需乙方技术服务人员到现场进行处理的，3天内必须到达现场。
4.5赔偿方法：在质保期内，由于产品制造质量问题，致使备件损坏，乙方必须免费更换损坏的零部件。

4.6保修期以外，设备在使用过程中发生故障，乙方应积极协助买方提供维修方面的技术支持。
五、提供资料
5.1乙方在货物到货后3天内将产品合格证、备件材质质检报告、提供给甲方，所提供的相关资料符合国家相关标准。

5.2提供附带零配件目录手册及配件图号。

5.3焊伤检查报告。

5.4推压减速箱渗缝超声波探漏试验报告.

5.5装箱及发货清单两份。
六、供货及验收

6.1供货范围：起重臂总成。
6.2随机备件：

	序号
	名称
	数量
	单位
	备注
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	钢套
	2
	套
	
	9
	起重臂润滑油分配器（6组/套）
	2
	套
	

	2
	圆肩销
	2
	套
	
	10
	润滑油分配器堵头
	40
	件
	

	3
	调整垫
	5
	套
	
	11
	润滑油分配器直通接头
	40
	件
	

	4
	平衡滑轮轴
	1
	件
	
	12
	润滑油分配器直角接头
	40
	件
	

	5
	推压二轴锁母
	5
	件
	
	13
	分配器润滑油管
	40
	米
	

	6
	天轮轴锁母
	6
	件
	
	14
	润滑油管接头
	20
	套
	

	7
	主润滑油管
	20
	米
	
	15
	主润滑油管接头（C型）
	20
	件
	

	8
	气囊固定螺栓
	66
	件
	
	16
	主润滑油管接头（D型）
	20
	件
	


6.3根据合同对到货物料进行验收。
七、交货时间及地点

7.1 交货时间：    年    月    日前

7.2 交货地点：甘肃西沟矿业有限公司采场

八、其它
8.1 合同签订前，投标厂家必须到现场进行技术交流并实测尺寸，不进行技术交流、实测尺寸不应投标。

8.2在保质期中出现非人为造成的质量现象必须给予更换。

8.3其余未尽事宜及三包服务，应附合产品说明书的标准配置与质量保修承诺，遇有问题售后服务人员及时协调解决；

8.4本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

8.5本协议内容经由甲乙双方于   年  月  日    时-   时通过

方式商定。

8.6甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

8.7若乙方公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方不承担任何责任。 
甲方：甘肃西沟矿业有限公司
           乙方：
（行政公章）                         （合同专用章）
甲方代表：                            乙方代表：
年  月  日
                            年  月   日
第 3 页 共 3 页

