炼轧厂转炉用炉后快速成渣剂技术规格书（第一版）

编号：LZ-LG-JSGGS-LG007

本着平等互利的原则，经甲乙双方充分协商，对乙方供给甲方的炉后成渣剂达成如下协议：

1 适用条件

适用炼轧厂100吨转炉钢水渣洗处理；钢水温度：1520℃-1750℃。

2 技术要求

2.1 化学、物理指标

| 项目% | CaO | Al2O3 | SiO2 | AL | H2O | 发泡元素 | 粒度/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | ≥40% | ≥15% | ≤8% | ≥25% | ≤0.6% | ≥5% | 20-50mm |

2.2 包装要求：外包装采用散装吨包，外部必须附带有相应的产品名称、产品厂家、使用单位、生产日期批号、产品用途、类别，外包装必须具备防水防潮能力；采用整车散装运输时应采取防雨、防潮措施，运输途中不得受潮，现场岗位负责检查验收，不符合技术要求的不予接收。

2.3 外观质量标准：包装袋无破损、无外漏；无明显潮湿或含有其他杂物。压球无大面积破损，无大面积的粉末，随即抽取10个球，1米高度自由落体到钢板破裂个数不超过2个。

2.4 供货要求：厂家供货需按照甲方需求使用汽运方式将炉后成渣剂运输至炼轧厂新炼钢区域。雨天需使用防潮塑料进行防护。

2.5应达到的效果

2.5.1 配合石灰使用脱硫率≥25%，脱硫率是衡量转炉终点钢水S含量和进精炼炉钢水S含量的变化指标，计算方法为脱硫率=（钢水终点S含量-钢水进站S）/钢水终点S含量。

2.5.2 成份、粒度、落下强度等指标满足技术要求。

2.5.3 转炉出钢过程加入炉后成渣剂后烟气产生量受控，在正常底吹氩控制方法的前提下，可以满足转炉出钢过程观察钢流的要求。

2.5.4 根据产品的使用情况，乙方应进行技术分析及产品质量和工艺措施的持续改进。

3 考核条款

3.1 在正常的使用、操作条件下，经双方确认因乙方产品质量问题导致发生生产及各类事故，乙方赔偿事故直接损失。

3.2 因物料质量问题使用过程出现钢包溢渣喷溅、烟气量大等出现影响现场安全生产的情况时，对应车次物料不予结算，尤此出现的各类损失均由乙方承担。

4 其他

此协议一式三份，甲乙双方各保留一份，一份作为相应采购合同附件，自签定之日生效。

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司    乙方：
炼轧厂

代表：                                    代表：

日期：                                    日期：