氮化硅加热器保护管采购

一、技术依据及说明

以甲方提供的订货计划及有关确认图为设计与检验依据。技术规格书确定了氮化硅加热器保护管主要技术参数、甲方检验内容、乙方须提交质量资料及包装，本技术规格作为主合同的技术定义部分，与主合同具有同样的法律效力，随主合同的生效一同生效。

- 使用环境、工艺条件

- 1.环境温度：-20℃-+80℃

- 2.最大日温差：35℃

3.工作温度：-20℃~1200℃

4.环境照度：30000

5.环境湿度：5-95%

6.规格参数：Φ160/130/100mm L=1090

- 7.使用设备：嘉信除气装置

三、主要技术参数与性能要求

（一）乙方完成产品制造供货及技术服务等。

- （二）产品图纸见附图。

- （三）物理指标：

- 1、材质：氮化硅，氮化硅含量＞92%

- 表面光滑，无裂纹，不得有影响安装和使用的缺陷。

- 2、使用寿命：正常情况下≥12月

- 附图：

四、文件资料交付

卖方应在到货时间向买房提供一下资料：

- 1.安装、使用和保养说明书；

- 2.出厂合格证；

- 3.产品图纸；

五、验收

- 1.表面光滑无杂物，尺寸符合图纸要求。

- 2.包装完好无损，货到后开箱验货，如有磕碰伤或损毁情况，乙方负责更换。

六、质量保证

- 1.卖方保证货物是全新的，未经过使用的。

- 2.任何部件材料的检验、检查和试验均符合国家标准所适用的要求。

- 3.卖方应按照 ISO9001 质量管理体系要求从原材料进厂、        检验、制造、试验出厂的各个环节进行严格控制，特别是加强对关键工序环节的控制。给买方交付满足国家标准和本技术规范的优质产品。

七、技术和售后服务、质保期

- 1.对有关人员进行培训，包括相关的安装和维护等。并说明产品在使用和清理保养过程中的操作要领及注意事项。

- 2.质保期内，如产品出现损坏，卖方应第一时间给出解决对应方案。如需现场进行确认，应在接到买方通知后应及时赶到买方现场，并提供损坏分析报告。

八、其他约定事项

1本规范书一式四份，甲方三份，乙方一份。

2此协议具有同等法律效力，但若乙方不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。本技术规格书为附生效条件的合同，以主合同的生效为前提条件。

3本协议内容经由甲乙双方于   年   月    日   时通过   方式商定。

4甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

甲方：                            乙方：

代表人：                          代表人：

日  期：                          日  期：