东兴铝业净化一作业区工具车主动轮轮组（10B119）

技

术

规

格

书

甲方：甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司

乙方：

（一）总则

1.本技术规格书适用于甘肃东兴铝业嘉峪关45万吨净化一作业区所需所需多功能机组工具车主动轮轮组供货方面的技术要求。

2.本技术规格书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。乙方保证提供符合本技术规格书和有关最新国家及工业标准的产品。

3.如乙方没有以书面形式对本协议的条文提出异议，那么甲方可以认为乙方提供的产品完全满足本文件的要求。

4.在签订合同之后，甲方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，乙方应予以配合。具体项目由双方共同商定。

5.技术规格书所使用的标准如与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

6.乙方提供的机组工具车主动轮轮，应该是制作技术先进、具有制造经验的成熟产品，而不是试制品。

二、 制造和验收要求

性能参数及备件材质描述

| 技术指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 名称 | 工具车主动轮轮 |
| 规格型号 | L40159.2.1.1.B |
| 轴承品牌 | 参照或相当于SKF\FAG\KEEI |
| 轴承型号 | 23218 |
| 轮组材质 | 65Mn锻件（表面热处理） |
| 轴材质 | 42CrM0 |
| 硬度 | HRC45～50 |

1.车轮材料选用65Mn锻件，轴选用42CrM0或同等材质，锻件的锻造比应大于2.5，标准符合JB/T 5000.8  锻件通用技术条件，检验标准达到V级的标准及要求,轴承座采用材质为铸钢ZG340-650标准符合GB/T5613-2014。

2. 车轮、轴粗加工进行调质处理，车轮加工后进行表面淬火处理。

3.焊接件在焊接完成后采用退火方法进行消除应力处理，焊缝进行探伤检查，检测应该符合“JB/T 6061  焊缝磁粉检验方法和缺陷磁痕的分级  1级；JB/T 6062  焊缝渗透检验方法及缺陷迹痕的分级 I级；JB/T 10559  起重机械无损检测  钢焊缝超声检测  1级”标准及要求

4.所要求检测内容，需要出具检测报告。

5.轮组轴承选用SKF\FAG\KEEI等同等品牌轴承。

6产品制造要求按照以下标准内容执行

JB/T 5000.8  锻件通用技术条件 ；

JB 4728   不锈钢锻件通用技术条件 ；

JB/T5000.12  重型机械通用技术条件  涂装；

三、设备的验收：

1.出厂检验：乙方在发货前，应对货物量、规格、性能、数量等进行全面检验，并出具 装箱单、材质检验报告、热处理检测报告、产品合格证。

2 到货验收：由甲方的有关检验部门按产品标准及技术规格书内容求，在设备到达酒钢库房后，由甲乙双方开箱检查，验收。

3 如果设备验收不合格，双方协商退货事宜。

4 使用寿命：质量保质期为安装使用12个月或货到现场18个月，以先到为准，质保期内不得出现断轴、车轮裂纹、轮面变形、轴承损坏等质量问题。

四、供货范围

| 物料编码 | 型号及规范 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 70443712 | 工具车主动轮组\L40159.2.1.1.B 65Mn | 套 | 均按照上方技术参数及技术要求进行供货 |

五、轮组到货验收

1.轮组到货后由使用方对轮组进行验收，如产品不满足基本技术参数及性能要求，全部退货。

2.通过目测进行检验，外观应光泽，喷漆均匀合口，端盖、上下盖等螺柱是否齐全；是否打铭牌、铭牌内容是否清晰、正确，使用专用仪器对材质、硬度进行检测。

3.箱体剖分面之间不允许填任何垫片，但可以涂密封胶或水玻璃以保证密封；

4.轮组颜色按照原车颜色执行，若颜色与原车不统一，甲方有权拒绝收货（与现场核定）。

5.乙方应按照相应标准提供产品合格证书；设备制造、检验报告；主要零部件材料合格证书和材料实验报告；

6.主动轮轴承包螺栓紧固，键板安装到位无间隙、无偏斜，轮组中心轴线与轨道轴线偏差不大于5mm，轮组表面无裂纹、破口等，车辆运行无跑偏现象,轴与轴承或外壳安装必须符合行业标准GB/T257-1993，螺栓孔符合GB/T5277。

7.必须采用指定轴承品牌，不允许采用贴牌产品；

8.备件在合同规定的时间内，因制造质量问题而发生损坏，或不能进行正常工作时，乙方接到通知后4小时内给予答复，24小时内到达现场，免费为甲方修理或者更换零部件。

9.乙方所提供的备件如在质保期内出现由产品质量带来的问题，乙方免费更换或维修。

10. 提供资料：出厂合格证、出厂最终资料。

六、质量保证及售后服务

6.1合同设备的保证期为投运现场使用之日起12个月。

6.2乙方应对所提供产品和附件的制造质量、技术规格负有完全责任。

6.3乙方保证所提供的产品全部都是经过厂家测试合格的产品，乙方保证所提供的产品是全新的，未被使用过的，是用一流的工艺生产的，并完全符合买方规定的质量规格和性能的要求。乙方应保证其设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有良好的性能。

6.4在质保期内，因备件质量问题造成的备件损坏、乙方应及时免费更换损坏部件或更换新品，用来更换的部件应当是全新的，在质保期内，卖方应对设备自身设计、材料及生产工艺中的缺陷而产生的后果负责。

6.5乙方所生产制造的产品应与甲方提报的备件的规格型号一致，且与在线所使用设备具有互换性。

附件七  交货时间及地点

7.1交货时间：   年    月    日

7.2交货地点：东兴铝业嘉峪关公司一期45万吨备件库房.

设备出厂发运前用红油漆按箱外标准运输标记（合同号、目的地、收件人单位、设备名称、箱号/捆号、毛净重、尺寸、吊装点）进行标注。箱内设备用标签做标记，注明设备名称、安装位置、并在设备上带有铭牌。

附件八  其它

8.1投标方在投标中所提供的系统必须是完整的、无缺项的。无论何时发现缺项、漏项，投标方都必须无偿补足。

8.2本协议为合同附件，与合同具有同等法律效力。

8.3提供中文操作说明手册。

8.4其它未尽事宜，甲乙双方协商解决。

8.5本协议一式四份，甲方三份，乙方一份

8.6本协议一式两份，甲方一份，乙方一份；

8.7若                公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。 
    8.8本协议内容经由甲乙双方与   年  月  日  时  时通过      方式商定。 
    8.9甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

甲方：酒钢集团东兴铝业有限公司                乙方：

甲方代表：	                          乙方代表：

签订时间：                          签订时间：