
宏宇新材料公司无缝钙铝线技术规格书

本着平等合作的原则，经甲乙双方友好协商达成一致，甲方使用乙方供应的无缝钙铝线，乙方对产品质量负责，双方达成如下技术规范：

一、范围
本技术规格书规定了无缝钙铝线的技术规格及技术要求、标志、包装、运输与贮存。

本技术规格书规定的无缝钙铝线，供宏兴钢铁股份有限公司宏宇新材料公司使用。
二、技术规格及技术要求

1.使用环境

1.1使用地点：宏宇新材料公司
1.2生产钢种：薄板坯中碳钢、高碳钢、低合金钢、汽车大梁钢、冷轧基料；板坯中碳钢、低合金钢以及超低碳钢等。

2.技术要求

2.1化学、物理指标　

表1  无缝钙铝线理化性能要求

	项目
	外包钢带
	缓释层铝皮
	核心层金属钙丝
	线米重（g/m）
	线直径（mm）

	
	钢带厚度
	钢带米重
	铝皮米重
	Al
	钙丝米重
	Ca
	
	

	标准
	1-1.2mm
	≤240g/m
	≥18g/m
	≥98%
	≥45g/m
	≥97%
	305±10
	10±0.5


3.运输方式：汽运。
4.应达到的效果
4.1 无缝钙铝线的钙处理效果，与现行工艺相当，满足钢种钙处理要求。

4.2 无缝钙铝线喂入过程中，钙化喷溅情况与目前正常使用无缝钙铝线相当。

5.包装要求

5.1合金线圈外包装必须有防尘薄膜。

5.2线框必须牢固，无开焊点。

5.3打包带必须紧固，线圈不得松散。

5.4合金线外表不得有明显的磕碰痕迹。

5.5合金线标识清楚，相关信息清晰、准确。
三、甲方责任

1.负责按现有工艺制度规范使用无缝钙铝线。

2.负责无缝钙铝线的使用和评价，如实记录使用数据，每批次使用结束后提报结算数据。

3.负责乙方提供产品现场使用，对于存在的质量问题，甲方有权要求乙方针对该问题出具书面报告和整改措施。

4.出现包装、质量问题等超出技术规格书要求时及时联系乙方整改，并依据本技术规格书相关条款进行追溯。

四、乙方责任

1.乙方提供无缝钙铝线，按照本技术规格书的要求做好各项指标和包装质量的落实，做好物料的运输以及在仓储库房的管理；。

2.乙方供应的无缝钙铝线必须是经甲方试验合格的，若供应的无缝钙铝线变更采购渠道或产品质量、包装等发生变化需征得甲方同意并经过试用合格，符合技术要求才能批量供货。

3.在产品使用过程中，乙方应该履行的权利、义务：乙方必须按照甲方提供的技术要求提供所需的产品，如果乙方为甲方提供的产品与产品描述不符或者不能满足现场正产生产时，甲方将终止使用并通知乙方，乙方须在3个工作日内到甲方确认处理。由双方进行现场确认，若经共同确认后认定由于乙方生产制作等其他原因而产生的质量问题，甲方将终止使用且按照违约责任追究条款

进行处理。

五、违约责任追究

（一）在正常的使用工艺工况条件下，经双方确认因乙方产品质量问题未达到产品保证值的，必须在结算过程中按照按质论价标准处理，导致发生各类安全、生产、质量事故的，乙方赔偿事故直接经济损失。

（二）乙方供应的无缝钙铝线，由甲方评价，依据技术规格书相关条款进行扣款处理，乙方对甲方抽检结果存在异议时，由甲乙双方共同抽样送检，乙方也可以委托第三方具备资质的检测单位进行复样检测。

（三）验收标准、方法及提出异议期限：乙方提供的物料必须符合甲方提供技术要求，如存在验收不达标，乙方须在3个工作日内到甲方现场确认，商议解决处理办法；

（四）考核条款

1.由于包装质量问题导致合金线无法使用，考核5000元/次（按当期招标价格折量扣除）。

2.包装没有防潮措施，考核2000元/每袋（按当期招标价格折量扣除）。 

3.无缝钙铝线按质论价标准如下：

	品名
	约束成份
	基价条件
	按质论价条件

	无缝钙铝
线按质论
价标准
	收得率
	收得率＞28%
	每增 0.5%
	加价（基准价*0.5%）

	
	
	收得率=28%
	执行基价

	
	
	24%≤收得率＜28%
	每降 0.5%
	降价（基准价*0.5%）

	
	
	收得率<24%
	每降 0.5%
	降价（基准价*1%）

	
	
	收得率<20%
	质量红线，退货处理

	
	单重
	≤310g/m
	执行基价

	
	
	>310g/m
	每增 1%
	降价 50 元/吨

	
	
	>330g/m
	质量红线，退货处理

	
	钙芯单重
	≥47g/m
	执行基价

	
	
	＜47g/m
	每降 1%
	降价 50 元/吨

	
	
	＜42g/m
	质量红线，退货处理

	
	Ca
	>97g/m
	执行基价

	
	
	＜97g/m
	每降 0.5%
	降价 50 元/吨

	
	
	＜94g/m
	质量红线，退货处理

	
	C
	C≤0.5%
	执行基价

	
	
	C＞0.5%
	每降 0.1%
	降价 100 元/吨

	
	
	C＞1%
	质量红线，退货处理

	
	Si
	Si≤0.2%
	执行基价

	
	
	Si＞0.2%
	每增 0.1%
	降价 100 元/吨

	
	
	Si＞0.5%
	质量红线，退货处理

	
	P
	P≤0.02%
	执行基价

	
	
	P＞0.02%
	每增 0.01%
	降价 50 元/吨

	
	
	P＞0.10%
	质量红线，退货处理

	
	S
	S≤0.02%
	执行基价

	
	
	S＞0.02%
	每增 0.01%
	降价 50 元/吨

	
	
	S＞0.10%
	质量红线，退货处理

	
	水分
	≤0.5%
	超标
	通过评审进行降价或者退货

	
	微量有害 元素
	As+Cu+Sn+Zn+Pb+Bi< 0.040%
	超标
	通过评审进行降价或者退货


（五）解决合同纠纷的方式：本规格书在履行过程中发生争议，甲乙双方协商解决。协商不成，甲乙双方同意向嘉峪关市人民法院起诉；

（六）其他：本规格书在甲方相关部门审批后，甲乙双方授权代表签字之日起生效，有效期在下次变更前持续有效。

六、其他约定事项

1.本协议内容经由甲乙双方于 XX 年 X 月 X 日 X 时-X 时通 过 XXXX 方式商定。

2.甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

3.未尽事宜由双方协商解决。本协议一式三份，甲方两份，乙方一份，自双方签字之日起生效。

甲方：酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料           乙方：
有限责任公司                        
签字（盖章）：                             签字（盖章）：

日期：                                     日期：

