刚玉蓄热球采购技术规格书

一、技术依据及说明

以甲方提供的订货计划及检验依据。技术规格书确定了刚玉蓄热球的主要技术参数、甲方检验内容、乙方须提交质量资料及包装、运输、贮藏。

二、技术参数

1.单袋重量：25kg；

2.要求蓄热球选用直径30mm（球径尺寸公差 ≤±1.5，气孔率≤2%）

3.要求刚玉蓄热球内三氧化二铝含量＞70%。

4.要求有良好的抗酸性、渣腐蚀性。表面光滑无杂物。.

5.要求蓄热球密度＞3.2g/cm。

6.耐火度：≥1580℃

7.要求耐高温＞1200℃。

8.耐压强度：≥50Mpa;

9.吸水率＜2%

10.莫氏硬度＞9级

11.抗压强度＞9.2KN/颗

三、其他约定事项

1本规范书一式四份，甲方三份，乙方一份。

2此协议具有同等法律效力，但若乙方不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。本技术规格书为附生效条件的合同，以主合同的生效为前提条件。

3本协议内容经由甲乙双方于   年   月    日   时通过   方式商定。

4甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

甲方：                            乙方：

代表人：                          代表人：

日  期：                          日  期：