采购合同技术规格书
备件名称：路面砖模具
甲方：甘肃润源环境资源          乙方：

科技有限公司                             
甲方负责人：                    乙方负责人：
签定时间：                      签定时间：

签定地点：甘肃省嘉峪关市        签定地点：甘肃省嘉峪关市

供货范围：

	路面砖模具参数

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材质要求

	1
	上模板
	90*90*190-22W ZY1200A路面砖
	件
	1
	Q235A

	2
	上模垫
	90*90*190-22W ZY1200A路面砖
	件
	19
	45#

	3
	上模芯垫板
	90*90*190-22W ZY1200A路面砖
	件
	19
	45#

	4
	上模芯
	90*90*190-22W ZY1200A路面砖
	件
	19
	Cr12MoV

	5
	压板
	90*90*190-22W ZY1200A路面砖
	套
	1
	45#

	6
	中框
	90*90*190-22W ZY1200A路面砖
	件
	1
	ZG45

	7
	中框连接板
	90*90*190-22W ZY1200A路面砖
	件
	2
	Q235A

	8
	长侧板本体1
	90*90*190-22W ZY1200A路面砖
	件
	2
	45#

	9
	长侧板2
	90*90*190-22W ZY1200A路面砖
	件
	3
	Cr12MoV

	10
	中侧板本体1
	90*90*190-22W ZY1200A路面砖
	件
	1
	45#

	11
	中侧板2
	90*90*190-22W ZY1200A路面砖
	件
	15
	Cr12MoV

	12
	镶嵌耐磨板
	90*90*190-22W ZY1200A路面砖
	件
	5
	Cr12WMoV

	13
	短侧板
	90*90*190-22W ZY1200A路面砖
	件
	36
	Cr12MoV

	14
	托板
	90*90*190-22W ZY1200A路面砖
	套
	1
	45#

	15
	下模芯
	90*90*190-22W ZY1200A路面砖
	件
	19
	Cr12MoV

	16
	下模芯垫板
	90*90*190-22W ZY1200A路面砖
	件
	19
	45#

	17
	下模垫
	90*90*190-22W ZY1200A路面砖
	件
	19
	45#

	18
	底板
	90*90*190-22W ZY1200A路面砖
	件
	1
	Q235A

	19
	底板
	90*90*190-22W ZY1200A路面砖
	套
	1
	Q235A

	说明：磨具整体承受压力在12-18兆帕，耐磨衬板使用次数大于30万；磨具整体尺寸符合现场砖机安装和换模小车放置要求；


技术要求：

1.长侧板本体、中侧板本体采用镶嵌式工艺；主体材质为45#材质，经热处理后硬度达到HRC28-32;镶嵌耐磨板材质为Cr12WMoV，经热处理后硬度达到HRC61-63，把耐磨板粘接在45#本体上，将韧性优秀的基体和耐磨材料有效结合，耐磨性能更加优越，正常使用的情况下，保证30万次的压制次数之内不会断裂及过度磨损。
2.上模芯、下模芯、长侧板、中侧板、短侧板材质为合金工具钢Cr12MoV；正常使用的情况下，保证30万次的压制次数之内不会断裂及过度磨损。

3.中框采用ZG45属于钢合金的一种，能够承受大负荷的框架，正常使用的情况下，保证30万次的压制次数之内不会断裂及过度磨损。

4.上模垫、下模垫、上模芯垫板、下模芯垫板经热处理后硬度达到HRC28-32，增加抗压强度和韧性，压板、托板经热处理后硬度达到HRC35-40，有足够的耐磨度和强度。
5.上模板、中框连接板、底板材质为Q235A低碳结构钢；
6.所有模具部件的尺寸必须能够符合现场所使用的液压成型机模具的安装条件；所压制的产品尺寸必须满足国家标准要求的公差尺寸。

7.附带质量检验报告、产品说明书、产品合格证、及其他甲方需要的资料。

验收标准：

1.乙方应保证所有交货货物符合本技术协议的要求，并且应保证设计、材质、制造、性能等全部没有缺陷及使用障碍。

2.乙方向甲方保证所供材料是技术先进、成熟可靠的全新产品。能满足正常使用的要求。

3. 如在使用期间发现缺陷情况，在证实设备运行都符合要求时，乙方应尽快免费更换。

4.所提供的材料在现场按技术要求进行验收，验收如存在质量问题，乙方无条件负责免费更换。

材料的功能考核与验收：

1、所提供的材料必须达到技术规格要求。

2、在使用过程中，由于乙方原因造成设备的损坏或损伤，由乙方承担全部损失。

3、在所有测试、考核和验收中，甲方将协助乙方提供必需的测试条件。

4、在所有测试、考核结束后，乙方应提供测试报告。该测试报告经甲方确认并签字后有效，它将作为验收的依据存档。

5、功能考核按连续运行6个月进行考核，各项指标达到技术性能要求，材料在考核时间内功能考核达不到要求，乙方无条件免费负责处理。

6、乙方应提供材料检验合格证及技术资料。

五、  交货地点及交货期

      交货地点：甘肃润源环境资源科技有限公司墙材作业区库房

      交货日期：年   月   日
六、  本技术协议作为采购协议附件，具有与使用协议同等的法律效力，经甲、乙双方签字盖章后生效。

七、

 1.本协议内容经由甲乙双方于XX年X月X日X时-X时通过XXXX方式商定。

2.甲乙双方应当就签订本技术规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

3.若               不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任或本技术规格书为附生效条件的合同，以主合同的生效为前提条件。

甲方：甘肃润源环境资源科技           乙方：

有限公司         

甲方代表：                          乙方代表： 
甲方电话：                          乙方电话： 
甲方传真：                          乙方传真： 
甲方邮编：                          乙方邮编： 

第 1 页 共 6 页

