甘肃东兴嘉宇新材料有限公司

三级布流分流块采购

技

术

规

格

书

甲方：甘肃东兴嘉宇新材料有限公司

乙方：

# 1 概述

甲方向乙方采购的三级布流用分流块事宜中有关物资的供货要求、技术技术规格书等都已进行了充分讨论，经双方友好协商达成协议。

2 适用范围

本技术规格书规定了公司三级布流用分流块的技术要求、试验方法、检验规则等。

本技术规格书适用于公司从外部采购的三级布流用分流块的检验和验收。

3 技术要求

| 要求使用温度(℃) |  |  | 最高1260℃，常态持续使用温度800℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 24小时后加热永久线线性收缩变化(%) |  |  | ≤0.5 |
| 热膨胀系数（700℃，m／m.℃） |  |  | 2.77×10-6 |
| 理论导热系数 W/(m·k) |  | (平均720℃) | ≤0.12 |
| 抗压强度(Mpa) |  |  | ≥5 |
| 抗折强度(Mpa) |  |  | ≥15 |
| 理论体积密度(kg/m3) |  |  | 0.6-1.5 |
| 化 学 成 分 | AL2O3(%) |  | ≥50.4 |
|  | SiO2(%) |  | ≥50 |
|  | Fe2O3(%) |  | ≤0.14 |
|  | AL2O3＋SiO2(%) |  | ≥97 |
|  | 其他％ |  | ＜0.05 |
| 产品规格(mm) |  |  | 按图纸生产 |
| 包装形式 |  |  | 内塑料防潮包裹，加防震保护，木箱外包装 |

4 图纸

4.1 1000mm铸咀分流块图纸

4.1.1 01图纸

4.1.2 02图纸

4.1.3 03图纸

4.1.4 04图纸

4.1.5 05图纸

4.2 1300mm铸咀分流块图纸

4.2.1 01图纸

4.2.2 02图纸

4.2.3 03图纸

4.2.4 04图纸

4.2.5 05图纸

4.3 1700mm铸咀分流块图纸

4.3.1 01图纸

4.3.2 02图纸

4.3.3 03图纸

4.3.4 04图纸

4.3.5 05图纸

4.4 2100mm铸咀分流块图纸

4.4.1 01图纸

4.4.2 02图纸

4.4.3 03图纸

4.4.4 04图纸

4.4.5 05图纸

五、检验规则

5.1产品按连续正常生产的同一牌号组批。原料或生产工艺变动时，则应另行组批。

5.2抽样

产品的抽样按GB/T 17617的规定进行。

5.3检验方法

5.3.1化学分析按GB/T 6900进行。

5.3.2耐火度的检验按GB/T 7322进行。

5.3.3粘接时间的试验按GB/T 22459.3进行。

5.3.4常温抗折粘结强度的检验按GB/T 22459.4进行。

5.3.5粒度筛分析按GB/T 22459.5进行。

5.3.6荷重软化温度和加热永久线变化率的检验按GB/T 22459.7进行。

5.4 甲方收货时只进行外观、尺寸公差验收，其他要求由乙方工艺保证。

6 标志、包装、运输及贮存

6.1包装、标志、运输、储存应符合GB/T 15545的规定。

6.2产品发出时乙方应提供质量证明书和产品使用说明书， 质量证明书应载明供方名称、需方名称、生产日期、合同号、技术规格书编号、产品名称、牌号、批号、理化指标及保存期等内容。

6.3 运输及贮存：运输及贮存中应防潮。

7 保密条款

7.1 本协议内容经由甲乙双方与     年  月  日  时-  时通过      方式商定。

7.2 甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

| # 甲方 | # 乙方 |
| --- | --- |
| # 单位名称（章）： # 甘肃东兴嘉宇新材料有限公司 | # 单位名称（章）： |
| # 技术代表人： | # 技术代表人： |
| # 联系电话：0937-6718336 | # 联系电话： |
| # 日期： 年 月 日 | # 日期： 年 月 日 |